ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов
 по общепрофессиональной дисциплине

ОП.04 Основы материаловедения

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)

2022г.

Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года (редакция от 14.09.2016 г.), зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2016 года);

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик:

| ГБПОУ «ППК» |  | преподаватель |  | Л.И.Орлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) |  | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________

(место работы)                                     (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ___________

(место работы)                                       (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие проверке

1.1.1 Общие компетенции

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к специальности; - эффективная самостоятельная работа при изучении дисциплины; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильная последовательность выполнения действий на практических работах; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - самооценка эффективности и качества выполнения работ; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - оперативность поиска необходимой информации. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |

1.1.3. Знания, умения, практический опыт

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной дисциплины должен:

уметь:

- пользоваться  справочными таблицами для определения свойств материалов

-выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности ;

знать:

-наименование, маркировку, основные свойства и классификацию  углеродистых и конструкционных  сталей,  цветных   металлов  и  сплавов, а  также  полимерных  материалов ( в том числе пластмасс, полиэтилена , полипропилена ) ;

- правила применения охлаждающих и смазывающих  материалов;

-механические испытания  образцов материалов;

1.2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Формы контроля и оценивания дисциплины по разделам (темам)

| Раздел (укрупненная тема) | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
| Раздел 1Основы металловедения, машиностроительные материалы |  |  |
| Тема 1.1 Строениеи свойства металлов | 1.Исследование макроструктуры(макроанализ) металлов и сплавов. |  |
| Тема 1.2 Основы теории сплавов |  |  |
| Тема 1.3 Чугуны | 1.Определение основных свойств чугунов по их марке |  |
| Тема 1.4 Стали | 1.Определение основных свойств углеродистых сталей по их маркам |  |
| Тема 1.5 Термическая и химико-термическая обработка металлических материалов |  |  |
| Тема 1.6 Цветные металлы и их сплавы | 1.Расшифровка обозначений марок цветных металлов. |  |
| Тема 1.7 Твердые сплавы и минералокерамические материалы» |  |  |
| Радел2 Неметаллические материалы |  |  |
| Тема 2.1. Неметаллические материалы |  |  |
| Форма итоговой аттестации | Дифференцированный зачёт |  |

2. Контрольно-измерительные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

Практическая работа № 1-2

ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ (МАКРОАНАЛИЗ) МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Цель работы — ознакомление с методом макроанализа, изучение макроструктуры металлов и сплавов, приобретение навыков исследования макроструктуры металлов и сплавов.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

В целях определения качества заготовок (отливок, поковок, проката и др.) необходимо знать их внутреннее строение. На практике известны и широко применяются два метода исследования:

макроскопический анализ (макроанализ) и микроскопический анализ (микроанализ).

Макроанализ заключается в том, что заготовку или вырезанные из нее образец (темплет) исследуют невооруженным глазом или с помощью лупы с небольшим увеличением. Образец вырезают из тех мест заготовки, которые вызывают сомнения. Методом макроанализа определяют химическую неоднородность (ликвацию) металла, глубину закалки, структуру, неметаллические включения и другие характеристики. Макроскоанализ не позволяет глубоко изучить внутреннее строение деталей и заготовок.

Для изучения внутреннего строения деталей и заготовок в практике широко применяют микроанализ. Микроанализ заключается в том, что вырезанные из заготовок темплеты исследуют с помощью металлографического микроскопа при увеличении до 2 000 раз. Методом микроанализа опрделяют химический состав металла, внутреннее строение зерен, микропороки, структурные фазы и другие характеристики строения заготовок, которые скрыты от невооруженного глаза. Микроанализ позволяет увязать внутреннее строение металлов с их механическими свойствами.

Методы макро- и микроанализа регламентированы следующими стандартами:

- ГОСТ 22536.0—87* «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа»;

- ГОСТ 1763—68 «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя»;

- ГОСТ 10243—75* «Сталь. Методы испытаний и оценка макроструктуры»;

- ГОСТ 1778—70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»;

- ГОСТ 5639—82 «Стали и сплавы. Методы определения величины зерна»;

ГОСТ 6130—71 «Металлы. Метод определения жаростойкости»;

- ГОСТ 22536.1—88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита»;

-ГОСТ 28033—89 «Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа»;

- ГОСТ 1435—99 «Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия»;

- ГОСТ 3443—87 «Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры»;

- ГОСТ 5950—2000 «Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия».

Макроструктура — это строение металлических конструкционных и инструментальных материалов, видимое невооруженным глазом или с помощью лупы при незначительных увеличениях (до

30-кратного) на изделиях, заготовках и специальных образцах.

Макроанализ позволяет определить качество изделий и заготовок из металлов и сплавов, полученных различными технологическими операциями: прокатом, штамповкой, ковкой, прессовкой, ли-

тьем, сваркой и др.

Основные виды дефектов структуры и качества конструкционных материалов, деталей и конструкций появляются в результате технологических операций: обработки давлением, литья и

сварки.

Дефекты деталей и заготовок при обработке давлением (рис. 17.1):

- волокнистое строение — в продольном и поперечном направлении видны волокна, так как после обработки давлением не проведена операция отжига или нормализации;

-флокены — тончайшие трещины по сечению заготовки (по глубине), возникающие в результате выделения в слитке пузырей водорода, которые были раскатаны по всему сечению в виде пор-трещин;

-волосовины — видимые тонкие трещины (до 1,5 мм), возникающие в результате образования в слитке газовых пузырей, которые были раскатаны по всей длине сортамента;

- плены — отслоение металла тонкими слоями (до 1,5 мм), возникающие от брызг жидкого металла, раскатанные по длине сортамента;

- неметаллические включения — частицы флюсов, шеллака, огнеупорного материала, оставшиеся от неметаллических включений, раскатанных по длине сортамента, и нарушающие целость заготовки

- трещины — видимые по длине сечения, возникающие из-за пониженной температуры обработки давлением, нарушающие целость металла и являющиеся браком;

-заковы — отслоение некоторых участков заготовки, возникающие при ковке и штамповке.

Дефекты деталей и заготовок при литье:

- усадочные раковины, пустоты, пористость, рыхлость, наблюдаемые в отливке со стороны выпора в виде мелких отверстий изогнутой формы, образующиеся в результате неправильной конструкции литой формы или низкой температуры заливки металла. Полость заполняется различными неметаллическими включениями;

-газовые пузыри — каналы в металле в виде мелких отверстий изогнутой формы, образующиеся из-за выделения газов при недостаточном раскислении металла в процессе плавки;

⃨- ликвация — зональная неоднородность по химическому составу в различных зонах отливки, возникающая в процессе охлаждения отливки из-за различной температуры

кристаллизации составляющих плавку элементов;

-дендритная ликвация — неоднородность по химическому составу дендритов (укрупненных зерен), появляющаяся из-за разности температур кристаллизации составляющих плавку химических элементов.

Дефекты деталей и конструкций при сварке (см. рис. 12.4):

- непровар — несплавление основного металла изделия с металлом шва (электродом), образующееся от низкой величины тока сварки, большого зазора между сварными деталями, нарушения режимов сварки;

- ноздреватость сварного шва — поры на поверхности шва при сварке удлиненной дугой и с отсыревшей обмазкой электродов;

-кратеры сварного шва — сферообразные и конусообразные углубления при нарушении технологии сварки с временным отрывом электрической дуги;

- трещины в металле сварного шва или околошовной зоны при структурных напряжениях, возникающих при кристаллизации основного металла и металла шва разного химического состава, а также в процессе сварки при пониженной температуре, жесткой сборке в кондукторе

сварной конструкции, исключающей податливость в процессе охлаждения

Сущность метода исследования макроструктуры металлов заключается в изучении образцов (темплетов), вырезанных в поперечном и продольном направлениях и на изломах образцов конструк-

ционного материала. В отдельных случаях для определения качества изделий или отдельных методов технологии макроанализу подлежат сортамент, заготовки, детали, сварные конструкции и изделия в целом, полученные обработкой давлением, литьем и сваркой. Для всех этих видов технологии выбирают образцы с характерными дефектами. Для более точного макроанализа образцы

шлифуют, полируют и протравливают различными реактивами.

Для изучения изломов образцы надрезают, затем ломают на маятниковых копрах или в слесарных тисках.

После травления на образцах образуется рельефная поверхность, на которой просматриваются дефекты, полученные в процессе производства той или иной заготовки. Затем протравленую часть образцов рассматривают с помощью лупы с 7-кратным увеличением, выполняют зарисовки дефектов, сравнивают с прилагаемыми фотографиями (рисунками) и делают соответствующие выводы.
 Оборудование и материалы:

1.Набор шлифов.

2. Фотографии макроструктур.

3. Шлифовальная бумага.

4. Лупа, увеличение в 7 раз.

5. Реактивы для травления образцов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Подготовьте образцы к исследованию. Поверхность образцов должна быть обработана шлифованием, полированием, травлением реактивами.

2. Рассмотрите прилагаемые фотографии (рисунки) дефектов заготовок, полученных различными методами. Сравните дефекты, видимые на образцах, с рисунками.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы, применяемое оборудование, материалы и образцы. Результаты исследований (технологические методы получения образцов, эскизы дефектов, их краткое описание) оформите в виде табл. 17.1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего предназначен макроанализ?

2. Назовите основные виды дефектов структуры, образующихся

при различных технологических операциях.

3. Для чего производят травление образцов при макроанализе?

4. Перечислите требования охраны труда при работе с реактии

вами.

5. Приведите примеры дефектов изделий и деталей, изготовленн

ных на занятиях по производственному обучению в мастерсских

Практическая работа № 3-4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЧУГУНОВ ПО ИХ МАРКАМ

Цель:

Научиться определять свойства, химический состав, структуру и назначение чугунов по

их маркам.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

Чугун — сплав Fe (основа) с С (обычно 2...4 %), содержащий постоянные примеси (Si, Mn, S, Р), а иногда и легирующие элементы (Cr, Ni, V. А1 и др.); как правило, хрупок.

Углерод в чугуне может находиться в виде цементита, графита или одновременно в виде цементита и графита. Механические свойства литейных чугунов зависят от свойств металлической основы и, главным образом, от количества, формы и размеров графитных включений. Перлитная основа обеспечивает наибольшие значения показателей прочности и износостойкости.

Чугуны с графитом в зависимости от формы последнего разделяют на серые, ковкие и

высокопрочные. Серыми называют чугуны, в структуре которых графит имеет пластинчатую форму. В ковких чугунах графит  имеет хлопьевидную форму, в высокопрочных чугунах  - шаровидную.

Серые чугуны

Структура  серого  (литейного)  чугуна  состоит  из  металлической  основы  с  графитом

пластинчатой  формы,  вкрапленным  в  эту  основу.      Марки  серых  чугунов  согласно  ГОСТ

1412—85 состоят из букв «СЧ» и цифр, соответствующих минимальному пределу прочности

при растяжении σв, МПа / 10. Чугун СЧ10 — ферритный; СЧ15, СЧ18, СЧ20 — ферритно-

перлитные чугуны, начиная с СЧ25 — перлитные чугуны. На долю серого чугуна с пластинчатым графитом приходится около 80 % общего производства  чугунных  отливок.  Серые  чугуны  обладают  высокими  литейными  качествами (жидкотекучесть, малая усадка, незначительный пригар металла к форме и др.), хорошо обрабатываются  и  сопротивляются  износу,  однако  из-за  низких  прочности  и  пластических свойств  в  основном  используются  для  неответственных  деталей.  В  станкостроении  серый чугун является основным конструкционным материалом (станины станков, столы и верхние салазки, колонки, каретки и др.); в автомобилестроении из ферритно-перлитных чугунов де-

лают картеры, крышки, тормозные барабаны и др., а из перлитных чугунов — блоки цилин-

дров, гильзы, маховики и др. В строительстве серый чугун применяют, главным образом, для изготовления  деталей,  работающих  при  сжатии  (башмаков,  колонн),  а  также  санитарнотехнических деталей (отопительных радиаторов, труб). Значительное количество чугуна расходуется  для  изготовления  тюбингов, из  которых  сооружается  туннель  метрополитена.  Изсерого чугуна, содержащего фосфор (0,5 %), изготавливают архитектурно-художественные изделия.

Ковкие чугуны

Ковкие чугуны с хлопьевидной формой графита получают из белых доэвтектических

чугунов, подвергая их специальному графитизирующему отжигу.

Ковкие  чугуны  с  перлитной  металлической  основой  обладают  высокими  твердостью

(235...305 НВ) и прочностью (σв = 650...800 МПа) в сочетании с небольшой пластичностью

(δ  =  3,0...1,5  %).  Ковкий  ферритный  чугун  характеризуется  высокой  пластичностью  (δ  =

10...12 %) и относительно низкой прочностью (σв = 370...300 МПа).

Ковкие чугуны согласно ГОСТ 1215—79 маркируются двумя буквами (КЧ — ковкий

чугун) и двумя группами цифр. Первые две цифры в обозначении марки соответствуют ми-

нимальному пределу прочности при растяжении (σв, МПа / 10, цифры после тире — относи-

тельному  удлинению  при  растяжении,    Чугуны  марок  КЧЗО—6,  КЧЗЗ—8,  КЧ35—10, 
КЧ37—12, имеющие повышенное значение удлинения при растяжении, относятся к феррит-

ным, а марок КЧ45—7, КЧ50—5, КЧ55—4, КЧ60—3, КЧ65—3, КЧ70—2, КЧ80—1.5 — к

перлитным чугунам.

Ковкие чугуны, обладая высокими пластическими свойствами, находят применение при

изготовлении разнообразных тонкостенных (до 50 мм) деталей, работающих при ударных и

вибрационных нагрузках, — фланцы, муфты, картеры, ступицы и др. Масса этих деталей —

от нескольких граммов до нескольких тонн.

Высокопрочные чугуны

Высокопрочный чугун (ЧШГ — чугун с шаровидным графитом) получают модифици-

рованием жидкими присадками (магния церия, иттрия и некоторых других элементов). При

этом перед вводом модификаторов необходимо снизить содержание серы до 0,02...0,03 %.

Рекомендуемый химический состав высокопрочного чугуна (2,7...3,7 % С; 0,5...3,8 % Si)

выбирается в зависимости от толщины стенок отливки (чем тоньше стенка, тем больше углерода и кремния).

Структура высокопрочного чугуна состоит из металлической основы (феррит, перлит) и

включений графита шаровидной формы. Шаровидный графит, имеющий минимальную по-

верхность  при  данном объеме,  значительно  меньше  ослабляет  металлическую  основу,  чем пластинчатый графит, и не является активным концентратором напряжений. Ферритные чугуны  имеютσв  =  220...310  МПа,  δ  =  22...10  %,  140...225  НВ,  перлитные  —  σв  =  370...700 МПа, δ = 7...2 % и 153...360 НВ. Марки высокопрочных чугунов согласно ГОСТ 7293—85 состоят из букв «ВЧ» и цифр, соответствующих минимальному пределу прочности при растяжении σв, МПа / 10: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45 — ферритные чугуны; ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80,

ВЧ 100—перлитные чугуны.

Высокопрочные  чугуны  обладают  хорошими  литейными  и  потребительскими  свой-

ствами (обрабатываемость резанием, способность гасить вибрации, высокая износостоикость и др.) свойствами. Они используются для массивных отливок взамен стальных литых и кованых деталей — цилиндры, шестерни, коленчатые и распределительные валы и др.

Задание на практическую работу

Задание 1. Расшифровать марки чугунов

Задание 2. Для каждой марки выписать структуру, свойства и применение. Результат

оформить в виде таблицы

Содержание отчета

1.  Название практической работы.

2.  Цель работы.

3.  Задание.

4.  Расшифровка трех марок чугунов.

5.  Таблица.

Контрольные вопросы

1.  Чугун  это сплав ________  с  углеродом.

2.  Чугун, который используют для переплавки его в сталь, называется _____.

3.  Чугун, в котором весь углерод находится в виде графита, называется _______.

4.  _______ чугун более пластичный, чем серый.

5.  Графит шаровидной формы находится в _______ чугуне.

Практическая работа № 5-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ПО ИХ МАРКАМ

Цель:

Научиться определять химический состав, свойства и применение углеродистых сталей по их маркам.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

Маркировка углеродистых сталей

Маркировка углеродистых сталей зависит от их качества и назначения.

Стали обыкновенного качества имеют 3 группы поставки: А, Б, В. Стали группы А поставляются  с  гарантированными  механическими  свойствами,  химический  состав  не  регламентируют. Стали группы Б поставляются с гарантированным механическим составом, механические свойства не гарантируются. Стали группы В поставляются с гарантированными химическим  составом  и  механическими  свойствами.  О механических  свойствах и химиче-

ском составе информацию получают в сопроводительных документах.

Все эти стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) маркируются буквами Ст, после которых ставится цифра от 0 до 6. Впереди марки – буква, указывающая группу поставки (для стали группы А – не ставится). В конце марки указывается степень раскисления: пс, кп,сп

Ст3кп – углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества, группы поставки А, с номером 3, кипящая.

ВСт4пс  –  углеродистая  конструкционная  сталь  обыкновенного  качества,  группы  поставки В, с номером 4, полуспокойная.

Качественные конструкционные углеродистые стали (ГОСТ 1050-74) маркируют цифрами 08, 10, 15, 20, 25… до 85. Цифры означают среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Если сталь содержит повышенное количество марганца (0,8-1,2%), то после цифр ставится буква Г. В конце марки указывают степень раскисления (кп,сп,пс).

Сталь 40 – качественная конструкционная углеродистая сталь с содержанием углерода 0,4 % , спокойная.

Сталь 65Гпс – качественная конструкционная углеродистая сталь с содержанием углерода 0,65%, более 0,8% марганца, полуспокойная.

Инструментальные углеродистые стали (гост 1435-74) маркируются большой буквой У и цифрами, которые означают содержание углерода в десятых долях процента. Эти стали чаще всего качественные. Однако, если сталь имеет повышенное качество, то в конце марки ставится буква А.

У8  –  инструментальная  углеродистая  со  средним  содержанием  углерода  0,8%  (имеет точно такой же химический состав, что и Сталь 80, но отличается структурой и свойствами).

У12А – углеродистая инструментальная сталь, 1,2% углерода, высококачественная.

Задание на практическую работу

Задание 1. Расшифровать марки углеродистых сталей

Задание 2. Для каждой марки выписать свойства и применение. Результат оформить в виде таблицы

Контрольные вопросы

1.  Что такое сталь?

2.  По каким признакам классифицируют углеродистую сталь?

3.  На какие группы по качеству делятся угдеродистые стали?

4.  Какие группы сталей обыкновенного качества различают в зависимости от назначения?

5.  Как подразделяются качественные углеродистые стали по содержанию марганца?

6.  На какие группы подразделяются углеродистые стали по способу раскисления?

Практическая работа № 7-8

Расшифровка обозначений марок цветных металлов.

Цель:

Научиться определять химический состав сплавов цветных металлов по их маркам.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

Различают три группы медных сплавов:

- латуни

- бронзы

- сплавы меди с никелем

Латуни. Латунями называют двойные (томпак, где 90% и более - меди и 10% цинка и полутомпак, где меди 79-86%Ю остальное цинк) или многокомпонентные сплавы на основе меди,  в  которых  основным  легирующим  элементом  является  цинк.  При  введении  других элементов  (кроме  цинка)  латуни  называют  специальными  по  наименованию  элементов, например, железофосфорномарганцевая латунь и т.п.

По сравнению с медью латуни обладают большей прочностью, коррозионной стойкостью. Механическая прочность латуней выше, чем меди, и они лучше обрабатываются (резанием, литьем, давлением). Большим их преимуществом является более низкая стоимость, так как  входящий  в  состав  латуней  цинк  значительно  дешевле  меди.  Латуни  нашли  широкое применение в приборостроении, в общем и химическом машиностроении.

Латуни  обозначают  начальной  буквой  Л,  затем  ставят  цифру,  указывающую  средний процент меди в этом сплаве.

Л96 – латунь, меди 96%, цинка 4% (томпак).

Латуни более сложного состава в обозначении имеют после буквы Л другую букву, а цифры, размещенные после цифры, указывающей процент меди, указывают процент добавок в  марке  латуни.  Все  добавляемые  к  латуни  элементы  обозначают  русскими  буквами:  Ц  – цинк; А – алюминий; О – олово; Н – никель; К – кремний; С – свинец; Мц – марганец; Ж – железо;  Ф  –  фосфор;  Б  –  бериллий.  Цифры,  помещенные  за  буквами,  указывают  среднее процентное содержание элементов.

ЛАЖМц66-6-3-2  –алюминиевожелезомарганцовистая  латунь,  содержащая  66%  меди, 6% алюминия, 3% железа и 2% марганца, остальное составляет цинк.

ЛЦ40Мц3Ж – латунь, содержащая 40%цинка, 3% марганца, около 1% железа, остальное медь

Бронзы

Бронзы (медь, олово) – сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом, бериллием. В зависимости от введенного элемента бронзы бывают: оловянные, алюминиевые,  кремнистые, марганцовистые, свинцовистые, бериллиевые.

Бронзы обладают высокой стойкостью против коррозии, хорошими литейными и высокими антифрикционными свойствами и обрабатываемостью резанием. Благодаря хорошим литейным качествам из бронз отливают пушки, колокола и статуи. Также бронзы используются при изготовлении арматуры газовых и водопроводных линий и в химическом машиностроении, где важна также высокая коррозионная стойкость бронз. Малый коэффициент трения  и  устойчивость  к  износу  делает  бронзы  незаменимыми  при  изготовлении  вкладышей подшипников,  червяков  и  червячных  колес,  шестерен  и  других    деталей  ответственных  и

точных приборов. Бронзы  легируют  для  повышения  механических  характеристик  и  придания  особых свойств.  Введение  марганца  способствует  повышению  коррозионной  стойкости,  никеля  – пластичности, железа – прочности, цинка – улучшению литейных свойств, свинца – улучшению обрабатываемостью.

Бронзы маркируют русскими буквами Бр. Справа ставят обозначение элементов, входящих в состав бронзы:

О – олово; Ц – цинк; С – свинец; А – алюминий; Ж – железо; Мц – марганец. Далее  идут  цифры,  обозначающие  среднее  содержание  дополнительных  элементов  в бронзе в процентах (цифры, обозначающие процентное содержание меди в бронзе, не ста-

вят).

БрОЦС5-5-5 – бронза содержит по 5% олова, свинца, цинка, остальное – медь (85%).

БрА9Мц2Л – бронза литейная, содержит 9% алюминия, 2% марганца, остальное – медь.

Алюминиевые сплавы делят на деформируемые и литейные.

Деформируемые алюминиевые сплавы применяют для получения листов, ленты, проволоки  и  различных  деталей  методами  обработки  давлением:  штамповкой,  прессованием, ковкой.

Деформируемые алюминиевые сплавы можно подразделить на две подгруппы:

- не упрочняемые термообработкой

- упрочняемые термообработкой

Первые  характеризуются  невысокой  прочностью,  но  хорошей  пластичностью.  К  ним относятся сплавы алюминия с марганцем и магнием, содержащие его до 6%. Эти сплавы по-чти всегда однофазные. Они хорошо свариваются, устойчивы против коррозии и применяются для малонагруженных деталей, изготовляемых холодной штамповкой с глубокой вытяжкой, и для свариваемых конструкций. Упрочнение этих сплавов возможно только путем холодной деформации, так как упрочнение термической обработкой не удается.

АМц  - сплав алюминия деформируемый не упрочняемый термообработкой, содержит 1% марганца.

Из  группы  деформируемых  алюминиевых  сплавов,  упрочняемых  термообработкой, наиболее  распространены  дуралюмины  (или  дюралюмины)  -  сплавы  алюминия  с  медью, магнием, марганцем (для повышения коррозионной стойкости сплава). Также распространены сплавы алюминия с медью, магнием, марганцем и цинком (сплавы высокой прочности). Дуралюмины маркируют буквой Д, после которой стоит цифра, обозначающая условный номер сплава. Дуралюмины выпускают в виде листов, прессованных и катаных профилей, прутков, труб. Особенно широко применяют дуралюмины в авиационной промышленности и строительстве.

Д1  –  деформируемый  алюминиевый  сплав,  упрочняемый  термообработкой  (дуралюмин), содержит 4% меди, примерно по 0,5% магния, марганца, кремния.

Литейные алюминиевые сплавы содержат почти те же легирующие компоненты, что и деформируемые  сплавы,  но  в  значительно  большем  количестве  (до  9-13%  по  отдельным компонентам). Литейные  сплавы  предназначены для  изготовления фасонных  отливок.  Эти сплавы маркируются буквами АЛ с последующим порядковым номером: АЛ2, АЛ9 и т.п. По химическому составу их можно разделить на несколько групп, например, алюминий с  кремнием  или  алюминий  с  магнием.  Иногда  их  маркируют  по  химическому  составу,

например АК7М2. Буква М означает медь.

Сплавы на основе алюминия и кремния называют силуминами. Силумин обладает высокими  механическими  и  литейными  свойствами:  высокой  жидкотекучестью,  небольшой усадкой,  достаточно  высокой  прочностью,  удовлетворительной  пластичностью. Сплавы  на основе алюминия и магния имеют высокую удельную прочность, хорошо обрабатываются резанием и имеют высокую коррозионную стойкость.

Титановые сплавы применяются в авиационной (самолетостроении, ракетостроении, при производстве реактивных двигателей) и химической промышленности. Также титан широко

применяют в судостроении благодаря его устойчивости против воздействия морской воды.

Из сплавов на основе титана изготавливаются лопатки паровых и газовых турбин, выпускных клапанов дизельных двигателей, лопаток и дисков компрессоров, поршневых пальцев, шатунов и других деталей.

Титан и его сплавы маркируют буквами ВТ и порядковым номером, например ВТ8.

Магниевые  сплавы  широко  применяют  в  транспортном  машиностроении,  особенно  вавиации и ракетостроении. В зависимости от способа получения магниевые сплавы подразделяют на:

- литейные – эти сплавы используют в виде отливок, маркируются буквами МЛ и порядковым номером.

- деформируемые – сплавы используют в виде проката (листов, ленты, труб) и поковок, маркируются буквами МА и порядковым номером.

Задание на практическую работу

Задание 1. Расшифровать марки сплавов цветных металлов

Задание 2. Для каждой марки выписать свойства и применение. Результат оформить в виде таблицы (Таблица 7.2)

Контрольные вопросы

1.  На какие группы делятся алюминиевые сплавы?

2.  На какие группы делятся медные сплавы?

3.  Как называются литейные алюминиевые сплавы?

4.  Как называются деформируемые алюминиевые сплавы?

5.  Особенности и применение титановых сплавов.

6.  Какие химические элементы входят в состав бронз?

7.  Какие химические элементы входят в состав латуней ?

2.2. Контрольные работы (задания, эталоны ответов, критерии оценивания)

Контрольная работа

Тема: Строение и свойства металлов

Вариант 1

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вещество, в состав которого входят два или несколькокомпонентов, называется: А.Металлом Б.Сплавом В.Кристаллической решеткой |  |
| 2. | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: А.Теплоемкостью Б.Плавлением В Тепловое (термическое) расширение |  |
| 3. | Что такое сталь и чугун? а) сплав меди и олова; б) сплав железа с углеродом; в) сплав алюминия и меди; г) сплав меди и цинка. |  |
| 4. | К какой группе металлов относится вольфрам? А) к актиноидам Б) к благородным В) к редкоземельным Г) к тугоплавким |  |
| 5. | Внутреннее устройство материала -это |  |
| 6. | Процесс перехода вещества из жидкого в твёрдое состояние |  |
| 7. | Выберите из нижеприведенного списка сплавы: а)сталь; б) чугун, в) медь, г) олово, д) латунь, ж) цинк з) бронза и) алюминий |  |
| 8. | Выберите из нижеприведенного списка черные сплавы А)сталь; б) чугун; в) медь; Г) олово; Д) латунь, Е) цинк; Ж) бронза; З) алюминий И)свинец. |  |
| 9. | Верны ли утверждения? Ответьте ДА или НЕТ 1. Сталь это не сплав 2. Содержание углерода в чугуне составляет до 2% А) да; нет; б) да; да; в) нет; да; г) нет; нет |  |
| 10. | Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … А) до 2,14%. Б) от 2,14% до 6,67%. В) от 1% до 2%. Г) свыше 6,67%. |  |
| 11. | Простые вещества, образующие сплав, называются… |  |
| 12. | Закончите определения: Вещества, атомы которых расположены в пространстве хаотично, называются….. |  |

Вариант 2

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным? А) латунь Б) коррозионно – стойкая сталь В) баббит Г) дуралюмины |  |
| 2. | Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа? А) тугоплавкими Б) благороднымиВ) черными Г) редкоземельными |  |
| 3. | Химический элемент, входящий в состав металла или сплава называется |  |
| 4. | Что нужно знать при выборе материала для изготовления деталей машин А) физико-химические свойства материала; Б) механические свойства материала; В) условия эксплуатации изделия;Г) все перечисленные факторы. |  |
| 5. | Как называются сложные вещества, являющиеся сочетанием какого-либо простого металла с другими металлами или неметаллами? |  |
| 6. | Верны ли утверждения? Ответьте ДА или НЕТ 1. Чугун содержит в своем составе углерод 2. Сталь не содержит в своем составе углерод А) да; нет; б) да; да; в) нет; да; г) нет; нет |  |
| 7. | . К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. А) к тугоплавким Б) к черным В) к диамагнетикам Г) к металлам с высокой удельной прочностью |  |
| 8. | Сталь - это сплав: а) железа с углеродом б) железа с кислородом в) железа с чугуном |  |
| 9. | Процентное содержание углерода в стали: А) от 0,1% до 2.14 % Б) от 1,2 % до 6% В) от 6% до 14 % |  |
| 10. | Процесс, обратный кристаллизации, называется …. |  |
| 11. | Закончите определения: Вещества, атомы которых расположены в пространстве в определенном порядке, называют….. |  |
| 12. | Согласны ли вы с утверждением: Все металлы имеют кристаллическое строение а) да б) нет |  |

Контрольная работа

Тема:Строение и свойства металлов					/1 вариант/

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| - Укажите Ме, который обладает магнитными свойствами | А–никель; Б– цинк; В– алюминий; Г-серебро; |
| - Что относится к аморфным телам | А– соль Б – кварц; В – канифоль; Г- железо; |
| - Изучение строения металлов и сплавов при помощи лупы | А – Рентгеновский анализ; Б – Макроанализ В– Микроанализ; Г- Дефектоскопия |
| 4.К кристаллическим телам относится | А – металлы; Б – стекло В – сахарный песок Г - воск |
| 5.Испытания, при которых нагрузка, действующая на образец остается постоянной или возрастает крайне медленно | АСтатистические;Б – Динамические; В- Экономические Г – Повторные или знакопеременные нагрузки; |
| 6.К технологическим свойствам относится | А– ковкость;Б– удельный вес В – прочность;Г- прокаливаемость |
| 7.К механическим свойствам относится | А– свариваемость;Б – упругость В – пластичность;Г - жаростойкость |
| 8.К неметаллическим покрытиям, как средствам защиты от коррозии относится | А– Хромирование Б – Лакокрасочные покрытия В– Лужение Г - Смазки |
| 9.Химические свойства характеризуют: | А – способность металлических материалов сопротивляться воздействию нагрузок Б – способность поддаваться различным методам горячей и холодной обработки В – способность металлов сопротивляться окислению с различными веществами вступать в соединение |
| 10. Укажите какой из Ме относится к черным? | А– цинк; Б– олово В– железо; Г- марганец |
| 11. Переход из жидкого состояния в твердое называют | А – структура; Б – кристаллизация В – модификация; Г- плавление |
| 12. Не имеют постоянной tо плавления | А – железо; Б – клей В – медь; Г – стекло |

/2 вариант/

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1.Сплав состоит | А – из двух простых металлов Б – из двух и более простых металлов В – из одного простого металл Г – из двух и более неметаллов |
| - Процессы кристаллизации сплавов протекают | А – значительно сложнее, чем у простых металлов Б – значительно проще, чем у простых металлов В – сходны с процессами кристаллизации простых металлов Г – все указанные ответы |
| - Хорошей свариваемостью обладают | А – высокоуглеродистые стали Б – низкоуглеродистые стали В – как высокоуглеродистые, так и низкоуглеродистые стали Г - все указанные ответы |
| - К механическим свойствам относится | А – ковкость;Б – прочность В – пластичность Г- обрабатываемость резанием |
| - К технологическим свойствам относится | А – прокаливаемость;Б – упругость В – ковкость;Г - свариваемость |
| - Механические свойства характеризуют | А – способность металлов сопротивляться окислению или вступать в соединение с различными веществами Б – способность металлов сопротивляться воздействию нагрузок В – способность поддаваться различным методам горячей и холодной обработке |
| - Макроструктура изучается путем | А – рентгеновского анализа Б – макроанализа В – микроанализа Г – спектрального анализа |
| 8. К физическим свойствам относится | А– твердость; Б– ковкость В плотность; Г- теплопроводность |
| 9..Что относится к кристаллическим веществам | А – металл;Б – воск В – канифоль;Г- клей |
| 10.К благородным Ме относится | А – алюминий;Б – серебро В – олово;Г – свинец |
| 11.Имеют постоянную tо плавления | А – железо;Б – клей В – медь;Г – стекло |
| 12.Переход Ме из твердого состояния в жидкое называют | А- рекристаллизация Б- плавление В- кристаллизация Г- модификация |

Контрольная работа по теме «Чугуны»

Вариант 1

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самая твёрдая структура железоуглеродистых сплавов. |  |
| 2. | К каким сплавам по числу компонентов относится чугун? |  |
| 3. | Перечислите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. | А) Б) В) Г) Д) Е) |
| 4. | Сплав углерода и железа, где углерода более 2,14 % это - |  |
| 5. | Из каких исходных материалов получают чугун. | А) Б) В) |
| 6. | Расшифруйте марку чугуна СЧ – 30. | А) Б) |
| 7. | Какие железные руды применяют для получения чугуну? | А) Б) В) Г) |
| 8. | Расшифруйте марку чугуна ВЧ 38 – 17. | А) Б) В) |
| 9. | Какие примеси в чугуне являются вредными? | А) Б) |
| 10. | Какой вид топлива является основным при производстве чугуна? |  |

Вариант 2

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какая структура железоуглеродистых сплавов имеет наименьшую твёрдость и прочность. |  |
| 2. | Какое топливо используется для выплавки чугуна? | А) Б) В) Г) |
| 3. | Перечислите элементы, входящие в состав чугуна. | А) Б) В) Г) Д) Е) |
| 4. | Назовите основные сорта чугуна. | А) Б) В) Г) Д) |
| 5. | Как маркируется отливки из серого чугуна. |  |
| 6. | Расшифруйте марку чугуна ВЧ 42-12 | А) Б) В) |
| 7. | Какой флюс больше всего применяется в доменном процессе? |  |
| 8. | Какие железные руды имеют наибольшее содержание железа? | А) Б) |

Контрольная работа по теме: Чугуны

Вариант 1

| №п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сплав углерода и железа, где углерода менее 2,14% это……… |  |
| 2. | Чугуном называется: а) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода до 2,14% б) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 2,14% в) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 6,67% |  |
| 3. | Исходным сырьем для производства стали является а) белый чугун; б) ковкий чугун; в) серый чугун г) высокопрочный чугун |  |
| 4. | Серые чугуны называют а) передельными; б) литейными; в) специальными; г) легированными |  |
| 5. | Белый чугун используют для производства а) высокопрочного чугуна; б) ковкого чугуна в) серого чугуна; г) специального |  |
| 6. | Как называется чугун, в котором углерод содержится в виде графита? |  |
| 7. | Чугун марки КЧ37-1 2 является а) серым чугуном; б) ковким чугуном; в) высокопрочным чугуном; г) легированным чугуном |  |
| 8. | Значительная часть выплавляемой стали переплавляется по классической схеме; А) руда-чугун-сталь Б) белый чугун-ковкий чугун-сталь В) руда- ковкий чугун- сталь Г) руда-серый чугун-сталь |  |
| 9. | Первая группа цифр в марке чугуна КЧ 33-8 показывает а) предел прочности при растяжении б) предел прочности при изгибе в) предел текучести г) относительное удлинение |  |
| 10. | Какой чугун переделывается в сталь? |  |
| 11. | Основными свойствами чугунов являются а) твердость и хрупкость; б) вязкость и пластичность в) твердость и упругость; г) усталость и прочность; |  |
| 12. | Перечислите элементы, входящие в состав чугуна | а) б) в) г) д) е) |

Вариант 2

| №п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сплав углерода и железа, где углерода более 2,14% это……… |  |
| 2. | Сталью называется: а) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода до 2,14% б) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 2,14% в) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 6,67% |  |
| 3. | Какие флюсы используются при выплавке чугуна? А) боксит; б) известь; в) известняк; г) мел; |  |
| 4. | Назвать вредные примеси чугуна а) сера; б) марганец; в) кремний; фосфор; |  |
| 5. | Белый чугун называют а) литейным; б) передельным ;в) специальным; легированным; |  |
| 6. | Шихтой при производстве чугуна называется а) оксиды железа и пустая порода б) смесь руды, топлива, флюса в) смесь топлива и флюса г) смесь руды, топлива, флюса, марганцевая руда |  |
| 7. | Черный сплав с содержанием углерода более 2,14%, обладающий хорошими литейными свойствами, называется а) серым чугуном; б) ковким чугуном; в) высокопрочным чугуном г) углеродистой сталью |  |
| 8. | Оборудование для производства чугуна а) конвертер; б) мартеновская печь; в) доменная печь г) электропечь |  |
| 9. | Топливо для производства чугуна а) электроэнергия; б) горючие газы; в) каменноугольный кокс; г) дрова |  |
| 10. | Число 8 в марке чугуна КЧ33-8 показывает: а) предел прочности при растяжении б) предел прочности при изгибе в) предел текучести г) относительное удлинение |  |
| 11. | Число после буквенного обозначения цифры в марке чугуна СЧ20 показывают: а) предел прочности при растяжении б) предел прочности при изгибе в) предел текучести г) относительное удлинение |  |
| 12. | Как называется чугун, в котором углерод содержится в виде цементита? |  |

Контрольная работа по теме «СТАЛИ»

Вариант 1

| № пп | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сплав углерода и железа, где углерода менее 2,14% - это |  |
| 2. | Каков примерный химический состав углеродистой стали | А) Б) В) Г) Д) Е) |
| 3. | По применению стали подразделяются на | А) Б) |
| 4. | Процесс удаления кислорода из стали называется |  |
| 5. | В зависимости от процентного содержания легирующих компонентов стали различают | А) Б) В) |
| 6. | Что означает буква А, состоящая в конце любой марки стали |  |
| 7. | Назовите главный легирующий элемент быстрорежущей стали |  |
| 8. | Легированные стали, кроме железа и углерода содержат специальное введение добавки, к ним относятся | А) Б) В) Г) Д) Е) |
| 9. | Расположите марки стали в порядке возрастания % содержания углерода: 15XC; 20X2H4A; У13; 40ХФА | А) Б) В) Г) |
| 10. | Укажите химический состав стали Х12 | А) Б) |

Вариант 2

| №п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Что является исходным материалом для получения сталь? |  |
| 2. | К каким сплавам по числу компонентов относиться сталь? |  |
| 3. | По химическому составу сталь подразделяется на: | А) Б) |
| 4. | Стали, содержащие кроме железа и углерода, специально введенные добавки называются |  |
| 5. | В зависимости от процентного содержания углерода стали подразделяются на: | А) Б) В) |
| 6. | По характеру раскисления сталь подразделяется на: | А) Б) В) |
| 7. | К какой группе инструментальных сталей относится быстрорежущая сталь? |  |
| 8. | Чем отличается сталь от чугуна по химическому составу? |  |
| 9. | Расположите марки сталей в порядке возрастания % содержания углерода: 40XC; 12XH4F; 30XH2MA; 50X | А) Б) В) Г) |
| 10. | Укажите химический состав стали P10K5Ф5 | А) Б) В) |

Контрольная работа по теме«Cтали»

Вариант 1

| №п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Химический состав углеродистой стали А)Fe, Ca, P, Na, Cl, O2; Б) N, Si, P, S, O2; В) Fe, C, Mn, Si, S, P; Г) N, Mn, P, Cl, H2 |  |
| 2. | Вредные примеси в сталях – это А) Сера и фосфор; Б) Кремний и сера; В) Сера и углерод; Г) Фосфор и кремний |  |
| 3. | Раскисление стали – это А) Процесс удаления из стали избыточного кислорода Б) Процесс насыщения стали кислородом В) Процесс насыщения стали азотом Г) Процесс насыщения стали углекислым газом |  |
| 4. | ## К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы ## А) к тугоплавким ## Б) к черным ## В) к диамагнетикам Г) к металлам с высокой удельной прочностью |  |
| 5. | Сплав, содержащий 1% углерода, это а) сталь б) чугун в) железная руда; г) стальной лом |  |
| 6. | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст4? А) Количество углерода 0,4% Б) Условный номер марки стали В) Предел прочности на разрыв 4 МПа |  |
| 7. | Какая из этих сталей легированная? А) У7А Б) Сталь 45сп В) 38ГН2Ю2 Г) Сталь 50 |  |
| 8. | Какой из перечисленных показателей относится к высококачественным сталям? А). Низкое содержание углерода. Б). Низкое содержание серы. В). Низкое содержание фосфора. Г). Низкое содержание марганца. Д. Низкое содержание серы и фосфора. |  |
| 9. | Какие из перечисленных марок относятся к качественным углеродистым сталям? А)Р6М5; Р18; Р9К10Б) У7; У8; У12А В)Ст0; Ст1; Ст2Г)08кп; 10пс; 60 Д)ХВГ; ШХ; 12ХН3А |  |
| 10. | Какая группа сталей поставляется по механическимсвойствам? А) Группа А Б) Группа Б В) Группа В |  |
| 11. | Определить марку стали обыкновенного качества А) У1ОА Б) ВСт4, В) Сталь 70Г Г). 9ХФ Д). 2ОХ2Н4А. |  |
| 12. | Определить легированную конструкционную cталь А) Сталь 55, Б). Ст4, В). 40Х12, Г). 9ХФ, Д). Сталь 70. |  |
| 13. | Что называется низкоуглеродистой сталью? а) любая конструкционная сталь б) сталь с содержанием углерода до 0,25% в) сталь с содержанием углерода более 0,25 г) сталь с содержанием углерода от 0,25% до 0,6% |  |
| 14. | Расположите марки сталей в порядке возрастания % содержания углерода а)15ХС б)20Х2Н4А в) У13 г) 40ХФА |  |
| 15. | Какое влияние оказывает повышенное содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов? А) увеличивает твердость б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость г) увеличивает обрабатываемость |  |

Вариант 2

| №п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сталь-это А) сплав железа с углеродом, где углерода от 0,2 до 12% Б) сплав железа с углеродом, где углерода от 0,2 до 2,14% В) сплав железа с углеродом, где углерода от 2,14 до 6,67% Г) сплав железа с углеродом, где углерода от 0,2 до 0,7% |  |
| 2. | Классификация углеродистой стали по степени раскисления бывает А) Химические, физические Б) Химические, кипящие В) Спокойные, полуспокойные, кипящие Г) Физические, кипящие |  |
| 3. | Как изменяются твердость и пластичность углеродистых сталей с увеличением содержания в них углерода: А) твердость и пластичность растут Б) твердость и пластичность падают В) твердость растет, пластичность падает Г) твердость падает, пластичность растет Д) твердость растет, пластичность не изменяется |  |
| 4. | Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к ____________________________ А) низколегированным Б) высокоуглеродистым В) углеродистым Г) среднелегированным |  |
| 5. | Назовите главный легирующий элемент быстрорежущей стали а) молибден б) титан в) вольфрам г) ванадий |  |
| 6. | К какой категории по качеству принадлежит сталь 08 кп? А) К сталям обыкновенного качества Б) К качественным сталям В) К высококачественным сталям Г) К особовысококачественным сталям |  |
| 7. | Какая из перечисленных сталей поставляется по механическим свойствам? А)ВСтЗпс Б) Ст0 В) БСт5сп |  |
| 8. | Цели применения конструкционных сталей: А) Для изготовления различных конструкций деталей машин Б) Для изготовления предметов домашнего обихода В) Для изготовления медицинского оборудования Г) Для изготовления режущих инструментов |  |
| 9. | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: А) У7А Б) Сталь 45 пс В) Ст1 Г) ХВГ |  |
| 10. | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: А) Сталь 85; Б) Ст.7; В) У8А; Г) Р18 |  |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? А) 9ХС Б) Р18 В) 55С2 Г) У!ОА |  |
| 11. | Какая сталь содержит в своем обозначении буквы Ст? а) Сталь обыкновенного качества б). Качественная сталь в) Высококачественная сталь г) Инструментальная углеродистая сталь |  |
| 12. | Определить конструкционную углеродистую марку стали. А) У11А Б). Сталь 55, В) У8А, Г) ХВГ, Д) Р6М5 |  |
| 13. | Расположите марки сталей в порядке возрастания % содержания углерода а) сталь 20 б)30Х2Н4А в) У10 г) У7 |  |
| 14. | Если содержание углерода в стали 0,45%, то сталь относится к: а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой |  |
| 15. | Что означает буква А, стоящая в конце любой марки стали? а) высокопрочная б) высококачественная в) высоколегированная г) высокоуглеродистая |  |

Контрольная работа по теме« МЕДЬ И СПЛАВЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ»

Вариант 1

| №п/п | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой металл превосходит медь по электропроводности? |  |
| 2 | Литейные свойства меди: а) низкие б) высокие |  |
| 3 | В какой марке меди содержится больше примесей: М1или М4? |  |
| 4 | В зависимости от числа компонентов различают… и … латуни |  |
| 5 | Латуни, в которые для придания тех или иных свойств дополнительно вводят различные элементы, называются… |  |
| 6 | Какая латунь называется томпаком? |  |
| 7 | Расшифруйте: а) Л68 б) ЛС63-3 |  |
| 8 | Сплав меди с оловом, свинцом, кремнием, алюминием и другими элементами называется… |  |
| 9 | По химическому составу бронзы делятся на … и … |  |
| 10 | Назовите некоторые виды специальных бронз |  |
| 11 | Какой химический состав имеют бронзы? а) БрОЦС4-4-4 б) БрАЖ9-4 |  |
| 12 | Какие из указанных марок являются цветным сплавом? а) 9ХС; б) БрОФ8-1; в) Л63; г) ХГС; д) Р6М3; е)ЛА77-2; ж)БрА5; з) Ст1кп; |  |

Вариант2

| №п/п | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укажите примерное содержание меди в земной коре |  |
| 2 | Почему из марки меди М4 не изготавливают проводников электрического тока? |  |
| 3 | Какое влияние оказывают примеси на электропроводность меди? а) ухудшают б) улучшают |  |
| 4 | Чем больше цифра в марке меди, тем больше в ней … |  |
| 5 | Назовите сплавы на основе меди | а); б); в); |
| 6 | Сплав меди с цинком называется… |  |
| 7 | Простые латуни марок Л96 и Л90 (содержащие наибольший процент меди) называются… |  |
| 8 | Практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до…% |  |
| 9 | Расшифруйте: а) Л63 б) ЛАЖ60-1-1 |  |
| 10 | Сплав на медной основе ,в котором основным легирующим компонентом может быть любой элемент кроме цинка, называется… |  |
| 11 | Какой химический состав имеют бронзы? а) БрОФ10-1 б) БрОЦСН3-7-5-1 |  |
| 12 | Какие из указанных марок являются цветным сплавом? а) ВЧ42-12; б) Х12М; в) Л90; г) БрКМц3-1; д) Р9 ; е) ЛС60-1; ж) БрОЦС5-5-5; з) ВСт1пс; |  |

2.3 Задания к дифференцированному зачету.

Вопросы к дифференцированному зачету

1.Основные конструкционные материалы: черные и цветные металлы, сплавы, их роль в народном хозяйстве. Основные неметаллические конструкционные материалы.

2.Понятие о металловедении как науке, устанавливающей связь между свойствами, составом и строением металлических сплавов.

3. Металлы и сплавы: понятие и классификация.

4.Основы процесса кристаллизации металлов.

5. Какие типы кристаллических решеток вы знаете?

6.Что называют сплавом? Приведите примеры.

7.Чем отличается сплав от чистого металла?

8.Свойства металлов:

-физические;

-химические;

-технологические;

- механические;

9.Основные методы определения механических свойств металлов.

10. Методы исследования структуры металлов: макроскопический, микроскопический и рентгеноструктурный анализ.

11.Какую зависимость имеют свойства сплавов от их состава и строения?

12. Сплавы металлов и их структура.

13. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.

14.Что такое аустенит, феррит и цементит?

15. Диаграмма состояния «железо-углерод».

16. Классификация железоуглеродистых сплавов в соответствии с диаграммой железо цементит ( доэвтектические, эвтектические, заэвтектические).

17. Производство чугуна.

18. Классификация чугунов

19. Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу, применение.

20. Ковкий чугун, свойства, маркировка по ГОСТу, получение и применение.

21. Высокопрочный чугун, свойства, маркировка по ГОСТу, получение и применение. Антифрикционные чугуны.

22.. Классификация углеродистых сталей по химическому составу, качеству, способу раскисления, применению, способу производства.

23.Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства сталей.

24.Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества, качественные и повышенное обрабатываемости резанием; их марка по ГОСТу, свойства, область применение

25.Инструментальные углеродистые стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и область применения.

26.Влияние легирующих элементов на свойства стали. Классификация легированной стали по химическому составу, структуре и назначению.

27.Конструкционные легированные стали: их состав, свойства, маркировка по ГОСТу.

28.Краткая характеристика легированных сталей с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение в машиностроении.

29.Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу, термическая обработка и применение.

30.Быстрорежущие стали, марки по ГОСТу, состав, термическая обработка, применение.

31.Термическая обработка. Цель, назначение

31. Разновидности термической обработки

32. Химико-термическая обработка. Цель, назначение

33. Виды химико-термической обработки

34.Металлокерамические твёрдые сплавы: химический состав, свойства, маркировка по ГОСТу, применение.

35.Понятие о твёрдых инструментальных материалах.

36.Медь и её сплавы. Свойства чистой меди, маркировка по ГОСТу, область применения. Латуни и бронзы: состав, свойства, маркировка по ГОСТам.

37.Алюминий и его сплавы. Свойства и маркировка чистого алюминия, область применения.

38.Титан, его сплавы, свойства, марки, применение.

39.Антифрикционные сплавы: химический состав, Структура и свойства, марки антифрикционных сплавов по ГОСТу

40.Пластические массы: классификация, свойства, состав. Значение пластмасс в машиностроении. Компоненты, входящие в состав пластмасс.

41.Виды пластмасс.

42.Композиционные материалы: их разновидность, состав и строение. Примеры применения.

43.Свойства резины. Классификация и состав резиновых материалов. Приготовление резиновых смесей

.

44.Изготовление резинотехнических изделий.

45. Абразивные материалы: их разновидность, состав и строение. Примеры применения.