ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2022г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 50  от 29 января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля 2016 года).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик: Коровина Л.И., преподаватель, высшая квалификационная категория.

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________

(место работы)                                     (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ___________

(место работы)                                       (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | - точное чтение чертежей; - обоснованный выбор условных обозначений сварных соединений; |
| ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | - соблюдение технологической последовательности процесса; |
| ПК.1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | - умение организовать рабочее место; - умение определять неисправности в оборудовании; - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ; |
| ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | - качество и правильность выбора электродов и режима сварки при выполнении прихваток; - обоснованный выбор сварочных материалов и параметров режимов сварки; |
| ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | - точность расчета расходов материалов; - соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых норм; - обоснованность выбора измерительного инструмента в соответствии со сложностью собираемого изделия - обоснованный выбор сборочно-сварочных приспособлений под конкретное изделие; - правильность технологической последовательности сборки; - сформированность приемов правильной расстановки прихваток; |
| ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | - правильность выполнения слесарных операций (чистка, правка, гибка, механическая резка, опиливание и т.д.) - качество сборки под сварку с применением основных измерительных инструментов; - обоснованный выбор инструментов и материалов; - соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам; |
| ПК.1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала | -обоснованный выбор инструмента и приспособлений; -соблюдение технологической последовательности процесса; -соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. |
| ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | - обоснованный выбор инструментов и материалов; - обоснованный выбор метода исправления или удаления дефекта сварного шва; |
| ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | - качественный анализ выполнения сварного шва; - отсутствие дефектов в сварном соединении; |

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к профессии; - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - самооценка эффективности и качества выполнения работ; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов; - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - оперативность поиска необходимой информации. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - понимание того, что результат выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |

1.1.3. Знания, умения, практический опыт

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

- выполнения предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах.

уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки;

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций.

знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

- основные типы, конструктивные элементы разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

правила хранения и транспортировки сварочных материалов

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1.2.1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма контроля | Форма промежуточной (итоговой) аттестации по модулю |
| Раздел ПМ I. Основы теории сварки и резки металлов и сплавов |  |  |
| МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  | Дифференцированный зачет |
| УП.01.01. |  | Выполнение практической работы, зачет |
| Раздел ПМ 2. Изготовление типовых сварных конструкций. |  |  |
| МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций | Контрольная работа (2 курс) | Дифференцированный зачет |
| УП.01.02. | Выполнение практической работы, зачет | Выполнение практической работы, зачет |
| Раздел ПМ 3. Подготовка металла и сборка изделий под сварку |  |  |
| МДК 01. 03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  | Дифференцированный зачет |
| УП.01.03. |  | Выполнение практической работы, зачет |
| Раздел ПМ 4. Деформации и напряжения при сварке |  |  |
| МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений |  | Дифференцированный зачет |
| УП.01.04. |  | Выполнение практической работы, зачет |

1.2.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК) по разделам (темам)

| Элемент МДК | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
| МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о сварке. |  |  |
| Тема 1.2. Сварные соединения и сварные швы | ПР. Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах. ПР. Простановка условного обозначения сварного шва на чертеже (эскизе) конструкции. |  |
| Тема 1.3 Основные сведения о сварочной дуге. |  | Контрольная работа № 1 темы 1.1.-1.3. |
| Тема 1.4 Комплектация сварочных постов для ручной и частично механизированной дуговой сварки |  |  |
| Тема 1.5 Источники питания сварочной дуги | ЛР. Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие внешней характеристики. ЛР. Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики |  |
| Тема 1.6 Сварочные материалы | ПР. Чтение марок и условных обозначений сварочной проволоки и электродов. ПР. Выбор типа и марки электрода для сварки в зависимости от назначения конструкции и свойств металла. |  |
| Форма итоговой аттестации | Дифференцированный зачет |  |
| МДК. 01. 02 Технология производства сварных конструкций |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения по охране труда при производстве сварочных работ. | ЛР. Изучение устройства и правил использования различных огнетушителей. ПР. Изучение организации инструктажа и проверки знаний по охране труда с документальным их оформлением |  |
| Тема 1.2. Сварные конструкции, материалы для их изготовления и требования к ним | ПР. Описание способа сборки и сварки конструкции по заданным условиям. |  |
| Тема 1.3. Типовые детали машин, способы их соединения | ЛР. Изучение конструкций крепежных деталей, основных типов резьбовых соединений. |  |
| Тема 1.4. Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения. |  |  |
| Тема 1.5. Технология производства сварных машиностроительных конструкций. | ЛР. Контроль готовой продукции по внешнему виду. ЛР. Выбор оборудования для сборки заданной сварной конструкции. Изучение принципа его работы. ПР. Чтение маршрутных карт. ПР. Изучение технологической документации для сборки и сварки сварных конструкций. Пр. Составление технологической карты на изготовление сварной конструкции. | Контрольная работа № 1 за 2 курс |
| Тема 1.6. Технология производства балочных, рамных и решетчатых конструкций |  |  |
| Тема 1.7. Технология производства листовых конструкций | ПР. Описание технологического процесса изготовления цилиндрического резервуара заданного объѐма способом рулонирования. |  |
| Тема 1.8. Технология изготовления и монтажа трубопроводов. | Пр. Описание технологического процесса сварки труб «с козырьком» ПР. Описание технологического процесса сварки стыков магистральных трубопроводов заданного сортамента труб. |  |
| Тема 1.12. Оценка прочности сварных соединений. | ПР. Выполнение простых расчетов отдельных конструкций на прочность и устойчивость. |  |
| Тема 1.13. Нормирование сварочных работ | Пр. Определение общего времени на дуговую сварку стали, газовую сварку, кислородную резку металла. |  |
| Форма итоговой аттестации | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 01. 03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  |  |
| Тема 3.1 Типовые слесарные операции и очередность слесарных операций по подготовке металла под сварку | ЛР. Изучение устройства и приемов работы со штангенциркулем ЛР. Выполнение приемов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхностей. ПР. Выполнение зачистки кромок, одностороннего скоса одной кромки |  |
| Тема 3.2 Сборка изделий под сварку | ЛР. Ознакомление со сборочно-сварочными приспособлениями с использованием иллюстрированного пособия. ЛР. Выполнение контроля сборки узла визуальным осмотром и измерениями. ЛР. Ознакомление с автоматизированным и механизированным оборудованием для сборки и сварки конструкций с использованием иллюстрированного пособия. ПР. Выбор параметров режима, количества, материалов, последовательности простановки прихваток |  |
| Форма итоговой аттестации | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений |  |  |
| Тема 4.1. Виды дефектов сварных швов. | ЛР. Определение наличия и вида дефекта сварного шва визуальным методом. |  |
| Тема 4.2. Строение сварного шва и металлургические процессы при сварке. | ПР. Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в металле шва. |  |
| Тема 4.3. Внутренние напряжения и деформации в свариваемых изделиях. | ЛР. Изучение поперечных и продольных линейных и угловых деформаций при сварке. |  |
| Тема 4.4 Методы контроля качества сварных швов | ЛР. Визуальный и измерительный контроль качества сварного шва. ЛР. Испытание плотности сварного шва и соединения методом керосиновых проб. |  |
| Форма итоговой аттестации | Дифференцированный зачет |  |

1.2.3. Оценка освоения практического курса профессионального модуля

| Элемент УП (ПП) | Наименования практических проверочных работ |
| --- | --- |
| Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке | Выполнить «рихтовку» (правку) стыкового, таврового сварных соединений имеющих деформации. Выполнить V-образную разделку кромок деталей под сварку. Выполнить сборку на прихватках углового, таврового соединений деталей электродуговой ручной сваркой. Выполнить контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Выполнить контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
| Ознакомление со сварочным оборудованием | Произвести подготовку к сварке источника питания сварочной дуги Произвести периодическое, выполняемое сварщиком, обслуживание источника питания сварочной дуги |
| Исправление дефектов сварного шва | Исправление дефектов шва не требующих полного удаления дефектного участка (наплавка подрезов, кратеров, свищей). Горячая правка листовых конструкций. Пневматический контроль сварных швов. Гидравлический контроль сварных швов. Провести испытание сварных швов на плотность «керосиновой пробой», определить дефекты швов |
| Выполнение ручной дуговой сварки сварных конструкций | Ручная дуговая сварка подкрановых балок с предварительной заготовкой деталей. Ручная дуговая сварка узла из труб с предварительной заготовкой деталей. Ручная дуговая приварка различных ребер жесткости к конструкциям. |

2. Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.

Практическая работа. Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах.

Цель: Научиться читать на чертежах условные обозначения:

1. Типов сварных соединений;

2. Швов сварных соединений;

3. Читать структуру условного обозначения стандартных швов

Оборудование: - образцы типов сварных соединений

Порядок выполнения:

1. Изучить предложенный материал.

2. Расшифровать условные обозначения сварных швов, представленных на рисунках, дать им характеристику:

Рис.1                                                              Рис.2

Рис.3

Рис. 4

Контрольные вопросы:

1. Для чего предназначено условное обозначение сварных соединений и швов?

2. Какими буквами на чертежах обозначаются соединения - стыковое, нахлесточное, тавровое, угловое?

3. Как обозначается линия - выноски условного обозначения на чертежах?

4. Что обозначает расположение условного обозначения над выносной линией?

5. Что обозначает расположение условного обозначения под выносной линией?

6. Как на чертеже обозначается условное обозначение способов сварки?

7. Как обозначаются швы по положению в пространстве?

Практическая работа. Простановка  условного обозначения сварного шва на чертеже (эскизе)  конструкции.

Цель: Научиться обозначать на чертежах условные обозначения сварных швов.

Оборудование и материалы:

Формат А4, чертежные принадлежности, сварные сборочные чертежи.

Задание к практической работе:

На формате А4 заполнить основную надпись и:

1.Выполните шов стыкового соединения со скосом одной кромки (С9), двусторонний, со снятием выпуклости с лицевой стороны, с требуемой шероховатостью обработанной поверхности, выполненный ручной дуговой сваркой по ГОСТ5264-80 по незамкнутой линии.

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79. 10

2. Выполните нахлесточное соединение (Н1), осуществляемое контактной точечной сваркой по ГОСТ15878-79, в трех сварных точках, расчетный диаметр точки – 10мм.

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79.

3.Выполните угловое соединение со скосом одной кромки (У6), высота катета – 6мм. по незамкнутой линии, ручной дуговой сваркой по ГОСТ5264-80.

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79.

Лабораторная работа. Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие внешней характеристики.

Цель:

1. ознакомиться с конструкцией и принципом действия источника питания сварочной дуги, изучить работу и взаимодействие всех узлов сварочного трансформатора ТС-300;

2.  приобрести навыки снятия внешних характеристик источника питания;

Оборудование: сварочный трансформатор ТС-300, реостат и измерительные приборы.

Основные сведения:

Наиболее распространенными источниками питания для сварки на переменном токе являются сварочные трансформаторы. Основные свойства сварочных трансформаторов – падающая внешняя характеристика, возможность регулирования режима и ограничения тока короткого замыкания – обусловливаются наличием в электрической сварочной цепи регулируемого индуктивного сопротивления:

Различают две основные принципиальные электромагнитные схемы сварочных трансформаторов:

с нормальным (малым) магнитным рассеянием и дополнительной реактивной обмоткой-дросселем;

увеличенным магнитным рассеиванием (с подвижным магнитным шунтом или с подвижными обмотками).

Наибольшее распространение получили передвижные понижающие трансформаторы стержневого типа ТС и ТСК с увеличенным магнитным рассеиванием, имеющие подвижные вторичные обмотки.

1 – Рукоятка (приводит в движение механизм перемещения вторичной обмотки); 2 – Зажим (служит для крепления токоведущих проводов); 3 – Замкнутый магнитопровод (сердечник) – (переменный ток, проходя через первичную обмотку трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный поток). 4 – Вертикальный винт с ленточной резьбой (предназначен для перемещения ходовой гайки вдоль магнитного сердечника). 5 – Ходовая гайка (прикреплена к вторичной обмотке трансформатора и перемещает ее по винту вдоль магнитного сердечника). 6 – Вторичная обмотка трансформатора (магнитный поток, пересекая витки вторичной обмотки, индуктирует в ней переменный ток пониженного напряжения, величина которого зависит от числа витков вторичной обмотки). 7 – Первичная обмотка (Переменный ток, проходя через первичную обмотку трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный поток).

Сварочный ток регулируется изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками. Передвижение вторичной обмотки осуществляется в вертикальном направлении вращением рукоятки, насаженной на ходовой винт, по которому перемещается гайка, запрессованная в верхнюю планку крепления катушек вторичной обмотки. При вращении рукоятки ходового винта по часовой стрелке вторичная обмотка опускается, при этом с уменьшением расстояния между обмотками индуктивность рассеивания понижается, а ток в сварочной цепи растет.

Порядок выполнения работы:

1) по описанию и схемам ознакомиться с конструкцией и принципом действия узлов регулирования сварочного тока трансформатора ТС-300.

2) Ознакомиться со схемой включения измерительных приборов в цепи сварочного трансформатора.

3) Рукояткой регулятора сварочного тока установить вторичную обмотку трансформатора в крайнее верхнее положение (минимальный режим). Замерить напряжение холостого хода. Данные занести в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Экспериментальные данные для построения внешних характеристик

| Положение регулятора | Напряжение холостого хода | Ток короткого замыкания | Промежуточное положение реостата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I2 | U3 | I3 |
| U1 | I1 | U2 |  |  |  |
| Верхнее |  |  |  |  |  |
| Нижнее |  |  |  |  |  |
| Промежуточное 1 |  |  |  |  |  |
| Промежуточное 2 |  |  |  |  |  |

4) Вставить электрод в электрододержатель и замкнуть его накоротко на стол сварщика. Замерить ток короткого замыкания. Данные занести в табл. 3.1.

5) Подключить электрододержатель к реостату. Не меняя положения подвижной обмотки трансформатора (ручки регулятора), получить несколько промежуточных значений режимов сварки (4 – 5) за счет изменения сопротивления реостата. Данные занести в табл. 3.1.

6) на основании экспериментальных данных построить внешнюю характеристику, т. е. зависимость напряжения на зажимах источника от тока нагрузки (сварочного тока).

7) установить вторичную обмотку трансформатора в крайнее нижнее положение (максимальный режим), по приведенной методике построить внешнюю характеристику и две промежуточные характеристики при средних положениях регулятора тока.

8) на семейство внешних характеристик источника питания наложить внешнюю характеристику электрической дуги (U p = 30В) и определить режимы ее устойчивого горения (Ip) для заданных положений регулятора сварочного тока (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Определение режима устойчивого горения дуги

Отчет:

1) Принципиальная электрическая и магнитная схемы трансформатора.

2) Описание принципа работы регулятора тока и объяснение физической сущности процесса регулирования с указанием положений регулятора при максимальном и минимальном значениях тока дуги и преимущества данного метода регулирования.

3) Схема включения реостата и измерительных приборов в цепь источника питания.

4) Формулировка определения внешней характеристики источника питания электрической дуги.

5) Описание методики проведения опытов, их результаты в виде таблиц и графиков.

6) выводы.

Контрольные вопросы:

1. Что называется сварочным трансформатором?

2. Как устроен простейший трансформатор?

3. Как практически при работе с трансформатором можно изменить силу сварочного тока? 4. Что называется вольт-амперной характеристикой сварочной дуги?

Лабораторная работа. Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной  характеристики

Цель:

- изучение устройства, принципа работы и правил эксплуатации сварочного выпрямителя.

- уметь проверять работоспособность и исправность сварочных выпрямителей,

- устанавливать параметры режимов сварки при их эксплуатации

Оборудование и материалы:

1.Выпрямитель сварочный ВД - 306;

2. Стол сварщика;

3. Электрододержатель со сварочным проводом и штекером подключения к выпрямителю;

4. Обратный провод с зажимом и штекером подключения;

5. Молоток – шлакоотделитель;

6. Щетка с металлической щетиной;

7. Комплект СИЗ сварщика ручной дуговой сварки;

8. Линейка металлическая;

9. Электроды сварочные с основным или рутиловым типом покрытия,

диаметр электрода 3 и 4 мм;

10. Материал: Сталь20 или ВСт3сп, полоса 40х150х4 мм.

Основные сведения:

Устройство сварочного выпрямителя

Сварочный выпрямитель в общем случае можно представить в виде структурной блок-схемы, представленной на рисунке 1 и описывающей взаимодействие в нем основных устройств

Рисунок 1 - Структурная блок – схема сварочного выпрямителя

380 В – высоковольтная силовая сеть;

Т – сварочный трансформатор;

ВО — охлаждающий вентилятор;

В – выпрямительный блок;

ЭП – электроизмерительные приборы (амперметр и вольтметр);

СП — гнезда подключения сварочных проводов.

Основным исполнительным элементом в выпрямителе, обеспечивающим преобразование переменного тока в постоянный, является выпрямительный блок. Который представляет собой набор полупроводниковых элементов (диодов или тиристоров), включенных по определенной схеме: однофазной или трехфазной.

Совокупность параметров выпрямителя, описывающих его служебные свойства, а так же параметры его работы и питания называют техническими характеристиками. К техническим характеристикам сварочных выпрямителей можно отнести:

1. вид внешней ВАХ;

2. номинальный сварочный ток;

3. диапазон регулирования сварочного тока;

4. напряжение холостого хода;

5. номинальное рабочее напряжение;

6. номинальный режим работы;

7. потребляемая мощность;

8. напряжение питающей сети;

Рис.4  Схема включения в сварочную цепь выпрямителя ВД-306ДК

при ручной дуговой сварке (обратная полярность)

Порядок работы:

1.Ознакомиться с устройством сварочного выпрямителя.

2.Подключить сварочные провода к гнездам выпрямителя, обеспечив обратную полярность сварочного тока.

3.Включить выпрямитель и снять показания вольтметра в режиме холостого хода. Зафиксировать показания в отчете.

4.Плавно увеличивая сварочный ток, снять пять значений напряжений для заданных величин сварочного тока. Зафиксировать показания вольтметра и положения регулятора сварочного тока, соответствующие показаниям вольтметра, в отчете.

5.Определить стабильность горения сварочной дуги и качество сварного шва при каждом значении напряжения дуги. Зафиксировать показания в отчете.

6.Снять показания амперметра и вольтметра в момент короткого замыкания электрода на деталь. Зафиксировать показания в отчете.

7.Привести элементы управления выпрямителя в исходное положение. 8.Выключить выпрямитель.

9.Зарисовать схему включения выпрямителя в сварочную цепь при обратной полярности.

10.Зарисовать схематично изображение панели управления.

11.Описать порядок настройки выпрямителя.

12.Зарисовать чертеж внешней ВАХ сварочного выпрямителя.

Отчёт должен содержать:

- цель работы;

- исходные данные

Таблица « Варианты заданий»

| Вариант. | Величина сварочного тока Iсв, А. |
| --- | --- |
|  | 1 точка | 2 точка | 3 точка | 4 точка. | 5 точка |
| 1.. | 60 | 80. | 100. | 120 | 140. |

- используемое оборудование;

- определение сварочного выпрямителя, перечень внешних ВАХ;

- структурную блок – схему сварочного выпрямителя, принцип работы выпрямителя;

- технические характеристики сварочного выпрямителя ВД-306ДК;

- схему включения выпрямителя в сварочную цепь при обратной полярности;

- схематичное изображение панели управления выпрямителя с указанием рабочих положений переключателей и регуляторов;

- порядок настройки выпрямителя;

- таблицу «Результаты работы»:

| Параметр, единицы измерения | 1 точка. | 2 точка | 3 точка. | 4 точка | 5 точка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина сварочного тока Iсв, А. |  |  |  |  |  |
| Напряжение дуги Uд, В |  |  |  |  |  |
| Положение регулятора Iсв |  |  |  |  |  |
| Стабильность горения сварочной дуги |  |  |  |  |  |
| Качество сварного шва |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что называют внешней вольт-амперной характеристикой источника питания сварочной дуги?

- Почему при РДС применяют источники питания с крутопадающей характеристикой?

- Как регулируют силу сварочного тока при работе с однопостовым выпрямителем?

- В чем заключаются преимущества выпрямителей перед трансформаторами?

- В каких случаях рекомендуют применять постоянный ток обратной полярности?

МДК. 01. 02

Технология производства сварных конструкций

Лабораторная работа. Изучение устройства и правил использования различных огнетушителей.

Цель работы: изучение строения и применения ручных огнетушителей.

Оборудование и материалы:   инструкции и методические рекомендации к выполнению практической работы.

Основные сведения:

1 Пенные огнетушители.

Пенные огнетушители предназначены для тушения загораний твердых воспламеняющихся материалов и воспламеняющихся жидкостей, за исключением щелочных металлов, электроустановок под напряжением и веществ, которые горят без доступа воздуха.

Во время тушения твердых материалов струю пены направляют в место наиболее интенсивного горения, при тушении воспламеняющихся жидкостей - на поверхность жидкости от краев, чтобы постепенно накрыть пеной всю поверхность, которая горит.

Пенные огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок под напряжением, так как при этом есть опасность поражения током через струю токопроводящей пены. Не применяют их также для тушения щелочных, щелочноземельних металлов и карбидов алюминия, бария, кальция, поскольку взаимодействие этих веществ с водой сопровождается выделением горючих газов, а также для тушения сульфата натрия (самовозгорается) и серного ангидрида (возможный взрывоопасный выброс).

Хранить огнетушители можно лишь в вертикальном положении в легкодоступном и заметном месте на высоте не более 1,5 м от пола.

Ручной химический пенный огнетушитель  ОХП-10 (рис. 9.1.1) состоит из сварного стального баллона 1, который опирается на башмак 14. В верхнюю часть корпуса вварена горловина 5, которая закрыта чугунной крышкой 8 с запорным устройством. Запорное устройство имеет  резиновый клапан 12, закрепленный на штоке 7, пружину 9, которая прижимает клапан к горловине кислотного стакана 2, и рукоятку 6 для поднимания и опускания клапана.

Рис. 9.1.1.  Химический пенный огнетушитель ОХП-10

На горловине 5 огнетушителя размещен распрыскиватель 10, закрытый мембраной 11, предназначенной для предотвращения вытекания жидкости из баллона.  Для переноса огнетушителя к его корпусу приварена ручка 3. В корпусе огнетушителя содержится полиэтиленовый стакан 2 для хранения кислотной части заряда.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо  возвратить эксцентриковую рукоятку 6 вверх к упору. При этом поднимается резиновый клапан и приоткрывается стакан с кислотной частью. Огнетушитель переворачивают вверх днищем; кислотная часть, которая вытекает из стакана, реагирует со щелочной. Углекислый газ, который выделяется вследствие реакции, образовывает пену и создает повышенное давление, под действием которого пена через распрыскиватель выталкивается наружу.

2. Газовые огнетушители

Газовые огнетушители предназначены для тушения жидких и твердых горючих веществ (за исключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха), электроустановок под напряжением, транспортных средств, их используют также тогда, когда применение воды не дает положительного эффекта или нежелательно (в музеях, картинных галереях, архивах и т.п.).

После использования газовых огнетушителей в закрытых помещениях эти помещения следует проветрить.

Сохранять огнетушители необходимо на специальных кронштейнах в легкодоступном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, и далеко от нагревательных приборов.

Осмотр огнетушителей выполняют ежемесячно. Ежеквартально контролируют целостность заряда, взвешивая его, а также проверяют герметичность.

Раз в три года корпуса огнетушителей проверяют на прочность гидравлическим давлением.

Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Они заряжены жидкой углекислотой под давлением. Углекислота в баллоне огнетушителя находится в жидкой и газообразной фазах, соотношение которых зависит от температуры. С повышением температуры жидкая углекислота переходит в газообразное состояние, а давление в баллоне резко возрастает. Чтобы баллоны не разорвало, их заполняют жидкой углекислотой на 75%. Кроме того все огнетушители оснащают предупредительными мембранами, которые оказывают содействие саморазрядке баллона, когда давление в нем сильно возрастает.

Ручной углекислотный огнетушитель (рис. 9.2) — это стальной толстостенный баллон 5, в горловину которого вкручен запорный вентиль 3 с сифонной трубкой 6. Запорный вентиль имеет предупредительную мембрану 2. К корпусу вентиля шарнирно присоединен раструб-снегосоздатель 4. Для переноса огнетушителя, к его корпусу приварена рукоятка 1.

Рис. 9.2  Углекислотный огнетушитель ОУ-5

В случае необходимости огнетушитель приближают к источнику пожара, раструб-снегосоздатель направляют на объект, который горит, и открывают вентиль до упора. При этом жидкая кислота под давлением поступает через сифонную трубку на дроссель и в раструб-снегосоздатель, где вследствие резкого расширения и быстрого выпаривания жидкой углекислоты образовывается углекислый снег в виде хлопьев с температурой от -76°С до -80°С. Струя углекислого газа и снега, который выходит из раструба, направляют в нижнюю часть пламени, начиная с нижнего края. Огнетушитель необходимо держать вертикально.

Во избежание обморожения, не следует касаться раструба-снегосоздателя незащищенными руками.

Огнетушащее действие углекислоты заключается в снижении концентрации кислорода в зоне горения и охлаждении объекта, который горит. Горение прекращается при условии объемной концентрации углекислого газа 20-25 %. После применения огнетушителя закрытые помещения следует проветрить.

3.Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний жидкостей, которые легко вспыхивают (нефтепродукты и т.п.), материалов, которые тлеют (хлопок, текстиль, изоляционные материалы), щелочных и щелочноземельних металлов, электроустановок напряжением до 380 В, транспортных средств, а также пожаров на объектах с большими материальными ценностями (лаборатории, музеи, картинные галереи и т.п.).

Применяя эти огнетушители, следует выполнять предупредительные мероприятия, а именно׃ избегать попадания порошка в органы дыхания, во время зарядки использовать противопылевой респиратор.

Сохранять порошковые огнетушители нужно в вертикальном состоянии в легкодоступном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и далеко от нагревательных приборов.

Переносные порошковые огнетушители ОПС-6, ОПС-10, ОП-2, ОП-2Б, ОП-8Б, ОП-5, ОП-10

Они предназначены для тушения загораний небольшого количества щелочных металлов, легковоспламеняющихся жидкостей, а также электрических установок под напряжением. Применяют в диапазоне температур окружающего воздуха от -50°С до +50 °С.

По принципу работы и конструкции все эти огнетушители являются похожими и отличаются лишь вместительностью баллонов.

Огнетушитель ОП-10 (рис. 9.5.2) состоит из таких элементов: корпуса 1, сифонной трубки 2, пробки 3 и распрыскивателя 4, крышки с запорно-пусковым устройством 5, рукоятки 6, баллона для рабочего газа 7, а также воздушной трубки 8, пористой перегородки 9, резиновой основы 10 и пластмассового башмака 11.

Огнетушитель ОП-10 по строению и введению в действие аналогичный огнетушителю ОВП-10, но в нем насадка для получения пены заменена коротким распрыскивателем щелевого типа, смонтированным на крышке огнетушителя, и использован аэрозольный способ вытеснения порошка. Углекислый газ из баллончика в случае пуска огнетушителя подается специальной трубкой под аэроднище - двойное решетчатое дно. При этом порошок, который содержится в корпусе, вдувается и выбрасывается по сифонной трубке к распылителю. Аэрозольная струя, которая образовалась, поступает в зону горения.

Рис. 9.5.2  Разрез порошкового огнетушителя ОП-10

Отчет:

- Цель работы.

- Изучить строение, принцип действия и применение основных видов ручных огнету-шителей.

- Составить характеристику основных видов огнетушителей (изученный материал систематизируют по определенной логической схеме в виде таблицы 9.1 приложение 9А).

Приложение 9А

Характеристики основных видов огнетушителей

| Модель огнетушителя | Область применения огнетушителя | Огнетушащее вещество | Способ прекращения горения (огнетушащий эффект) | Основные компоненты заряда | Способ подачи огнетушащего вещества (создание давления) | Требования безопас-ности при эксплуатации огнетушителя | Допустимый диапазон температур при хранении и эксплуатации | Условия хранения и осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 9Б

Таблица 9.2

Основные виды огнетушителей

| Группа, вид огнетушителя | Огнетушащее вещество | Способ подачи огнетушащего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Пенные 1.1. Химические пенные 1.2. Воздушно-пенные 1.3. Жидкостные 2. Газовые 2.1. Углекислотные 2.2. Аэрозольные 2.3. Углекислотно-бромэти-ловые 3. Порошковые | Химическая пена, получае-мая соединением водных растворов щелочей и кислот Воздушно-химическая пена, полученная из водных раст-воров пенообразователей Воздушно-механическая пена, полученная из водных растворов пенообразователей Углекислота (СО2) в виде газа и снега Галлоидные углеводные Бромэтил Огнетушащие порошки общего и специального назначения | Под давлением газов, полу-ченных в результате химической реакции (СО2) Под действием рабочего газа (СО2), который содер-жится в отдельном баллончике Под давлением рабочего газа (сжатого воздуха), кото-рый находится над огнетушащим веществом Под давлением заряда жидкой углекислоты Под давлением рабочего га-за (сжатого воздуха), кото-рый содержится в отдель-ном баллончике Под давлением рабочего га-за (сжатого воздуха), кото-рый находится над огнетушащим веществом Под давлением сжатого газа (азота или воздуха), который содержится в вспомогательном баллоне либо над огнетушащим веществом, а также вследствие свободного поступления огнетушащего вещества (например, ОП-І «Спутник») |

Контрольные вопросы:

- Назовите основные типы огнетушителей?

- Назовите область применения огнетушителей разных типов?

- Опишите огнетушащий эффект огнетушителей.

- Какие огнетушащие вещества применяют в огнетушителях?

- Охарактеризуйте строение разных типов огнетушителей.

- Какие требования безопасности при эксплуатации огнетушителей?

- Хранение и осмотр огнетушителей.

Лабораторная работа. Изучение конструкций крепежных деталей, основных типов резьбовых соединений.

Цель:  изучить сортамент крепёжных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб), их условные обозначения по стандартам, основные виды резьбовых соединений, применяемых в машиностроении.

Оборудование и инструмент: стандартные крепёжные детали (болты, винты, шпильки, гайки и шайбы), линейка, штангенциркуль, шаблон резьбовой.

Основные сведения:

Все машины и механизмы состоят из деталей. Деталь – это изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций.

Крепёжная деталь – деталь, имеющая резьбу. К основным крепёжным деталям относятся: болт (винт), гайка, и шпилька. В качестве дополнительных деталей вместе с ними обычно используются шайбы различного вида.

Резьба представляет собой чередование выступов и впадин, расположенных по винтовой линии, на внешней или внутренней цилиндрической (реже конической) поверхности детали.

В качестве крепёжной резьбы наиболее широкое распространение имеет метрическая резьба, геометрические параметры которой (рис. 1.1) стандартизованы и сведены в справочные таблицы [2].

С помощью крепёжных изделий в машиностроении образуют резьбовые соединения деталей, т.е. скрепляют детали таким образом, чтобы в процессе эксплуатации они оставались неподвижными друг относительно друга.

Рис. 1.1. Профиль и геометрические параметры метрической резьбы по ГОСТ 9150-81

d- наружный (номинальный) диаметр наружной резьбы (болта, винта, шпильки); D– наружный диаметр внутренней резьбы (гайки, резьбового отверстия); d1иD1– внутренние диаметры наружной и внутренней резьбы; d2иD2- средние диаметры наружной и внутренней резьбы; d3– внутренний диаметр наружной резьбы по впадине;    p– шаг резьбы;  Н=0,866р – высота исходного треугольника профиля резьбы; Н1=5Н/8=0,541р – рабочая высота профиля резьбы;=600– угол профиля.

Резьбовые соединения (рис. 1.2) относятся к числу разъёмных соединений, которые могут быть разобраны без поломки какого либо из их элементов.

В зависимости от входящих в состав резьбовых соединений крепёжных деталей различают следующие четыре вида соединений болтовое соединение с зазором (рис. 1.2,а); болтовое соединение без зазора (рис. 1.2,б); - винтовое соединение (рис. 1.2,в); - шпилечное соединение (рис. 1.2,г).

Порядок работы:

- Изучить теоретические основы работы.

- Получить индивидуальный комплект из трёх крепёжных деталей, в состав которого входят: болт (винт) или шпилька, гайка и шайба.

- Для каждой крепёжной детали путем опытных замеров определить геометрические характеристики исследуемых деталей и занести полученные результаты в соответствующие таблицы.

- Размеры болта (винта):

| Геометрические характеристики, мм | Результаты измерений |
| --- | --- |
| d - номинальный диаметр резьбы |  |
| d0 - диаметр гладкой части стержня болта |  |
| р - шаг резьбы |  |
| D - диаметр описанной окружности головки болта |  |
| S - размер головки болта под ключ |  |
| Н - высота головки болта |  |
| l0 - длина резьбы |  |
| l - длина болта |  |

Размеры шпильки:

| Геометрические характеристики, мм | Результаты измерений |
| --- | --- |
| d - номинальный диаметр резьбы |  |
| р - шаг резьбы |  |
| l - длина шпильки |  |
| l0 - длина короткого резьбового конца |  |
| l1 - длина длинного резьбового конца |  |

5. Используя справочные таблицы, уточнить стандартные значения размеров деталей.

Отчет:

- Цель работы

- Таблицы с результатами замеров.

- Выводы.

Контрольные вопросы:

- Какое изделие называют деталью?

- Какие детали называют крепёжными?

- Что представляет собой резьба?

- Какой из диаметров резьбы является номинальным?

- Как определяют величину шага резьбы?

- К какому типу соединений относятся резьбовые соединения?

- На какие виды подразделяют резьбовые соединения?

- Чему равна высота рабочего профиля метрической резьбы?

Лабораторная работа. Контроль сварочных материалов.

Цель: Научиться определять качество сварочных материалов

Оборудование:

- инструкция по контролю сварочных материалов и материалов для дефектоскопии

-пластины с расслоением металла по краям

- электроды со ржавым стержнем

- электроды с отбитой обмазкой

- электроды с влажной обмазкой

-стальная электродная проволока сплошного сечения  с дефектами

- бура

-борная кислота

-штангенциркуль

Основные сведения:

- Контроль электродов

- Электроды для дуговой сварки должны иметь документацию завода-изготовителя в виде документа о качестве (сертификата) на каждую партию и этикетки (маркировки) на каждой пачке (коробке).

- В документе (сертификате) о качестве на электроды в соответствии с ГОСТ 9466 должны быть приведены следующие данные: 1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 2) условное обозначение электродов; 3) номер партии и дата изготовления; 4) масса нетто партии в килограммах; 5) марка проволоки электродных стержней с указанием стандарта или технических условий; 6) фактический химический состав наплавленного металла; 7) фактические значения показателей механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения, являющиеся приемо-сдаточными характеристиками электродов конкретной марки.

- В этикетке (маркировке) на каждой пачке или коробке с электродами должны указываться следующие данные: 1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 2) условное обозначение электродов; 3) номер партии и дата изготовления; 4) область применения электродов; 5) режимы сварочного тока в зависимости от диаметра электродов и положения сварки (наплавки); 6) особые условия выполнения сварки или наплавки; 7) механические и специальные свойства металла шва, наплавленного металла или сварного соединения, не указанные в условном обозначении электродов; 8) допустимое содержание влаги в покрытии перед использованием электродов; 9) режим повторного прокаливания электродов; 10) масса электродов в коробке или пачке.

- При контроле электродов для дуговой сварки проверяется: 5 1) состояние поверхности покрытия электродов; 2) состояние стержня электродов; 3) сварочно-технологические свойства; 4) соответствие наплавленного металла легированных электродов марочному составу.

- При контроле состояния поверхности покрытия электродов визуально и измерением проверяют соответствие электродов следующим условиям: 1) покрытие электродов должно быть плотным, прочным. На поверхности покрытия допускаются поверхностные продольные трещины и местные сетчатые растрескивания суммарным числом не более двух при протяженности каждой трещины или участка растрескивания не более 10 мм для электродов диаметром до 4 мм включительно и не более 15 мм. для электродов диаметром более 4 мм; 2) на поверхности покрытия электродов допускаются местные вмятины глубиной не более 50% толщины покрытия в количестве не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм на одном электроде. Две местные вмятины, расположенные с двух сторон электрода в одном поперечном сечении, могут быть приняты за одну, если их суммарная глубина не превышает 50% толщины покрытия; 3) на поверхности покрытия допускаются местные задиры протяженностью не более 15 мм при глубине не более 25% номинальной толщины покрытия числом не более двух на одном электроде; 4) на участке электрода, примыкающем к зачищенному от покрытия контактному концу электрода, допускается оголенность стержня протяженностью по длине электрода не более половины диаметра стержня, но не более 1,6 мм - для электродов с основным покрытием и не более 2/3 диаметра стержня, но не более 2,4 мм - для электродов с кислым, целлюлозным и рутиловым покрытиями.

- При контроле стержня электрода (под покрытием) проверяется отсутствие следов ржавчины и окалины. Для контроля состояния поверхности стержня электродов под покрытием с отобранных электродов удаляют покрытие и поверхность стержня подвергается визуальному контролю. При обнаружении ржавчины и окалины на поверхности стержня применять электроды данной партии запрещается.

Контроль сварочной проволоки.

- Сварочная проволока сплошного сечения, предназначенная для аргонодуговой сварки, сварки в среде двуокиси углерода (углекислого газа), сварки под флюсом и газовой сварки, должна иметь документацию в виде документа о качестве (сертификата) на каждую партию и металлического ярлыка (бирки), закрепленного на каждой бухте (мотке) проволоки.

- В документе о качестве (сертификате) на сварочную проволоку в соответствии с ГОСТ 2246 должны быть приведены следующие данные: 1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 2) условное обозначение проволоки; 3) номер плавки и партии; 4) состояние поверхности проволоки; 5) химический состав в процентах, включая: фактическое содержание азота в легированной и высоколегированной проволоке марок Св-08ХГСМФА; Св-04Х19Н11МЗ; Св-01Х19Н9; Св-06Х19Н9Т; Св-10Х16Н25АМ6; фактическое остаточное содержание алюминия и ванадия в высоколегированной проволоке и вольфрама в легированной и высоколегированной проволоке; 6) содержание ферритной фазы в пробе в процентах для аустенитной проволоки; 7) результаты испытаний на растяжение; 8) масса проволоки нетто в килограммах.

- При проверке металлического ярлыка (бирки), закрепленной на бухте с проволокой, контролируют наличие следующих данных: 9 1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 2) условное обозначение проволоки; 3) номер партии и плавки; 4) клеймо технического контроля.

- Контроль сварочной проволоки сплошного сечения включает: 1) проверку диаметра проволоки; 2) проверку состояния поверхности; 3) проверку содержания основных легирующих элементов (для легированных проволок).

- Контроль диаметра проволоки выполняется путем измерения штангенциркулем диаметра проволоки не менее чем в пяти местах на каждой бухте. Если при контроле на отдельных бухтах (частях бухты) выявлены проволоки диаметром, отличным от указанного в сопроводительном документе о качестве, то они должны быть отделены от основной партии и храниться отдельно. На бирках, закрепленных на этих бухтах, следует внести соответствующие изменения. Предельные отклонения от номинального диаметра проволоки, предназначенной для сварки, согласно ГОСТ 2246 составляют: при диаметре проволоки 0,8 мм - 0,07 мм; при диаметре проволоки 1,0-1,4 мм - 0,09 мм; при диаметре проволоки 1,6-3,0 мм - 0,12 мм; при диаметре проволоки 4,0-6,0 мм - 0,16 мм.

- Контроль состояния поверхности проволоки включает проверку чистоты поверхности, наличия смазки и омеднения. Контроль выполняется визуальным путем.

Контроль флюса.

- В сопроводительном документе (сертификате) на активирующий флюс, изготавливаемый в виде порошка и карандаша, проверке подлежат следующие данные: 1) наименование предприятия-изготовителя; 2) номер сертификата и дата; 3) дата изготовления; 4) марка активирующего флюса и номер ТУ; 5) номер партии; 6) массовая доля компонентов в граммах; 7) диаметр флюсового карандаша; 8) снижение величины сварочного тока в %. Данные по п.п. 6-8 проверяются в документации на активирующий флюс в виде карандашей.

- Контроль качества активирующего флюса включает: 1) проверку однородности флюса и цвета; 2) проверку размера флюсовых карандашей (длины и диаметра); 3) оценку сварочно-технологических свойств.

- Цвет и однородность флюса проверяют визуально на предмет отсутствия инородных частиц и частиц грубого помола лигатуры.

Порядок работы:

- Изучить тему по контролю сварочных материалов.

- Рассмотреть предложенные образцы сварочных материалов, визуально определить наличие дефектов.

- При обнаружении дефекта определить его характер, размеры.

- Заполнить таблицу:

| № образца | Сварочный материал | Размер, мм | Состояние стержня электрода, поверхности проволоки | Состояние поверхности покрытия | Разность толщины покрытия, мм | Однородность флюса и цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделать заключение о пригодности сварочного материала.

Отчет:

- Таблица результатов.

- Заключение о пригодности материала.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Для чего мы определяем качество исходных материалов перед сваркой?

- Какие сварочные материалы подлежат контролю на качество?

- На каких этапах сварочного производства необходимо делать промежуточный контроль?

Лабораторная работа. Выбор оборудования для сборки заданной сварной конструкции.  Изучение принципа его работы.

Цель:  приобретение практических навыков в разработке технологического процесса сборки заданного сварного узла, в выборе сборочно-сварочного оборудования.

Оборудование и материалы: чертежи сварных соединений; технические условия на изготовление сварных конструкций, макет сварного узла.

Основные положения:

Сборочно-сварочные приспособления являются весьма важной оснасткой сварочного производства. Наряду с обеспечением требуемого взаимного расположения свариваемых деталей сборочно-сварочные приспособления обеспечивают: 1) уменьшение трудоемкости работ; 2) повышение производительности труда; 3) сокращение длительности производственного цикла работ; 4) облегчение условий труда; 5) повышение точности работ; 6) улучшение качества продукции; 7) сохранение заданной формы свариваемых изделий путем соответствующего закрепления их в целях уменьшения деформаций при сварке.

Сборочно-сварочные приспособления должны удовлетворять следующим требованиям. 1. Обеспечивать доступность к местам установки деталей, к рукояткам фиксирующих и зажимных устройств, к местам прихваток и местам сварки. 2. Обеспечивать наивыгоднейший порядок сборки и наиболее правильный порядок наложения сварных швов. 3. Быть достаточно прочными и жесткими, чтобы обеспечить точное закрепление деталей в требуемом положении и препятствовать их деформированию при сварке. 4. Обеспечивать такие положения изделия, при которых требуется наименьшее число поворотов как при наложении прихваток, так и при сварке. 5. Обеспечивать свободный доступ для проверки размеров изделий. 6. Обеспечивать легкий съем собранного или сваренного изделия. 7. Обеспечивать безопасность выполнения сборочно-сварочных работ.

Разнообразные приспособления, применяемые для сборки и сварки, можно разделить на универсальные (общие) и специальные. Универсальные (общие) приспособления могут быть применены для сборки различных изделий или узлов. Применяются они главным образом при индивидуальном производстве.

Специальные приспособления или специальные кондукторы применяются для сборки и сварки однотипных по виду и размерам или совершенно одинаковых изделий и отдельных узлов. Специальные приспособления имеют большое применение в массовом и серийном производстве.

В зависимости от вида сборочно-сварочных операций приспособления можно разбить на: 1) опорные поверхности для сборки и сварки, 2) фиксирующие, зажимные, стягивающие, распорные и поворотные устройства и 3) специальные кондукторы и манипуляторы. Опорные поверхности представляют собой стеллажи, сборочно-сварочные плиты, на которых производится свободная сборка и сварка конструкций и узлов. Стеллажи изготовляют из двутавров или швеллеров, уложенных на жестком горизонтальном основании.

Фиксирующие устройства представляют собой упоры, остановы, ограничители для установки в определенное положение деталей при сборке конструкций на стеллажах, сборочно-сварочных плитах или стендах. Зажимы и прижимы служат для прочного закрепления деталей в требуемом положении при сборке и для уменьшения коробления при сварке. Зажимные приспособления довольно разнообразны. В настоящее время нашли широкое применение быстродействующие пневматические зажимы.

Стягивающие приспособления служат для получения правильного взаимного расположения деталей, обеспечивающего требуемые зазоры, перекрытия и совпадения поверхностей собираемых деталей и узлов. Распорные приспособления служат для создания необходимого зазора или перекрытия в стыках. Для распора применяются клинья, домкраты, винты, распорные кольца и пр.

Основными приспособлениями для поворота и вращения изделий при сборке и сварке являются роликовые опоры, кантователи и поворотные кондукторы. Кондукторы облегчают установку деталей в требуемое положение при сборке, а манипуляторы облегчают установку собранного изделия в любое положение, удобное для сварки. Кондукторы и манипуляторы широко применяются при серийном и массовом производстве.

Порядок работы:

1.  Изучение конструкции сварного узла по чертежу.

- Выбор фиксирующих элементов для сварного узла.

- Выполнение эскиза макета сварного узла.

- Выполнить схему расположения узла на сварочном кондукторе с указанием мест закрепления.

Отчет:

- Цель работы.

- Схема расположения узла на сварочном кондукторе с указанием мест закрепления.

Контрольные  вопросы:

- Каково назначение фиксаторов в сборочных приспособлениях?

- В чем заключается преимущество механизированных зажимных элементов?

- Какие виды прижимов вам известны? Опишите их действие.

Практическая работа.  Составление технологической карты на изготовление сварной конструкции.

Цель: - повторить знания и умения по выполнению чертежей сварных конструкций,

- повторить знания и умения по условным обозначениям сварных соединений и швов,

- выполнить карту технологического процесса на сборку и сварку сварочного узла.

Оборудование и материалы: - аксонометрические изображения сварных конструкций по вариантам.

Порядок работы:

- Выполнить чертеж сварной конструкции (три вида)

- Составить спецификацию деталей сварочного узла.

- Выполнить конструктивные элементы подготовки кромок.

- Изобразить форму и расположение сварных швов.

- Обозначить сварные швы по ГОСТу.

- Выбрать и указать необходимый инструмент и приспособления для сборки сварочного узла.

- Указать количество и место расположения прихваток при сборке (на эскизе).

- Выбрать марку электрода и дать расшифровку.

- Выбрать и расшифровать марку сварочного оборудования.

- Выбрать диаметр электрода и величину сварочного тока для выполнения швов в пространственных положениях согласно заданию.

- Указать способ сварки швов по длине.

- Выбрать способ контроля качества сварных швов сварочного узла.

- Определить возможные дефекты и способы их исправления.

- Записать основные требования охраны труда при РДС.

- Заполнить технологическую карту по образцу:

Отчет:

- Чертеж и спецификация деталей сварного узла.

- Технологическая карта на сварку узла.

МДК 01. 03

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.

Лабораторная работа.  Изучение устройства  и приемов работы со штангенциркулем

Цель работы:

1.1. Познакомиться с различными конструкциями штангенинструментов.

1.1.2. Приобрести практический навык работы со штангенинструментом при контроле размеров детали.

Оборудование и материалы:

1. Штангенциркули с величиной отсчёта по нониусу 0,1; 0,05 мм и типов ШЦ-1,ШЦ-2 и ШЦ-3.

2. Штангенглубиномер.

3. Разметочная плита.

4. Детали для измерения.

Общие сведения о штангенинструментах.

Для абсолютных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также для воспроизведения размеров при разметке деталей используются штангенинструменты. К ним относятся штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы.

Штангенциркуль ШЦ-1 (рис. 1.1) предназначен для наружных и внутренних измерений и для измерений глубин.

Рис. 1.1. Штангенциркуль ШЦ-1 с пределами измерений 0-125 и величиной отсчёта по нониусу 0.1 мм

- губки для внутренних измерений;

- рамка;

- зажим рамки;

- штанга;

- линейка глубиномера;

- шкала штанги;

- нониус;

- губки для наружных измерений.

Характерной особенностью штангенинструментов является наличие линейного нониуса (дополнительной шкалы) для отсчёта целых и дробных величин цены деления штанги.

Целое число миллиметров у штангенинструментов отсчитывается по шкале штанги слева на право нулевым штрихом нониуса.

Рис. 1.2. Основная и нониусная шкала при настройке на 0 мм

Рассмотрим устройство штангенинструментов на примере широко распространенного штангенциркуля ШЦ-1 (см. рис. 1, а). Он состоит из штанги 1, на которой нанесена шкала с миллиметровыми делениями. Заодно со штангой выполнены неподвижные измерительные губки 2 и 7. По штанге перемещается подвижная рамка 3 с губками и жестко скрепленным с ней глубиномером 6. Рамка во время измерения закрепляется на штанге зажимом 4. Нижние губки 7 служат для измерения наружных размеров, а верхние 2 — внутренних.

На скошенной грани рамки 3 нанесена шкала 5 нониуса. Шкала нониуса длиной 19 мм разделена на 10 равных частей, и, следовательно, величина каждого деления нониуса равна 1,9 мм. Разность между величинами двух делений штанги и одного деления нониуса составляет 0,1 мм.

При сомкнутых губках нулевой штрих нониуса совпадает с нулевым штрихом шкалы штанги, первый штрих нониуса отстает от второго штриха шкалы на 0,1 мм, второй штрих нониуса отстает от четвертого штриха шкалы уже на 0,2 мм, третий — от шестого на 0,3 мм и т. д. Если раздвинуть губки штангенциркуля на 0,1 мм, то первый штрих нониуса (не считая нулевого) совпадет со вторым штрихом штангенциркуля. Если раздвинуть губки на 0,2 мм, то совпадут второй и четвертый штрихи, на 0,3 мм — третий и шестой и т, д.

Таким образом, при измерении штангенциркулем целые миллиметры отсчитываются непосредственно по шкале штанги до нулевого штриха нониуса, а дробные (в данном случае десятые) доли миллиметра — по шкале нониуса. При этом дробная величина (количество десятых долей миллиметра) определяется умножением величины отсчета (0,1 мм) на порядковый номер штриха нониуса (не считая нулевого), совпадающего со штрихом штанги. При чтении показаний штангенциркуль держат прямо перед глазами.

Рис. 1.3. Положение линейки глубиномера относительно проверяемой детали.

ГОСТ 166-80 предусматривает изготовление трёх типов штангенциркулей:

ШЦ-1 - с ценой деления 0,1 мм;

ШЦ-2 - с ценой деления 0,05 мм;

ШЦ-3 - с ценой деления 0,05 и 0,1 мм.

В промышленности используются ещё ранее выполненные штангенциркули ШЦ-2 и ШЦ-3 с ценой деления 0,02 мм.

Рис. 1.4. Электронный штангенциркуль

Рис. 1.5. Штангенглубиномер

Штангенглубиномер предназначен для измерения глубин в отверстиях и пазах небольших размеров. Рабочими поверхностями штангенглубиномеров являются торцовая поверхность штанги 6 и база для измерений нижняя поверхность основания 1.

Рис. 1.7. Электронный глубиномер       Рис. 1.9. Электронный глубиномер часового типа

Последовательность выполнения работы

1. Ознакомьтесь  с инструментами, изучите принципы работы с ними.

2. Выберите штангенциркуль.

3. Протрите штангенциркуль мягкой льняной тканью.

4. Произведите наружный осмотр измерительных поверхностей штангенциркуля. На них не должно быть следов коррозии, забоин, царапин и других наружных дефектов.

5. Проверьте нулевую настройку штангенциркуля, для чего соедините губки. Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевым штрихом основной шкалы. Зазора по краям губок не должно быть.

Контрольные вопросы:

1. Назначение штангенинструментов и принципы их действия при измерении.

2. Устройство и типы штангенинструментов.

3. Принцип и порядок отсчёта по шкалам.

4. Порядок подготовки инструмента к работе.

Лабораторная работа. Выполнение приемов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхностей

Цель: научиться измерять линейные размеры твёрдых тел и определять объём твёрдых тел правильной формы.

Оборудование и материалы:

-  штангенциркуль,

- образцы для измерения.

Общие сведения:

При измерении наружного диаметра:

берут штангенциркуль в левую руку и ослабляют зажимной винт рамки;

разводят губки на размер, несколько больший диаметра измеряемой детали;

помещают деталь между губками и передвигают подвижную рамку до соприкосновения губок с поверхностью детали, закрепляют рамку зажимным винтом; вынимают деталь из промежутка между губками и считывают показания.

При измерении внутреннего диаметра: берут штангенциркуль в левую руку и ослабляют зажимной винт; устанавливают губки для измерения внутренних размеров на размер несколько меньший измеряемого диаметра;

вводят губки в отверстие и передвигают подвижную рамку до соприкосновения губок с поверхностью отверстия, закрепляют рамку зажимным винтом; вынимают губки из отверстия и прочитывают результат.

При измерении глубины отверстия (уступа): берут штангенциркуль в левую руку и ослабляют зажимной винт; упирают торец штанги в верхний край измеряемого отверстия и, перемещая подвижную рамку, вводят линейку глубиномера в отверстие до упора, закрепляют рамку зажимным винтом; вынимают глубиномер из отверстия и прочитывают результат.

Порядок работы:

- По чертежу, выданному преподавателем, на котором указаны номинальные размеры и допуски ступеней валика, с помощью таблицы допусков и посадок, находим предельные размеры ступеней валика.

2. Записываем в форму отчёта характеристику измерительных инструментов (табл. 1).

3. Измеряем  размеры детали с помощью штангенциркуля. Результаты измерений заносим в таблицу 2.

Отчет: содержит две таблицы.

Табл.1   Характеристика измерительного инструмента.

| № п/п | Наименование инструмента | Пределы измерения | Цена деления шкалы | Точность измерения | Номер инструмента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Табл.2  Результаты измерения.

| Наименование детали. | Обозначение размера на чертеже | Предельные раз- меры | Результаты измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нб | нм |
| Линейные размеры: Длина/ширина/толщина |  |  |  |
| наружный диаметр |  |  |  |
| внутренний диаметр |  |  |  |
| глубина отверстия |  |  |  |

Практическая работа. Выполнение зачистки кромок, одностороннего скоса одной кромки

Цель: Освоить работы по подготовке разделки кромок под сварку

Материалы: - Напильник плоский

- угломер

- линейка металлическая

- чертилка

- керн

- зубило

- молоток

- тиски

- наждачная бумага

-щетка по металлу

- пластина из низкоуглеродистой стали толщ. 6 мм

- пластина из низкоуглеродистой стали толщ. 10 мм

- пластина из низкоуглеродистой стали толщ. 2 мм

Порядок     работы:

1. Выполнить зачистку детали в соответствии с требованиями.

2. Выполнить прямолинейный наклонный срез кромки под углом 25° на пластине из низкоуглеродистой стали толщиной 12 мм.

3. Выполнить на пластине притупление в пределах от 1 до 3 мм, отметив это значение на торце пластины. За один проход можно снимать зубилом 2-3 мм.

4. Проверьте угломером правильность величины угла скоса кромок.

5. Проверьте линейкой правильность величины притупления.

6. Выполнить на пластине из низкоуглеродистой стали толщиной  10 мм двухстороннюю разделку кромок

7. Выполнить отбортовку кромок.

Контрольные вопросы:

1. Назначение разделки кромок деталей под сварку

2. Какие виды разделки кромок бывают?

3. Что такое притупление и для чего оно выполняется?

8. Что такое отбортовка кромок и как она выполняется?  Когда используется

Лабораторная работа. Ознакомление со сборочно-сварочными приспособлениями с использованием иллюстрированного пособия.

Цель:

1. Ознакомиться с приспособлениями для сборки и сварки.

2. Изучить правила выбора сборочно-сварочных кондукторов для плоских, пространственных металлоконструкций.

Оборудование и материалы:

- Раздаточный материал с эскизами сварных конструкций.

- Иллюстрированное пособие «Автоматизация и механизация сварочных процессов»

Основные сведения:

Сборочное оборудование подразделяют на несколько основных групп.

Сборочные кондукторы – это устройства, состоящие из плоской или объемной рамы или плиты, на которой размещаются установочные и зажимные элементы. В кондукторах обычно производится сборка и сварка изделия, они могут быть поворотными и неповоротными.

Сборочные стенды и установки предназначены для крупных изделий, они имеют неподвижное основание с размещенными на нем установочными и зажимными элементами и оборудуются специальными передвижными или переносными устройствами.

Для сборки плосколистовых конструкций используют электромагнитные стенды и стенды с передвижными балками и порталами.

При сборке продольных стыков цилиндрических конструкций применяют установки, состоящие из портальной рамы и различных стяжек. Для сборки обечаек по кольцевым стыкам используют установки, оборудованные осевыми и радиальными прижимами. Устройства, оснащенные радиальными и торцевыми прижимами, предназначены для сборки обечаек с днищем.

В серийном производстве для сборки балочных и рамных конструкций применяют стенды с передвижными сборочными порталами и сборочные кондукторы (рис.2).

Рис.2 Универсальный стенд для сборки узлов сварных конструкций.

Универсально-сборочные приспособления (УСП) предназначены для широкой номенклатуры изделий. Система УСП включает в себя основание – плиту с Т-образными пазами, а также установочные и зажимные элементы, закрепляемые на плите в разных сочетаниях в зависимости от формы собираемого изделия.

Переносные сборочные приспособления - это универсальные приспособления, используемые для сборки изделий на предприятиях с разным типом производства.

К переносным приспособлениям относятся стяжки, предназначенные для сближения кромок свариваемых изделий; струбцины, служащие для прижима деталей друг к другу или установки и закрепления их в определенном положении, распорки, применяемые для выравнивания кромок, сохранения формы и размеров изделий в процессе сварки, домкраты, используемые в качестве регулируемых опор для установки тяжелых деталей при сборке, центраторы, обеспечивающие соосность и совмещение торцевых кромок труб и обечаек при сварке.

Рычажный (рис.1а) и эксцентриковый (рис.1б) прижимы обеспечивают сжатие собираемых деталей. Струбцина (рис.1в) предназначена для стягивания или, наоборот, раздвижения кромок; стяжной винт имеет левую и правую резьбу. Назначение и принцип действия приспособления, показано на (рис.1г) понятны из схемы. На (рис.1д) показано клиновое приспособление для выравнивания кромок соединяемых деталей

Переносные приспособления для сборочно-сварочных работ.

а – рычажный прижим; б –эксцентриковый прижим; в – струбцина; г – стяжное приспособление; д – клиновое приспособление для выравнивания кромок.

Приспособления классифицируют в соответствии со следующими признаками:

- выполняемые операции технологического процесса – приспособления для разметки, термической резки, сборки под сварку, сварки, комбинированные (например, сборочно-сварочные), контроля качества, термообработки, правки, механические (для установки, поворота и т.д.) и подъемно-транспортные;

- вид обработки и метод сварки – приспособление для дуговой, электрошлаковой и контактной сварки, сварки, наплавки, пайки, термической резки и др.;

- степень специализации – специальные, предназначенные для выполнения одной определенной операции при изготовлении конкретной конструкции в условиях серийного и массового производства, переналаживаемые (групповые), служащие для осуществления данной операции для группы однотипных изделий в условиях мелкосерийного производства, универсальные, применяемые для выполнения сборочно-сварочных операций при изготовлении разных изделий в условиях единичного и мелкосерийного производства;

- уровень механизации и автоматизации – ручные, механизированные, полуавтоматические и автоматические;

- вид установки – стационарные, передвижные и переносные;

- возможность поворота – неповоротные и поворотные;

- источник энергии – пневматические, гидравлические, электромеханические, магнитные, вакуумные и др.

При выборе приспособлений изучают чертежи сварной конструкции, технические условия на ее изготовление, технологический процесс сборки и сварки, а также производственную программу выпуска изделий.

Выбор типа приспособления зависит от способов сборки и сварки, особенностей конструкции, материала, формы и размеров деталей, требуемого качества сборки и сварки и от заданной производительности.

Сборочно-сварочные приспособления применяются тогда, когда сборку и сварку нецелесообразно вести без изменения местоположения конструкции. Если сварка производится непосредственно после сборки и конструкция не подвергается перестановке и транспортированию, то качество ее повышается. Переустановка изделия со сборочного приспособления на сварочное увеличивает длительность цикла изготовления и трудоемкость. В то же время сборочно-сварочные приспособления обычно сложнее и дороже сборочных.

Специальные приспособления обеспечивают более высокую производительность и качество сварных соединений, чем универсальные. Но их использование экономически целесообразно только при массовом и крупносерийном производстве.

В единичном и мелкосерийном производстве следует применять универсальные приспособления, которые по завершении выпуска одного изделия можно использовать для изготовления другого.

В серийном и массовом производстве предпочтительны механизированные приспособления (пневматические, гидравлические и др.), исключающие ручные работы и позволяющие повысить производительность процесса изготовления.

Порядок работы:

1. Мысленно составьте технологический процесс изготовления или сборки деталей, сформулируйте для себя перечень необходимого оборудования и инструмента.

2. Определите, какие замеры необходимо сделать после изготовления узла, каковы допускаемые отклонения размеров и формы.

- Подберите сборочно-сварочное приспособление для плоских, пространственных металлоконструкций единичного производства. Обоснуйте свой выбор.

- Подберите сборочно-сварочное приспособление для плоских, пространственных металлоконструкций комбинированной формы серийного производства. Обоснуйте свой выбор.

Отчет:

- Эскиз сварной конструкции, выданной по заданию преподавателя.

- Схема закрепления деталей конструкции относительно друг друга.

- Перечень сборочно-сварочного оборудования для выполнения работы.

Контрольные вопросы:

1. В чем главное отличие жестких закреплений от эластичных?

2. От чего зависит шаг установки прихваток на сопрягаемых листовых деталях?

3. Каков должен быть размер прихваток и какой длины следует ставить прихватки при сборке кромок двух плоских листов толщиной 12 мм?

4. Каков должен быть размер и с каким шагом следует ставить прихватки при сборке двух листов разной толщины: первый лист толщиной 8 мм , второй лист толщиной 16 мм и на нем снята ласка?

5. В чем главное отличие фиксаторов от прижимов?

6. К какому виду приспособлений относится винтовая скоба :

а - к фиксаторам б - к прижимам.

7. В чем состоит главное отличие кондукторного приспособления от обычного прижима?

Лабораторная работа. Выполнение контроля сборки узла визуальным осмотром и измерениями.

Цель:  научиться проверять качество разделки кромок, выставлять зазор в сварном соединении, выполнять контроль  прихватки.

Оборудование и материалы:

- шаблоны сварщика

- образцы сварных соединений на прихватках

Общие сведения:

Измерительный контроль полуфабрикатов, деталей и сборочных  единиц выполняется для проверки соответствия их геометрических размеров требованиям стандартов, технических условий или конструкторской документации, а также допустимости размеров выявленных при визуальном контроле поверхностных несплошностей.

Для измерения формы и размеров изделий и сварных соединений, угловых и линейных величин полуфабрикатов, деталей, сборочных единиц, сварных соединений, изделий следует применять исправные, прошедшие метрологическую поверку, инструменты и приборы:

- линейки измерительные металлические по ГОСТ 427;

- угольники поверочные 90° лекальные по ГОСТ 3749;

- штангенциркули по ГОСТ 166 и штангенрейсмасы по ГОСТ 164;

- щупы № 2 - 4;

- шаблоны, в том числе универсальные (например, типа УШС по ТУ 102.338-83), радиусные, резьбовые и др.;

Перед проведением измерительного контроля поверхность объекта в зоне контроля подлежит зачистке до чистого металла от ржавчины, окалины, грязи, краски, масла, шлака, брызг расплавленного металла, продуктов коррозии и других загрязнений, препятствующих проведению контроля.

Измерительный контроль изделий проводится с целью подтверждения размеров сварных швов, допустимости размеров поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле, а также соответствия основных размеров изделий (деталей, сборочных единиц) требованиям стандартов, ТУ и паспортов изделий.

Параметры разделки кромок сварных соединений.

Измерение углов разделки кромок.

Зазоры в стыковых соединениях должны быть равномерными и не превышать 2 мм. В соединениях внахлестку и втавр элементы должны плотно прилегать друг к другу. Зазоры в таких соединениях допускаются равными 2—4 мм (в зависимостей от толщины свариваемых элементов).

Сборку выполняют в специальных приспособлениях (в серийном и массовом производстве) или на прихватках (коротких швах, скрепляющих детали). Длина прихваток и расстояние между ними зависят от вида изделия, толщины металла и длины шва. При сборке несложных соединений из тонколистовой стали длина прихваток делается не более 5 мм, а расстояние между ними устанавливается 50-100 мм. При сборке деталей толщиной 3-4 мм и более и при значительной протяженности швов длина прихваток составляет 20-30 мм, а расстояние между ними - до 300-500 мм. Высота (толщина) шва в месте прихватки должна быть в пределах 0,5-0,7 толщины основного металла.

При постановке прихваток необходимо, чтобы провар корня шва был хорошим, так как во время последующей сварки корни прихватки часто уже не расплавляются. Порядок наложения прихваток зависит от толщины основного металла и длины шва.

При сварке ответственных конструкций прихватку должны производить сварщики, которые будут сваривать данное изделие. При выполнении прихваток используются те же сварочные материалы, что и при выполнении основной сварки.

Перед выполнением сварки, прихватки должны быть тщательно зачищены.

Порядок работы:

1. Ознакомиться  с теоретическими сведениями.

2. Провести  измерения на предложенном образце.

3. После проведения измерений геометрических параметров сварного соединения полученные результаты занести в таблицу.

| Вариант №: | Тип сварного соединения: |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый параметр | Условное обозначение | Размеры, мм |
| Зазор | В |  |
| Угол скоса кромки | β |  |
| Притупление | с |  |
| Угол разделки кромок | α |  |
| Прихватки |  |  |

4. Сделать вывод о качестве сборки и наложении прихваток.

Отчет:

- цель работы

- приборы и принадлежности

- краткое описание образца по варианту задания, схема соединения

- методика работы со схемой проведения замеров

- таблица результатов

- заключение о качестве сборки и наложении прихваток.

Контрольные вопросы:

- Что такое прихватки и для чего они нужны?

- Какие сварочные материалы используют для выполнения прихваток?

- Каких размеров должны быть прихватки?

- Какие инструменты используют для проверки качества сборки сварного соединения?

Лабораторная работа. Ознакомление с автоматизированным и механизированным оборудованием для сборки и сварки конструкций  с использованием иллюстрированного пособия

Цель:

1. Ознакомиться с приспособлениями для сборки и сварки.

2. Изучить правила выбора сборочно-сварочных кондукторов для плоских, пространственных металлоконструкций.

Оборудование и материалы:

- Раздаточный материал с эскизами сварных конструкций.

- Иллюстрированное пособие «Автоматизация и механизация сварочных процессов»

Основные сведения:

Сборочные стенды и установки предназначены для крупных изделий, они имеют неподвижное основание с размещенными на нем установочными и зажимными элементами и оборудуются специальными передвижными или переносными устройствами.

Для сборки плосколистовых конструкций используют электромагнитные стенды и стенды с передвижными балками и порталами.

При сборке продольных стыков цилиндрических конструкций применяют установки, состоящие из портальной рамы и различных стяжек. Для сборки обечаек по кольцевым стыкам используют установки, оборудованные осевыми и радиальными прижимами. Устройства, оснащенные радиальными и торцевыми прижимами, предназначены для сборки обечаек с днищем.

В серийном производстве для сборки балочных и рамных конструкций применяют стенды с передвижными сборочными порталами и сборочные кондукторы.

В процессе сварки изготавливаемое изделие приходится непрерывно вращать или кантовать. Для этого существуют поворотные приспособления, вращатели, кантователи и манипуляторы.

Вращатели используются при сварке цилиндрических обечаек больших диаметров, кольцевых швов длинных изделий (труб). Передвижной торцевой вращатель работает на монтаже магистральных газопроводов.

Для поворота свариваемых конструкций в удобное положение служат кантователи, некоторые из них могут стопориться в любом положении. Кантователи приводятся в действие электродвигателем.

Для сварки небольших партий однотипных изделий или разнородных конструкций применяют манипуляторы, обеспечивающие регулируемую скорость вращения планшайбы (стола) и различный угол наклона изделия. Маршевая скорость манипуляторов значительно превышает скорость сварки; она предназначена для установки изделий в исходное положение.

Позиционеры предназначены для установки изделия в нужное положение; они имеют только маршевую скорость.

Выпускаются манипуляторы и позиционеры различных моделей и грузоподъемности – от 0,06 до 100 т.

Станочная сварка и сборка узлов типа тавровых балок прямолинейной и криволинейной формы является наиболее прогрессивным методом в современном судостроении.

Станочное изготовление узлов позволяет объединить в единый процесс сборку и сварку, и таким образом повысить производительность почти в 2 раза.

При серийном изготовлении тавровых балок используются специальные станки типа:

-станок СТС для сборки и сварки тавровых балок прямолинейного и криволинейной формы длиной более 1500 мм с радиусом кривизны более 2500 мм и постоянной высотой до 700 мм

-станок МИБ-700 для сварки прямолинейных длинных балок )длиной болоее 1500 мм с постоянной высотой стенки до 700 мм

-станок СТУ для сборки прямолинейных и криволинейных балок с радиусом кривизны более 500 мм односторонним швом

Принципиальная схема станка СТС-2м приведена на рис.12.30.

Взаимная наводка и стягивание сопряжений производятся системой роликов: 1-направляющих, 2-приводных опорных и 4-нажимного. Нажимное усилие создают установкой пружинных и пневматических механизмов. Сваривают тавровую балку одновременно двумя сварочными головками 3.

Рис.12.30. Схема работы станка для сварки тавровых балок СТС-2.

Станок позволяет сваривать балки достаточно большой кривизны (радиусом более 2500мм). Кривизна балки компенсируется подьемом и опусканием концов на опорах специальных тележек.

На фото рис. 12.31 в качестве примера изображен станок для сварки двутавровой балки с двумя сварочными головками.

Рис.12.31. Внешний вид станка для сварки тавровых балок.

Рис. 12.32. Блок сварочных головок и роликов.

Сборка на поточных линиях позволяет комплекно механизировать все технологические операции, включая вспомогательные.

Линия состоит из следующих основных частей (рис. 12.33): сборочно-сварочного станка, имеющего консоль с вертикальными и горизонтальными роликами для взаимного центрирования пояска и стенки и их движения в рабочую клеть станка; приемного рольганга, на который выходит сваренная балка; переднего перегружателя с поворотными электромагнитными захватами для подачи на консоль станка деталей поясков и стенок; заднего перегружателя для снятия готовых балок с приемного рольганга и укладки их в контейнер. Кроме того,рядом с линией имеются столы: передний – для установки кассеты с поясками и стенками и задний - для контейнера готовых балок.

Современные поточные лини включают дополнительные устройства и обрабатывающие станки,позволяющие выполнить полный комплекс операций по изготовлению узлов. Обычно такие линии комплектуют следующим оборудованием:

 стенд для сборки и прихватки балок

 два участка сварки (доварки), оборудованных консольными машинами для сварки под флюсом

 стан для правки грибовидности полок балки

 камера дробеструйной обработки

 торцефрезерный станок

 участок резки с ленточно-пильным станком

Рис. 12.33 Схема поточной линии механизированного изготовления прямых тавровых балок МИБ-700А.

Современные установки содержат в своем составе сварочные манипуляторы, позволяющие максимально автоматизировать процессы сварки.

Рис 12.34. Общий вид портальной автоматической установки для сварки крупных балок под флюсом.

Порядок работы:

1. Мысленно составьте технологический процесс изготовления или сборки деталей, сформулируйте для себя перечень необходимого оборудования и инструмента.

2. Определите, какие замеры необходимо сделать после изготовления узла, каковы допускаемые отклонения размеров и формы.

- Подберите сборочно-сварочное приспособление для плоских, пространственных металлоконструкций. Обоснуйте свой выбор.

- Подберите сборочно-сварочное приспособление для плоских, пространственных металлоконструкций комбинированной формы серийного производства. Обоснуйте свой выбор.

Отчет:

- Эскиз сварной конструкции, выданной по заданию преподавателя.

- Схема закрепления деталей конструкции относительно друг друга.

- Перечень сборочно-сварочного оборудования для выполнения работы.

МДК 01.04

Контроль качества сварных соединений

ЛР. Определение наличия и вида дефекта  сварного шва визуальным методом.

Цель работы:

1. Научиться визуально обнаруживать дефекты сварных соединений.

2.Изучить приборы для визуального контроля качества.

Оборудование и материалы: Комплекты ВИК1, КВК1

Основные сведения

Комплекты ВИК1, КВК1 предназначены для визуального контроля качества:

• основного металла;

• подготовки деталей к сварке;

• сборки соединений деталей (сборных единиц, изделий) под сварку;

• сварных соединений и наплавок;

• исправления дефектов в сварных соединениях и в основном металле, который выполняется на стадиях входного контроля основного материала, изготовления (монтажа,

ремонта) деталей, сборочных единиц и изделий при техническом диагностировании состояния металла и сварных соединений в процессе эксплуатации, в том числе по истечении расчетного срока службы изделия.

Комплект поставки набора ВИК1:

• Универсальный шаблон сварщика УШС-3.

• Зеркало поворотное d = 32 мм.

• Лупа ЛПК-471 (двухкратная).

• Лупа ЛП-6 (шестикратная).

• Лупа измерительная ЛИ-10 (десятикратная) или ЛИ-8 (восьмикратная).

• Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 с глубиномером.

• Линейка металлическая Л-300 (300 мм).

• Набор радиусных шаблонов №1 (R=1…6 мм).

• Набор радиусных шаблонов №3 (R=7…25 мм).

• Набор щупов №4 (0,1-1 мм).

• Угольник поверочный 100х60 мм (угол 90°).

• Фонарь миниатюрный.

• Маркер по металлу Edding 8750 (белый).

• Рулетка 5 м.

• Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03.

• Футляр укладочный.

Комплект поставки КВК- 1:

• Универсальный шаблон сварщика УШС-3.

• Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 с глубиномером.

• Линейка металлическая Л-300 (300 мм).

• Набор радиусных шаблонов №1 (R=1…6 мм).

• Набор радиусных шаблонов №3 (R=7…25 мм).

• Набор щупов №4 (0,1-1 мм).

• Угольник поверочный 100х60 мм (угол 90°).

• Лупа просмотровая складная четырехкратная.

• Лупа просмотровая асферическая с ручкой семикратная.

• Лупа просмотровая с подсветкой 3,5х-кратная.

• Лупа измерительная ЛИЗ-10х. Цена деления шкалы 0,1 мм.

• Фонарь миниатюрный.

• Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД

03-606-03.

• Футляр укладочный.

Порядок работы:

1.Изучить принципы реализации визуального и измерительного контроля.

2. Изучить комплект инструментов ВИК – 1, КВК- 1назначение каждого инструмента для проведения визуального и измерительного контроля.

3. Изучить методику проведения визуального и измерительного контроля сварного соединения.

4.Выбрать вариант задания, указанного преподавателем.

2. Получить у преподавателя образец сварного соединения с дефектами.

3. Определить внешним осмотром наличие дефектов в сварном соединении.

4. Выбрать цифровые обозначения дефектов и занести их в отчет.

5. Определить с помощью мерительных инструментов размеры дефектов.

6. Зарисовать дефектограмму сварного соединения.

7. Сравнить контролируемый образец сварного соединения с эталонным образцом.

8. Дать заключение о годности или негодности контролируемого сварного соединения к эксплуатации.

8. Привести комплект инструментов для визуального и измерительного контроля в исходное положение.

9. Сдать преподавателю образец сварного соединения с дефектами.

Отчет:

- Перечень инструментов, входящих в состав наборов, с указанием их назначения.

- Таблица с найденными дефектами:

| № образца | Дефект | Размеры | Категория | Причины образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные виды дефектов сварных соединений.

2. Что является причиной возникновения дефектов сварных соединений?

3. В каких случаях могут образоваться дефекты и как их можно избежать?

4. Для чего предназначены комплекты визуального контроля?

5. Перечислите комплект поставки ВИК1 и КВК1.

6. Для чего используются радиусные шаблоны и щупы.

Лабораторная работа. Изучение поперечных и продольных линейных и угловых деформаций при сварке.

Цель:  Научиться определять причины появления напряжений и деформаций в сварных конструкциях и правильно выбирать способы их предупреждения и устранения.

Основные сведения:

При сварке металлической конструкции в ней возникают внутренние напряжения и деформации. Под термином «сварочные деформации» понимаются перемещения различных точек свариваемого изделия, такие как укорочение, изгиб, поворот сечений, потеря устойчивости листовых элементов и др. (рис. 1). Таким образом, во время изготовления сварных конструкций искажаются проектные формы и размеры изделий, которые требуют для восстановления нежелательного внешнего силового воздействия (правки).

Различают напряжения и деформации временные и остаточные. Временные напряжения и деформации возникают в конструкциях в момент сварки при изменении температуры. Остаточные напряжения и деформации остаются в сварной конструкции после окончания сварки и полного её остывания.

Основные причины возникновения внутренних напряжений и остаточных деформаций в сварных соединениях и конструкциях следующие:

1. Неравномерное нагревание металла. Все металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Процессы сварки плавлением характеризуются местным нагревом металла и последующим охлаждением с образованием неравномерного температурного поля в сварном соединении. Следовательно, в свариваемой детали возникают сжимающие и (или) растягивающие термические внутренние напряжения. Их величина зависит от физических свойств металла, размеров нагретой зоны и градиента температуры.

В результате такого распределения напряжений пластина прогнется выпуклостью вверх. В процессе остывания наплавленный валик и нагретая часть полосы, претерпев пластическую деформацию, будут укорачиваться. Этому укорочению вновь будут препятствовать слои холодной части металла пластины. Теперь уже наплавленный металл и нагревшаяся часть пластины будут стягивать участки холодного металла. Они сожмутся, и пластина прогнется выпуклостью вниз (рис. 2, в), а остаточные напряжения в ней распределятся, как показано на рис. 2, г.

Рис. 2. Напряжения и деформации при наплавке валика на кромку полосы

Рис. 3. Продольные (1) и поперечные (2) напряжения в сварном соединении

2. Литейная усадка наплавленного металла. При охлаждении и затвердевании жидкого металла сварочной ванны происходит его усадка, вследствие чего в основном металле, противодействующем этой усадке, возникают продольные и поперечные внутренние напряжения, вызывающие соответствующие деформации сварного соединения (рис. 3). За счет продольной усадки возникает деформация соединения в продольном направлении относительно оси шва (рис. 1, а и в), а поперечная, как правило, вызывает угловые деформации (рис. 1, б).

Порядок работы:

1. Изучить содержание методического указания

2. На образце сварного соединения определить сварочные деформации и причины их появления. Перечислить их в отчёте.

3. Зарисовать схематично образец и показать на схеме предполагаемые порядок и направление наложения сварных швов, которые привели к деформациям образца.

4. Перечислить конструктивные и технологические мероприятия для уменьшения напряжений при ручной дуговой сварке данного образца сварной конструкции.

5. Зарисовать схематично образец и показать на схеме порядок и направление наложения сварных швов, места воздействия для снятия сварочных напряжений и устранения деформаций.

Отчёт:

1.цель работы,

2.ответы на задания к практической части лабораторных работ с указанием необходимых схем образца сварного соединения

3. выводы.

Контрольные вопросы:

- Что называют сварочными деформациями?

- Факторы, влияющие на величину сварочных деформаций и напряжений.

- Перечислите меры по снижению сварочных деформаций и напряжений.

Лабораторная работа.  Определение дефектов на сваренных образцах и дефектоскопических снимках

Цель: Научиться определять дефекты на радиографических снимках и образцах сваренных изделий

Оборудование: 1.Набор радиографических снимков с различными видами дефектов

Порядок  работы:

1. Прочитать необходимый материал по контролю сварных соединений радиографическим контролем,

2.Определить дефекты на снимках, составить таблицу.

| № дефекта | Вид на снимке | Вид дефекта | Размер, мм | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет:

- Цель работы.

- Таблица результатов.

Контрольные вопросы:

- В чем заключается физическая сущность метода радиографии?

- Какие типы детекторов используются при радиографическом методе?

- Почему изображения дефектов на рентгеновских снимках могут иметь вид темных и светлых пятен?

- Каковы основные показатели качества радиографического контроля?

- Какие факторы определяют выявляемость дефектов в сварных соединениях при радиографическом контроле?

Лабораторная работа. Испытание плотности сварного шва и соединения  методом керосиновых проб.

1. Цель работы

1. Приобрести навыки по контролю герметичности сварных соединений

2. Оборудование и материалы:

1 Керосин - 1 литр

2 Мел - 250 грамм

3. Участок сварного соединения

Общие положения

Сварные швы и различные ёмкости должны отвечать требованиям непроницаемости для различных жидкостей и газов. Это объясняется тем, что неплотности в швах снижают их прочность, уменьшают коррозионную стойкость, создают ненормальные условия эксплуатации сварных конструкций.

Герметичность сварных швов контролируют следующими способами: керосином, аммиаком, воздушным или гидравлическим давлением вакуумированием или газоэлектрическими течеискателями.

Испытание керосином. Этот способ контроля основан на физическом явлении капиллярности, которое заключается в способности многих жидкостей, а в первую очередь керосина, подниматься по капиллярным трубкам в сварных швах являются сквозные поры и трещины.

В процессе испытания сварные швы покрывают водным раствором мела (350-450 грамм молотого мела на 1 литр воды) с той стороны, которая более доступна для осмотра и выявления дефектов. После высыхания покрытой поверхности обратная сторона шва обычно смазывается керосином. Неплотности швов выявляются появлением жирных жёлтых точек или полосок на меловой окраске. Появление отдельных точек указывает на наличие пор и свищей, а появление полосок - в наличие сквозных трещин или непроваров.

4. Порядок выполнения работы

- Приступив к испытанию, участок сварного шва с обеих сторон тщательно протереть.

- Для лучшего обнаружения дефектных участков сварные швы покрыть меловым раствором с той стороны, которая более доступна для устранения выявленных дефектов.

- После высыхания мелового раствора с обратной стороны произвести тщательную обмазку швов керосином.

- Выдержать от 15 до 40 мин в зависимости от толщины металла

- Тщательно проследить появление первых точек или полосок, отмечая дефектные места.

5. Содержание отчета

1 Методика постановки опыта.

2 Эскиз поверхности с нанесением мест обнаружения дефектов.

3 Вывод по работе о пригодности образца.

6. Контрольные вопросы

1. Виды испытаний на герметичность.

2. По каким критериям выбирается метод контроля герметичности для конкретного изделия?

  - Контрольная работа (задания, эталоны ответов, критерии оценивания)

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

Контрольная работа по темам 1.1 -1.3

| № п/п | ВОПРОС | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ | КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назовите основные типы сварных соединений. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 2 | Назовите виды сварных швов по положению в пространстве. |  | 4 |
| 3 | Какой шов называется шахматным прерывистым швом? | - двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне расположены против сваренных участков шва с другой стороны. - двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого. | 2 |
| 4 | Что называется корнем шва? | - часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности - часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности - часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое | 3 |
| 5 | Какими геометрическими размерами характеризуется стыковой сварной шов? |  | 5 |
| 6 | Угловой шов характеризуется: | 1 – шириной 2 – глубиной проплавления 3 – катетом | 3 |
| 7 | Запишите допустимые цифровые значения : 1 – высоты усиления стыковых швов 2 - высоты усиления угловых швов 3 – зазора между деталями | 1 – 2 – 3 - | 3 |
| 8 | Зарисуйте вспомогательные знаки условного обозначения сварных швов на чертежах: 1 – шов выполняется по замкнутому контуру 2 – усиление шва снять механической обработкой 3 - шов выполняется на монтаже 4 - знак прерывистого цепного шва 5 - шов выполняется по незамкнутому контуру. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – | 5 |
| 9 | Зарисуйте сварное угловое соединение по кромкам. |  | 2 |
| 10 | Какие сварные швы подлежат расчету на прочность, так как их разрушение приводит к разрушению всей конструкции? | 1 - рабочие 2 - точечные 3 – связующие | 3 |
| 11 | Условное обозначение сварного шва У 2 соответствует: | А – односторонний угловой шов впритык с отбортовкой Б – односторонний угловой шов без скоса кромок В – односторонний угловой шов со скосом одной кромки | 3 |
| 12 | Запишите условное обозначение способа сварки : 1 – полуавтоматическая сварка 2 – газовая сварка 3 – автоматическая сварка под флюсом 4 – полуавтоматическая сварка в инертном газе | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 13 | Перечислите способы защиты сварочной ванны от воздействия воздуха. | - 2. 3. 4. | 4 |
| 14 | Что является источником энергии для образования сварного шва в следующих видах сварки: 1 – ручная дуговая 2 – контактная 3 – автоматическая сварка под флюсом 4 – газовая 5 - кузнечная | 1 – сила давления 2 – газовое пламя 3 – нагрев и сила давления 4 – сварочная дуга | 5 |
| 15 | Виды сварки, которые производят при помощи давления с использованием тепловой энергии общего или местного характера, относятся к классу…. | - термический - термомеханический - механический | 3 |
| 16 | Назовите, к какому виду сварки относится следующее описание: дуга расплавляет металлический электрод и основной металл, образуя при этом сварочную ванну, которая при остывании образует сварной шов. |  | 1 |
| 17 | Перечислите виды сварки по степени механизации. | 1. 2. 3. | 3 |
| 18 | Какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу? | - контактная - дуговая - газовая - плазменная - газопрессовая | 5 |
| 19 | Дополните предложение: Сварочной дугой называется мощный электрический …… в ….. промежутке между ….. и изделием. |  | 3 |
| 20 | Найдите соответствие между зоной сварочной дуги и температурой в этой зоне: - Катодная - Столб - Анодная | 1 – 3900 2 – 3200 3 – 8000 | 3 |
| 21 | В какой зоне дуги выделяется большее количество теплоты? |  |  |
| 22 | Сварочная дуга, горящая между двумя электродами, называется….. | 1 – прямой 2 – косвенной 3 – трехфазной | 3 |
| 23 | Если минус на металле, то полярность….. | 1 – прямая 2 – обратная | 2 |
| 24 | Какая вольт – амперная характеристика дуги характерна для ручной дуговой сварки? | - –жесткая 2– падающая 3- возрастающая | 3 |
| 25 | Перечислите типы переноса электродного металла. | 1. 2. 3. | 3 |
| 26 | Какие силы придают капле форму шара? | 1 – силы тяжести 2 – силы электромагнитного поля 3 – силы поверхностного натяжения | 3 |
| 27 | Какие силы стремятся оторвать каплю от электрода? | 1 – силы тяжести 2 – силы электромагнитного поля 3 – силы внутреннего давления газов | 3 |
| 28 | При каком положении сварного шва в пространстве сила тяжести играет отрицательную роль? |  | 2 |
| 29 | При каком роде тока наблюдается явление магнитного дутья? |  | 1 |
| 30 | Выберите методы борьбы с магнитным дутьем: | 1 – сварка короткой дугой 2 – изменение угла наклона электрода 3 – изменение места токоподвода 4 – временное размещение ферромагнитных масс | 4 |

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

| № п/п | ВОПРОС | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ | КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назовите основные типы сварных соединений. | Стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное | 4 |
| 2 | Назовите виды сварных швов по положению в пространстве. | а-нижнее, б-горизонтальное, в-вертикальное, г-потолочное | 4 |
| 3 | Какой шов называется шахматным прерывистым швом? | 1 | 2 |
| 4 | Что называется корнем шва? | 2 | 3 |
| 5 | Какими геометрическими размерами характеризуется стыковой сварной шов? | 1. толщина 2. ширина 3. высота усиления 4. глубина проплавления 5. зазор | 5 |
| 6 | Угловой шов характеризуется: | 3 | 3 |
| 7 | Запишите допустимые цифровые значения : 1 – высоты усиления стыковых швов 2 - высоты усиления угловых швов 3 – зазора между деталями | 1 – 2 мм 2 – 3 мм 3 – 1-3 мм | 3 |
| 8 | Зарисуйте вспомогательные знаки условного обозначения сварных швов на чертежах: 1 – шов выполняется по замкнутому контуру 2 – усиление шва снять механической обработкой 3 - шов выполняется на монтаже 4 - знак прерывистого цепного шва 5 - шов выполняется по незамкнутому контуру. | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – | 5 |
| 9 | Зарисуйте сварное угловое соединение по кромкам. |  | 2 |
| 10 | Какие сварные швы подлежат расчету на прочность, так как их разрушение приводит к разрушению всей конструкции? | 1 | 3 |
| 11 | Условное обозначение сварного шва У 2 соответствует: | Б | 3 |
| 12 | Запишите условное обозначение способа сварки : 1 – полуавтоматическая сварка 2 – газовая сварка 3 – автоматическая сварка под флюсом 4 – полуавтоматическая сварка в инертном газе | 1. П 2. Г 3. АФ 4. ПИ | 4 |
| 13 | Перечислите способы защиты сварочной ванны от воздействия воздуха. | 1. обмазка электрода 2. защитный газ 3. флюс 4. в ваккуме | 4 |
| 14 | Что является источником энергии для образования сварного шва в следующих видах сварки: 1 – ручная дуговая 2 – контактная 3 – автоматическая сварка под флюсом 4 – газовая 5 - кузнечная | 1-4 2-1 3-4 4-2 5-3 | 5 |
| 15 | Виды сварки, которые производят при помощи давления с использованием тепловой энергии общего или местного характера, относятся к классу…. | 2 | 3 |
| 16 | Назовите, к какому виду сварки относится следующее описание: дуга расплавляет металлический электрод и основной металл, образуя при этом сварочную ванну, которая при остывании образует сварной шов. | Дуговая сварка плавящимся электродом | 1 |
| 17 | Перечислите виды сварки по степени механизации. | 1. ручная 2. Полуавтоматическая 3. Автоматическая | 3 |
| 18 | Какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу? | 2,3,4 | 5 |
| 19 | Дополните предложение: Сварочной дугой называется мощный электрический …… в ….. промежутке между ….. и изделием. | Разряд, газовом, электродом |  |
| 20 | Найдите соответствие между зоной сварочной дуги и температурой в этой зоне: - Катодная - Столб - Анодная | 1 – 2 2– 3 3 – 1 |  |
| 21 | В какой зоне дуги выделяется большее количество теплоты? | В аноде |  |
| 22 | Сварочная дуга, горящая между двумя электродами, называется….. | 2 | 3 |
| 23 | Если минус на металле, то полярность….. | 2 | 2 |
| 24 | Какая вольт – амперная характеристика дуги характерна для ручной дуговой сварки? | 2 | 3 |
| 25 | Перечислите типы переноса электродного металла. | 1. крупнокапельный 2. Мелкокапельный 3. струйный | 3 |
| 26 | Какие силы придают капле форму шара? | 3 | 3 |
| 27 | Какие силы стремятся оторвать каплю от электрода? | 2 | 3 |
| 28 | При каком положении сварного шва в пространстве сила тяжести играет отрицательную роль? | Вертикальное, потолочное | 2 |
| 29 | При каком роде тока наблюдается явление магнитного дутья? | постоянный | 1 |
| 30 | Выберите методы борьбы с магнитным дутьем: | 1,2,3,4 | 4 |

критерии оценивания:

«5» - 85 - 100%

«4» - 75 – 84%

«3» - 50 – 74%

«2» - менее 50%

МДК. 01. 02

Технология производства сварных конструкций

Контрольная работа № 1 за 2 курс.

| № п/п | ВОПРОС | Варианты ответов | Количество операций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечислите вредные факторы, воздействующие на организм сварщика при проведении электросварочных работ. | 1. 2. 3. 4. 5. | 5 |
| 2 | Что называется деталью? |  | 1 |
| 3 | Какие бывают детали по назначению? | 1. 2. | 2 |
| 4 | Перечислите способы получения деталей. | 1 . 2. | 2 |
| 5 | Получение заготовок под давлением при помощи металлических форм, повторяющих конфигурации изготавливаемых изделий называется: | 1 – прокатка 2 – прессование 3 – штамповка 4 – ковка | 4 |
| 6 | Перечислите критерии работоспособности деталей. | 1. 2. 3. 4. 5. | 5 |
| 7 | Свойство металла сопротивляться воздействию внешних сил без разрушения называется…. |  | 1 |
| 8 | Чем определяется экономичность детали? | 1. 2. | 2 |
| 9 | Процесс постепенного изменения размеров детали в процессе трения называется …. |  | 1 |
| 10 | Соединения, которые можно разобрать на детали без их повреждения, называются…. |  | 1 |
| 11 | К каким связям относят кинематические схемы? | 1 – подвижные 2 – неподвижные | 2 |
| 12 | Приведите примеры неразъемных соединений. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 13 | Приведите примеры разъемных соединений. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 14 | Процесс получения неразъемного соединения различных металлов при помощи расплавленного промежуточного металла, плавящегося при более низкой температуре, чем соединяемый металл, называется: | 1 – сварка 2 – заклепка 3 – пайка 4 – сшивание | 4 |
| 15 | Какие соединения применяют в конструкциях, работающих под действием значительных ударных нагрузок, когда недопустима сварка? |  | 1 |
| 16 | Перечислите виды заклепочных швов по назначению. | 1. 2. 3. | 3 |
| 17 | Перечислите виды сварки по степени механизации. | 1. 2. 3. | 3 |
| 18 | Перечислите виды сварных соединений. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 19 | Выберите способы сварки плавлением: | 1 – газовая 2 – дуговая в защитном газе 3 - автоматическая под флюсом 4 – электрошлаковая | 4 |
| 20 | Перечислите виды сварных швов по положению в пространстве. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 21 | Запишите преимущества сварных соединений. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 22 | Перечислите виды передач по роду энергии. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 23 | Дайте определение механической передачи. |  | 1 |
| 24 | Выберите назначение механической передачи. | 1 – изменение и регулировка скорости движения 2 – преобразование вращательного движения в поступательное и наоборот 3 – преобразование движения двигателя 4 – изменение направления движения | 4 |
| 25 | Запишите виды механических передач, основанных на использовании сил трения. | 1. 2. | 2 |
| 26 | Запишите виды механических передач, основанных на зацеплении. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 27 | Какими по конструктивному решению являются передачи, заключенные в общий прочный кожух в виде масляной ванны: | 1 – открытые 2 – полуоткрытые 3 – закрытые | 3 |
| 28 | Запишите виды механических передач по характеру изменения скорости. | 1. 2. | 2 |
| 29 | Перечислите характеристики механических передач. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 30 | Передача, основанная на использовании сил трения, возникающих в местах контакта двух гладких катков, прижимаемых друг к другу с определенной силой, называется … | 1 – ременная 2 – цепная 3 – фрикционная 4 – червячная | 4 |
| 31 | Выберите преимущества зубчатых передач: | 1 – постоянное передаточное отношение 2 – безударность работы 3 – высокий КПД 4 – компактность | 4 |
| 32 | Перечислите типы сварных конструкций в зависимости от характерных особенностей работы. | 1. 2. 3. 4. 5. | 5 |
| 33 | Система стержней из профильного проката или труб называется…. |  | 1 |
| 34 | На какие два типа делят оболочковые конструкции? | 1.2. | 2 |
| 35 | Дополните предложение: металл сварного шва должен быть …… основному металлу |  | 1 |
| 36 | Дополните предложение: Формы и размеры сварных швов должны соответствовать ….. |  | 1 |
| 37 | Соединения должны иметь ….. переход от металла …. К ….. металлу. |  | 3 |
| 38 | Какое свойство металлов является определяющим при выборе их для сварки? |  | 1 |
| 39 | Совокупность свойств, определяющих возможность изготовления конструкции с наименьшими затратами труда и материалов, методами прогрессивной технологии в соответствии с требованиями к качеству, называется….. |  | 1 |
| 40 | Перечислите виды конструкторской документации на изготовление сварных конструкций. | 1. 2. 3. 4. | 4 |
| 41 | Перечислите виды технологической документации на изготовление сварных конструкций. | 1. 2. | 2 |
| 42 | Документ с описанием всех операций по сборке, сварке и контролю в технологической последовательности с указанием оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и норм времени, называется …. |  | 2 |
| 43 | Перечислите типы производства сварных конструкций. | 1. 2. 3. | 3 |
| 44 | Производство, при котором выпускается установившаяся номенклатура изделий в большом количестве на протяжении длительного времени, является….. |  | 1 |
| 45 | Выберите операции, относящиеся к основным: | 1 – сварочные 2 – доставка на участок 3 – сборочные 4 – термообработка 5 – контроль качества | 5 |
| 46 | Перечислите виды заготовительных операций. | 1. 2. 3. 4. | 4 |

Эталон ответов

| N п/п | ВОПРОС | Ответы | Количество операций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечислите вредные факторы, воздействующие на организм сварщика при проведении электросварочных работ. | - Ультрафиолетовое излучение дуги, 2. Избыточная теплота, 3. Брызги расплавленного металла, 4. Электропоражения, 5. Выделения паров и газов | 5 |
| 2 | Что называется деталью? | Часть машины или механизма, изготавливаемая без сборочных операций. | 1 |
| 3 | Какие бывают детали по назначению? | 1. общего 2. специального | 2 |
| 4 | Перечислите способы получения деталей. | 1 . литье 2. обработка давлением | 2 |
| 5 | Получение заготовок под давлением при помощи металлических форм, повторяющих конфигурации изготавливаемых изделий называется: | 3 | 4 |
| 6 | Перечислите критерии работоспособности деталей. | 1. экономичность 2. надежность 3. прочность 4. жесткость 5. теплостойкость 6. виброустойчивость 7. изнашивание | 5 |
| 7 | Свойство металла сопротивляться воздействию внешних сил без разрушения называется…. | прочность | 1 |
| 8 | Чем определяется экономичность детали? | 1. стоимость материала 2. затраты на производство | 2 |
| 9 | Процесс постепенного изменения размеров детали в процессе трения называется …. | изнашивание | 1 |
| 10 | Соединения, которые можно разобрать на детали без их повреждения, называются…. | разъемные | 1 |
| 11 | К каким связям относят кинематические схемы? | 1 | 2 |
| 12 | Приведите примеры неразъемных соединений. | 1. сварные 2. клепаные 3. паяные 4. клееные 5. сшивные | 4 |
| 13 | Приведите примеры разъемных соединений. | 1. резьбовые 2. клеммовые 3. шлицевые 4. шпоночные | 4 |
| 14 | Процесс получения неразъемного соединения различных металлов при помощи расплавленного промежуточного металла, плавящегося при более низкой температуре, чем соединяемый металл, называется: | 3 | 4 |
| 15 | Какие соединения применяют в конструкциях, работающих под действием значительных ударных нагрузок, когда недопустима сварка? | заклепочные | 1 |
| 16 | Перечислите виды заклепочных швов по назначению. | 1. плотные 2. прочные 3. прочноплотные | 3 |
| 17 | Перечислите виды сварки по степени механизации. | 1. ручная 2. полуавтоматическая 3. автоматическая | 3 |
| 18 | Перечислите виды сварных соединений. | 1. стыковые 2. угловые 3. тавровые 4. нахлесточные | 4 |
| 19 | Выберите способы сварки плавлением: | 1,2,3,4 | 4 |
| 20 | Перечислите виды сварных швов по положению в пространстве. | 1. нижние 2.вертикальные 3. горизонтальные 4. потолочные | 4 |
| 21 | Запишите преимущества сварных соединений. | 1. экономия металла 2. снижение веса конструкции 3. возможность механизации и автоматизации 4. улучшение условий труда | 4 |
| 22 | Перечислите виды передач по роду энергии. | 1. гидравлические 2. пневматические 3. электрические 4. механические | 4 |
| 23 | Дайте определение механической передачи. | механизм для преобразования движения двигателя для приведения в движение рабочих органов машины | 1 |
| 24 | Выберите назначение механической передачи. | 1,2,4 | 4 |
| 25 | Запишите виды механических передач, основанных на использовании сил трения. | 1. ременная 2. фрикционная | 2 |
| 26 | Запишите виды механических передач, основанных на зацеплении. | 1. цепная 2. зубчатая 3.реечная 4. червячная 5. винтовая | 4 |
| 27 | Какими по конструктивному решению являются передачи, заключенные в общий прочный кожух в виде масляной ванны: | 3 | 3 |
| 28 | Запишите виды механических передач по характеру изменения скорости. | 1. ступенчатая 2. бесступенчатая | 2 |
| 29 | Перечислите характеристики механических передач. | 1. мощность 2. КПД 3. быстроходность 4. передаточное отношение | 4 |
| 30 | Передача, основанная на использовании сил трения, возникающих в местах контакта двух гладких катков, прижимаемых друг к другу с определенной силой, называется … | 3 | 4 |
| 31 | Выберите преимущества зубчатых передач: | 1,3,4 | 4 |
| 32 | Перечислите типы сварных конструкций в зависимости от характерных особенностей работы. | 1. решетчатые 2. балочные 3. оболочковые 4. корпусные 5.детали | 5 |
| 33 | Система стержней из профильного проката или труб называется…. | решетчатой | 1 |
| 34 | На какие два типа делят оболочковые конструкции? | 1. работающие под избыточном давлении 2. работающие при переменных нагрузках | 2 |
| 35 | Дополните предложение: металл сварного шва должен быть …… основному металлу | равнопрочным | 1 |
| 36 | Дополните предложение: Формы и размеры сварных швов должны соответствовать ….. | чертежу | 1 |
| 37 | Соединения должны иметь ….. переход от металла …. К ….. металлу. | Плавный, шва, основному | 3 |
| 38 | Какое свойство металлов является определяющим при выборе их для сварки? | свариваемость | 1 |
| 39 | Совокупность свойств, определяющих возможность изготовления конструкции с наименьшими затратами труда и материалов, методами прогрессивной технологии в соответствии с требованиями к качеству, называется….. | технологичность | 1 |
| 40 | Перечислите виды конструкторской документации на изготовление сварных конструкций. | 1. чертеж 2. сборочный чертеж 3. спецификация 4. технические условия | 4 |
| 41 | Перечислите виды технологической документации на изготовление сварных конструкций. | 1. технологическая инструкция 2. карта технологического процесса, операционная карта | 2 |
| 42 | Документ с описанием всех операций по сборке, сварке и контролю в технологической последовательности с указанием оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и норм времени, называется …. | Карта технологического процесса, операционная карта | 2 |
| 43 | Перечислите типы производства сварных конструкций. | 1. единичное 2. серийное 3. массовое | 3 |
| 44 | Производство, при котором выпускается установившаяся номенклатура изделий в большом количестве на протяжении длительного времени, является….. | Массовое, крупносерийное | 1 |
| 45 | Выберите операции, относящиеся к основным: | 1,3,4,5 | 5 |
| 46 | Перечислите виды заготовительных операций. | 1. правка 2. резка 3. гибка 4. очистка | 4 |

критерии оценивания:

«5» - 85 - 100%

«4» - 75 – 84%

«3» - 50 – 74%

«2» - менее 50%

2.3 Проверочные практические работы

1. Произведите опиливание параллельных поверхностей и проверьте кронциркулем.
2. Произведите опиливание параллельных поверхностей и проверьте штангенциркулем.
3. Произведите опиливание поверхностей, расположенных под углом 90о.
4. Произведите опиливание широких поверхностей продольным и перекрестным штрихом.
5. Производите резку листового металла ручными ножницами.
6. Произведите опиливание поверхности по кондуктору.
7. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и нанесите риски с помощью транспортира под углами: 45о и 120о.
8. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и постройте квадрат внутри окружности.
9. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и постройте шестиугольника внутри окружности.
10. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и произведите разметку по шаблону.
11. Проведите заточку разметочного инструмента (кернера, чертилки и ножек циркуля).
12. Проведите правку полосового метала, изогнутого по плоскости.
13. Проведите правку полосового металла, изогнутого по ребру.
14. Проведите правку полосового металла со спиральной кривизной.
15. Проведите правку листового металла толщиной 1 мм.
16. Проведите правку коротких прутков диаметром 6 и 12 мм.
17. Произведите гибку полосового металла в слесарных тисках под прямым углом.
18.Произведите гибку полосового металла «на ребро»под углом 90о.
19. Произведите гибку труб диаметром 24 и 50 мм в специальных приспособлениях. 
20. Произведите гибку трубы диаметром 24 мм в нагретом состоянии в кольцо на роликовом станке.
21. Произведите вырубание канавок на плоской поверхности радиусом 10 мм.
22. Произведите сборку и прихватку стальных листов по всей длине L=1000 мм равномерно.
23. Произведите сборку и прихватку равномерно по всей длине уголка L = 500мм.
24. Произведите резку круглого металла без поворота ножовочного полотна.
25. Произведите резку трубы диаметром 50 мм мшу.

26.Исправление дефектов шва не требующих полного удаления дефектного участка (наплавка подрезов, кратеров ,свищей).

27. Горячая правка листовых конструкций.

28. Пневматический контроль сварных швов.

29. Гидравлический контроль сварных швов.

30. Метод керосиновых проб.

31.Ручная дуговая сварка подкрановых балок  с предварительной заготовкой деталей.

32. Ручная дуговая сварка узла из труб с предварительной заготовкой деталей.

33. Механизированная сварка коробчатой конструкции с предварительной заготовкой деталей.

34. Механизированная сварка решетчатых конструкции с предварительной заготовкой деталей.

35. Механизированная сварка каркасов (рам) с предварительной заготовкой деталей.

36.Ручная дуговая приварка различных ребер жесткости к конструкциям

3.Задание к дифференцированному зачёту

  - Задания ДЗ  предлагаются в форме письменной работы (варианты, билеты)

3.2.Каждый вопрос ДЗ в традиционной форме оценивается по 5-ти балльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Итоговая оценка за ДЗ  определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

Обязательным условием является уровень владения материалом не ниже чем на 4 балла.

  - Билеты формируются из перечня вопросов, включают в себя вопросы из каждой темы МДК.

  - Перечни вопросов для дифференцированного зачета:

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.

1 вопрос:

- Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность?

- Что включает в себя понятие сварка, перечислите разновидности сварки плавлением.

- Рассмотрите виды характеристик работы источников питания сварочной дуги.

- Перед  вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед  вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед  вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Перед  вами представлена схема сварки.

Определите вид сварки, способ сварки, сущность и назначение данного способа.

- Необходимо провести ремонтную сварку металлической трубы системы отопления, определите наиболее рациональный способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки.

- Необходимо провести сварку пластины из стали Ст3 S=4мм в различных пространственных положениях, определите наиболее рациональный способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки.

- Необходимое произвести сварку медной пластины постоянным током, определите способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки.

- Необходимое произвести сварку коробчатой конструкции из стали Ст3, S=4мм, определите способ сварки, рассмотрите его сущность, выделите преимущества и недостатки.

- Что называется сваркой, выделите виды сварки, определите сущность каждого вида, приведите примеры каждого вида сварки.

- Перечислите области применения ручной дуговой сварки, рассмотрите ее определение, преимущества и недостатки.

- Какие виды сварки плавлением вы знаете, приведите примеры, определите области применения, преимущества и недостатки.

- Какие виды сварки давлением вы знаете, приведите примеры, определите области применения, преимущества и недостатки.

2 вопрос:

- Назовите виды сварочных постов, перечислите оборудование сварочного поста.

- Перечислите типовое оборудование сварочного поста, укажите его назначение.

- Назовите марки сварочных трансформаторов: расшифруйте марки и укажите способы регулирования силы тока.

- Для чего предназначены сварочные трансформаторы, из чего состоят,  какие существуют способы грубого регулирования силы тока сварочных трансформаторов. Укажите назначение, устройство, правила эксплуатации осциллятора.

- Для чего предназначены сварочные выпрямители, перечислите  основные узлы способы регулирования силы тока.

- Для чего предназначены, устройство, способы регулирования силы тока сварочных преобразователей.

- Укажите назначение, устройство, способы регулирования силы тока сварочных  агрегатов.

- Какие системы называют многопостовыми сварочными, правила организации многопостовых сварочных систем.

- Охарактеризуйте оборудование для производства плазменной сварки.

- Сделайте сравнительный анализ электрических схем, представленных на рисунках, определите вид источника питания сварочной дуги, определите его назначение.

- Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей двух источников питания сварочной дуги, представленных на рисунках, определите назначение, укажите основные узлы.

- Перед вами схема источника питания сварочной дуги. Определите вид источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и регулировки силы сварочного тока.

- Перед вами схема источника питания сварочной дуги.

Определите вид источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и регулировки силы сварочного тока.

- Перед вами схема источника питания сварочной дуги.

Определите вид источника питания, его назначение, устройство, правила подключения и регулировки силы сварочного тока.

- Перечислите виды аппаратов, улучшающих горение электрической сварочной дуги, выделите их назначение.

- Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата.

- Что называется дугой обратной полярности, выделите области применения дуги обратной полярности.

- Сформулируйте назначение, устройство балластного реостата.

- Определите род источника питания сварочной дуги, укажите его назначение, устройство, правила регулировки силы сварочного тока и правила безопасной эксплуатации.

- Что называется сварочным постом переменного тока, перечислите оборудование находящееся на рабочем месте, определите его назначение.

- Что называется сварочным постом постоянного тока, перечислите оборудование, находящееся на рабочем месте, определите его назначение.

- Для чего предназначен балластный реостат, как производится включение его в сварочную цепь, как производят подбор и установку силы сварочного тока.

- Что называется внешней вольт-амперной характеристикой источника питания дуги?

- Какие типы электрододержателей применяют для сварки? Какие требования предъявляются к электрододержателям?

- Как регулируется сварочный ток в сварочных трансформаторах с подвижной обмоткой?

3 вопрос:

    - Сформулируйте определение электрической сварочной дуги, рассмотрите виды.

    - Что такое дуга прямой полярности, определите области ее применения.

    - Что такое дуга обратной  полярности, определите области ее применения.

    - Какие существуют виды электрической сварочной дуги по длине, перечислите их области применения, преимущества и недостатки.

    - Определите правила выбора типа и марки электродов при сварке сталей.

    - Какие  необходимо выполнить  условия зажигания электрической сварочной дуги.

    - Какие существуют способы переноса электродного металла, рассмотрите преимущества и недостатки.

    - Перед вами представлена схема электрической сварочной дуги.

Определите принцип, по которому классифицируется дуга, дайте определение.

    - Какая длина дуги считается средней? Определите величину средней длины дуги, если d=4мм.

10. Определите разницу дуги прямой полярности и дуги обратной полярности, выделите области применения.

12.Определите полярность электрической сварочной дуги, строение, выделите необходимые условия для зажигания

13.Что такое магнитное дутье? Какие существуют способы борьбы с магнитным дутьем

14.Перечислите условия зажигания электрической сварочной дуги.

15.Из каких зон состоит электрическая сварочная дуга?

16.Что такое эффективны КПД дуги?

17.В чем особенности дуги постоянного тока?

4, 5 вопросы:

- Определите марку электродов для сварки стали ВСт3пс, расшифруйте обозначение

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Как производят хранение электродов?

- Определите марку электродов для сварки стали 15М, расшифруйте обозначение.

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Какие существуют группы электродов по химическому составу покрытия?

- Определите марку электродов для сварки стали 10ХСНД,  расшифруйте обозначение.

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Какие существуют группы электродов по назначению.

- Расшифруйте обозначение:

| Э-09МХ - УОНИ-13/45МХ-4,0-ТД1 Е-04-Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |

- Как классифицируются покрытые электроды для сварки в пространственном положении.

- Расшифруйте обозначение:      3,2 СВ-08Г2С1.

- Необходимо произвести сварку трубы из углеродистой стали d=32мм, S=2,8мм. Предложите наиболее целесообразный способ сварки и подберите необходимые материалы.

- Расшифруйте обозначение:       3,2 СВ-08А.

- Что называется сварным соединением, какие существуют виды сварных соединений.

- Расшифруйте обозначение:       3,2 СВ-17Х18Н9Т.

- Для чего предназначена стальная сварочная проволока, какие существуют виды сварочной проволоки, требования к ней.

15. Расшифруйте обозначение ТДМ-401У2.

16. Сформулируйте правила безопасной эксплуатации сварочного оборудования.

17. Перечислите оборудование сварочного поста, выделите его назначение.

18. Правила охраны труда при производстве электросварки.

- Расшифруйте обозначение ВМГ 5000 У2

- Выберите марку стальной сварочной проволоки для сварки углеродистой стали ВСт3, укажите ее назначение, расшифруйте обозначение.

- Рассмотрите классификацию покрытых электродов по назначению, приведите пример обозначения.

- Определите марку сварочной проволоки для сварки стали 10ХСНД, укажите ее назначение, расшифруйте обозначение.

- Перечислите оборудование для производства сварки неплавящимся электродом, укажите его назначение.

- Расшифруйте обозначение Cв-10Г2C.

- Выделите области применения дуги прямой полярности.

- Перед вами представлено изображение сварного соединения.

Определите вид соединения, сформулируйте его определение.

- Определите марку электродов для сварки стали ВСт3пс, расшифруйте обозначение

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Перед вами представлено изображение сварного соединения.

Определите вид соединения, сформулируйте его определение.

29. Определите марку электродов для сварки стали БСт3, расшифруйте обозначение

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Перед вами представлено изображение сварного соединения.

Определите вид соединения, сформулируйте его определение

31. Определите марку электродов для сварки стали 10ХСНД, расшифруйте обозначение

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М – ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Перед вами представлено изображение сварных соединений.

Определите вид соединения, сформулируйте его определение. Определите, какой сварной шов, по расположению в пространстве, расположен на рисунке.

33. Определите марку электродов для сварки стали 15М, расшифруйте обозначение

| а) Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД Е412(4)- Б20 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |
| б) Э-09М – ЦЛ-6-3,0-ТД Е-02-А24 | Гост 5264-80 |
| в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 | Гост 5264-80 |

- Определите, по какому признаку изображена классификация сварных швов, что называется сварным швом.

35. Расшифруйте обозначение

в) Э 125- НИИ-3М-4,0-ЛД Е-18Х1Г1М-0 - Б-20 Гост 5264-80

- Выполните расшифровку обозначения сварного соединения, дайте его определение

37. Расшифруйте обозначение

| а) Э 46- МР-3-4,0-УД Е412(4)- Р11 | Гост 5264-80 |
| --- | --- |

- Выполните расшифровку обозначения сварного соединения, дайте его определение

- Выделите области применения электродов с кислым покрытием, как обозначают эти электроды при сварке.

- Выполните расшифровку обозначения сварного соединения, дайте его определение

- Выделите области применения электродов с рутиловым покрытием, как обозначают эти электроды при сварке.

- Определите что изображено на рисунке, дайте определение, укажите составные части.

- Выделите области применения электродов с основным покрытием, как обозначают эти электроды при сварке.

- Выполните расшифровку обозначения СВ-07Х19Н9Т.

- Какие типы веществ вводят в сварочные электроды?

- Что обозначает в маркировках электродов Э46, Э55?

- Как классифицируются электроды по пространственному положению сварного шва?

- Выполните расшифровку обозначения СВ-08А.

- Что показывает буква А в обозначение покрытых электродов?

- Какие элементы в состав электродных покрытий вводят для предохранения металла сварочной ванны от окисления.

МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций

- Выделите виды слесарных операций и  охарактеризуйте их выполнение.

- Перед вами лист металла из стали Вст3 S=5мм, L=650мм. Выполните подготовку металла оптимальным способом, выделите необходимое оборудование и правила его эксплуатации.

- Рассмотрите последовательность выполнения контроля точности сборки конструкции. Выделите виды инструментов и приспособлений, необходимых для проверки, определите порядок их использования.

- Определите и схематично изобразите порядок подготовки и сборки стыковой конструкции длиной 1300мм.

- Для сварки дан металл толщиной 13мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- Для сварки дан металл толщиной 8мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- Для сварки дан металл из алюминия толщиной 6мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- Для сварки дан металл толщиной 3мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- Для сварки дан металл толщиной 6мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- Для сварки дан металл из стали 15ХСНД толщиной 10мм. Объясните ваши действия по подготовке кромок под сварку.

- 1.Рассмотрите операции по подготовке элементов балки из листового металла под сварку.

- Какие существуют схемы сборки конструкции?

- Для чего предназначена проковка сварного шва и околошовной зоны? Рассмотрите технологию ее выполнения.

- Виды подготовительных работ при изготовлении сварных конструкций.

- Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва.

- Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использования?

- Какими способами производят обезжиривание металла  под сварку?

- Для чего предназначена отбортовка кромок, рассмотрите технологию ее выполнения.

- Какие выполняют виды слесарных операций по подготовке ржавой поверхности кромки?

- Какие существуют инструменты, приспособления для проверки точности сборки сварной конструкции?

2 вопрос:

- Какие детали называются сварными? Как классифицируются сварные конструкции по толщине, по виду материала?

- Что называется сварной конструкцией? Как классифицируются сварные конструкции по степени ответственности?

- Что представляют собой решетчатые конструкции? Как классифицируются решетчатые конструкции по назначению?

- Что называют сварными балками? Как классифицируются сварные балки?

- Какие конструкции называются оболочковыми? Как классифицируются оболочковые конструкции?

- Какие конструкции называются колоннами? На какие нагрузки работают колонны?

- Какая конструкция называется фермой? Из каких составных элементов состоит ферма?

- Из каких элементов состоит двутавровая балка? Из каких материалов изготавливают сварные двутавровые балки?

- Какие существуют виды ферм в зависимости от очертания ферменного пояса, назовите конструктивные составляющие?

- Какие существуют виды резервуаров, рассмотрите их назначение?

- Какие существуют виды трубопроводов, из какого материала они изготавливаются?

- Какие существуют виды прокатного профиля для изготовления сварных конструкций?

- Какие сварные конструкции называют конструкциями общего назначения?

- Охарактеризуйте понятие технологичность сварных конструкций?

- Какие конструкции называются тонколистовыми?

- Что называется каркасом здания? Какие детали образуют каркас здания?

- Какие требования, предъявляются к сварным конструкциям?

- Какие детали называются коробчатыми? Приведите пример.

- Что называется технологической картой? Перечислите составляющие технологической карты.

- Что называется маршрутной  картой? Перечислите составляющие маршрутной карты.

3 вопрос.

      - Рассмотрите порядок подготовки и сварки трубы D=32,8мм, S=3,0мм. Определите целесообразный способ сварки.

      - Составьте последовательность операций при сварке монтажного стыка подкрановой балки.

3.Перед вами расположен рисунок сварки трубы. Определите способ сварки и рассмотрите технологический процесс его выполнения.

- Рассмотрите порядок подготовки и сварки узла фермы. Определите целесообразный способ сварки.

- Перечислите операции, относящиеся к сборке и сварке неповоротных стыков труб электродами с основным покрытием, рассмотрите порядок их выполнения.

- Рассмотрите порядок выполнения шва трубы, представленного на рисунке, определите правильность его подготовки.

- Рассмотрите порядок выполнения шва  тройника трубы, представленного на рисунке, рассмотрите правильность его подготовки.

- Рассмотрите порядок выполнения сварки бака под горячую воду, представленного на рисунке, определите правильность его сборки и сварки.

- Рассмотрите порядок выполнения узла фермы, представленного на рисунке, определите правильность его подготовки.

- Рассмотрите порядок выполнения шва по длине и сечению способом «горка», рассмотрите правильность его подготовки и особенности выполнения.

- Перечислите способы усиления сварного шва при изготовлении балок.

- Рассмотрите технологию сварки сток из швеллеров.

- Рассмотрите порядок сварки стыка двутавровой балки прокатного профиля.

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке настила с учетом снижения напряжения и деформаций после сварки.

- Рассмотрите порядок выполнения шва поворотным способом. Представьте схематичное расположение прихваток и способа выполнения.

- Рассмотрите порядок выполнения шва трубы, представленного на рисунке, определите операции по его подготовки.

- Какие существуют особенности сварки тонколистовых конструкций.

- Рассмотрите порядок подготовки и сварки трубы. Определите способ сварки, рассмотрите порядок его выполнения

- Рассмотрите порядок заварки трещины  в трубе D=32,8мм, S=3,0мм.

- Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических свойств передач, изображенных на рисунках.

Рис.1           Рис.2

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке резервуара с учетом снижения напряжения и деформаций после сварки.

- Произведите сравнительный анализ конструктивных и технологических свойств передач, изображенных на рисунках

Рис.1                      Рис.2

- Какие передачи входят в состав изображенного здесь привода?  Какой из валов, по вашему мнению, является ведущим, а какой ведомым? Ответ обоснуйте.

24. Назовите передачи, составляющие привод, изображенный на рисунке. Какой из валов, по вашему мнению, является ведущим, а какой ведомым? Ответ обоснуйте.

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

- Опишите основные виды слесарных операций, необходимых при подготовке металла к сварке.

- Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое оборудование необходимо для производства правки и гибки металла?

- Что называется разметкой, ее виды? Какие инструменты для разметки вы знаете, опишите их назначение.

- Опишите назначение и виды термической резки, рассмотрите необходимый порядок резки кислородным резаком.

- Какие существуют виды сборочно-сварочных приспособлений и для чего они предназначены?

- Опишите технологию сборки конструкции с использованием сборочных приспособлений.

- Какие существуют виды сжимных приспособлений? Опишите их назначение, виды, правила эксплуатации.

- Какие приспособления применяют для сборки и вращения сварных конструкций? Рассмотрите их виды, укажите назначение и правила эксплуатации.

- Что называется прихватками? Для чего предназначены прихватки? Расположите прихватки в правильном порядке, рассчитайте их геометрические размеры, если L=600мм, а S=4мм, соединение стыковое.

- Выполните правильное расположение прихваток, рассчитайте их геометрические размеры,  если L= 1600мм, а S= 3мм, соединение стыковое.

- Определите геометрические параметры прихваток, расположите в правильном порядке, если L=250мм, а S=4мм, соединение стыковое.

- Определите геометрические параметры прихваток, расположите в правильном порядке, если необходимо выполнить сборку трубы диаметром d=250мм, а толщина стенки S=4мм, соединение стыковое.

- Перед вами представлена форма кромки

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определите его величину

- Перед вами представлена форма кромки

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определите его величину

- Перед вами представлена форма кромки

Определите вид соединения, форму кромки, укажите название параметра, определите его величину

- Перед вами представлена форма кромки

Определите форму кромки, укажите название параметра, определите его величину

17.Определите по рисунку параметр разделки кромки L .S=6 мм; S1=15мм; b=2 мм.

18. Определите по рисунку параметр разделки кромки L1 . S=5 мм; S1=15мм; b=2 мм.

19.Определите по рисунку параметр разделки кромки L1 .S=6 мм; S1=12мм; b=2 мм.

20. Определите по рисунку параметр разделки кромки L .S=5,5 мм; S1=12 мм; b=2 мм.

21.Технология подготовительно-сварочных работ содержит ряд основных операций. Какая из них   осуществляется на рисунке? Укажите приспособление и инструмент, используемый на данной операции?

22.Технология подготовительно-сварочных работ содержит ряд основных операций. Какая из них осуществляется на рисунке? Укажите приспособление и инструмент, используемый на данной операции?

- Что за инструмент изображён на рисунке, для чего он необходим? Из каких частей состоит?

- Что за приспособление изображено на рисунке? Для чего оно необходимо? Из каких частей состоит?

- Что за инструмент изображён на рисунке, для чего он необходим? Из каких частей состоит?

- Что за приспособление изображено на рисунке? Для чего оно необходимо? Из каких частей состоит?

- Что за инструмент изображён на рисунке, для чего он необходим? Из каких частей состоит?

- Что за приспособление изображено на рисунке, для чего оно необходимо? Из каких частей состоит?

- Что за инструмент изображён на рисунке? Для чего он необходим? Из каких частей состоит?

- Технология подготовительно-сварочных работ содержит ряд основных операций. Какая из них   осуществляется на рисунке? Укажите приспособление и инструмент, используемый на данной операции?

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений

1. Требования к сварному шву. Понятие дефектов сварных швов, причины образования.  Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций.

2.Внешние дефекты, способы предупреждения и устранения

3.Внутренние дефекты, способы предупреждения и устранения.

4.Особенности металлургических процессов при сварке,  их влияние при определении свойств и прочности металла шва.

5.Основные реакции в зоне сварки, сущность, влияние на состав и свойства  металла шва.

6.Понятие и виды напряжения и деформации

7.Классификация, причины и механизм возникновения при сварке. Связь между напряжениями и деформациями.

8.Основные пути и способы (конструктивные и технологические) предотвращения и уменьшения деформаций.

9.Способы исправления деформированных сварных конструкций.  Термообработка. Горячая правка.

10. Неразрушающий  контроль  качества сварного шва: назначение, виды.

11. Визуальный контроль качества сварного шва.

12. Контроль сварного шва на непроницаемость (герметичность): виды, сущность.

13.Общие принципы физических методов контроля.  Радиационные, магнитоскопические, ультразвуковые методы: сущность, виды, порядок проведения.

14.Разрушающий контроль:  назначение, виды (технологическая проба, механические,  металлографические методы).

|  | 15. Что за инструменты изображены на рисунке. Назначение. Рис.б Рис.а 16.После сварки на поверхности шва были обнаружены дефекты. Укажите причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их устранению. |  |
| --- | --- | --- |

17. Укажите причины появления  дефектов и предложите

мероприятия по их устранению.

Рис. а                                                                          Рис. б

18.Определите способ и метод проверки качества сварных швов прибором,

изображённым на рисунке. Укажите область его применения.

19.После сварки таврового соединения произошла деформация

конструкции. Укажите причины и способ исправления деформации.

|  | 20. Опишите процесс зачистка швов после сварки. Перечислите основные положения безопасного выполнения данной конструкции. 21.Укажите причины появления дефектов и предложите мероприятия по их устранению. Рис.а Рис.б |  |
| --- | --- | --- |
| 22.Охарактеризуйте метод контроля сварных швов, изображенный на рисунке. 23.После сварки таврового соединения произошла деформация. Назовите причины возникновения этой деформации. Укажите способы предупреждения деформации. Предложите способы исправления дефекта. Рис.а Рис.б |  |  |

24. Предложите способ контроля, указанной на рисунке конструкции.

25. Укажите причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их устранению.

26.При сварке деталей произошла деформация. Опишите предложенный метод

исправления деформации.

2

27.Определите область применения инструментов, изображенных на рисунке.

28. Назовите причины возникновения и способы устранения дефектов сварных швов, показанных на рисунках.

29.Назначение и применение инструментов, показанных на рисунках а и в

30.При сварке двух пластин выявлен дефект сварного шва. Назовите эти дефекты и причины их появления. Перечислите способы их устранения.

31.Предложите способы контроля качества конструкции, показанной на рисунке.

32.Укажите причины возникновения дефекта, изображенных на рисунке и предложите метод его устранения.

33.Предложите и охарактеризуйте способ контроля сварной конструкции, изображенной на рисунке.

34. Укажите причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их устранению.

35.В сварном шве при проведении рентгеновских испытаний были обнаружены дефекты. Назовите, перечислите причины их появления и способы удаления.

4. Требования к зачету по учебной практике

Зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

5. Практические проверочные работы для промежуточной аттестации.

Для 1 курса.

1. Произведите опиливание параллельных поверхностей и проверьте кронциркулем.
2. Произведите опиливание параллельных поверхностей и проверьте штангенциркулем.
3. Произведите опиливание поверхностей, расположенных под углом 90о.
4. Произведите опиливание широких поверхностей продольным и перекрестным штрихом.
5. Производите резку листового металла ручными ножницами.
6. Произведите опиливание поверхности по кондуктору.
7. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и нанесите риски с помощью транспортира под углами: 45о и 120о.
8. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и постройте квадрат внутри окружности.
9. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и постройте шестиугольник внутри окружности.
10. Подготовьте поверхность заготовки к разметке и произведите разметку по шаблону.
11. Проведите заточку разметочного инструмента (кернера, чертилки и ножек циркуля).
12. Проведите правку полосового метала, изогнутого по плоскости.
13. Проведите правку полосового металла, изогнутого по ребру.
14. Проведите правку полосового металла со спиральной кривизной.
15. Проведите правку листового металла толщиной 1 мм.
16. Проведите правку коротких прутков диаметром 6 и 12 мм.
17. Произведите гибку полосового металла в слесарных тисках под прямым углом.
18.Произведите гибку полосового металла «на ребро»под углом 90о.
19. Произведите гибку труб диаметром 24 и 50 мм в специальных приспособлениях. 
20. Произведите гибку трубы диаметром 24 мм в нагретом состоянии в кольцо на роликовом станке.
21. Произведите вырубание канавок на плоской поверхности радиусом 10 мм.
22. Произведите сборку и прихватку стальных листов по всей длине L=1000 мм равномерно.
23. Произведите сборку и прихватку равномерно по всей длине уголка L = 500мм.
24. Произведите резку круглого металла без поворота ножовочного полотна.
25. Произведите резку трубы диаметром 50 мм мшу.

26. Выполнить «рихтовку» (правку) стыкового, таврового сварных соединений имеющих деформации

27. Выполнить V-образную разделку газовым резаком кромок деталей под сварку

28. Выполнить сборку на прихватках углового, таврового соединений деталей электродуговой ручной сваркой

29. Произвести подготовку к сварке источника питания сварочной дуги

30. Произвести периодическое, выполняемое сварщиком, обслуживание источника питания сварочной дуги

Для 3 курса.

1.Исправление дефектов шва не требующих полного удаления дефектного участка (наплавка подрезов, кратеров , свищей).

2. Горячая правка листовых конструкций.

3. Пневматический контроль сварных швов.

4. Гидравлический контроль сварных швов.

5. Метод керосиновых проб.

6.Ручная дуговая сварка подкрановых балок  с предварительной заготовкой деталей.

7. Ручная дуговая сварка узла из труб с предварительной заготовкой деталей.

8. Механизированная сварка коробчатой конструкции с предварительной заготовкой деталей.

9. Механизированная сварка решетчатых конструкции с предварительной заготовкой деталей.

10. Механизированная сварка каркасов (рам) с предварительной заготовкой деталей.

11.Ручная дуговая приварка различных ребер жесткости к конструкциям.

Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический

адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики:

| № | Вид работ | Затраченное время | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение слесарно-заготовительных работ |  |  |
| 2 | Выполнение сборочных работ, наложение прихваток |  |  |
| 3 | Выполнение ручной дуговой сварки сварных конструкций |  |  |
| 4 | Выполнение контроля качества сварных соединений |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации.

Аттестационный лист по производственной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной практики:

| № | Вид работ | Сроки выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ручной дуговой сварки сварных конструкций |  |  |
| 2 | Выполнение контроля качества сварных соединений |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходил практику

_________________________________________________________

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации.

Разработчик:

| ГБПОУ «ВПК» |  | мастер производственного обучения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) |  | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |

Эксперты от работодателя:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)