ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА(НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2022г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 50  от 29 января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля 2016 года).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик: Коровина Л.И., преподаватель, высшая квалификационная категория.

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________

(место работы)                                     (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ___________

(место работы)                                       (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

частично механизированная сварка(наплавка) плавлением

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4.2. | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4.3. | Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

1.1.3. Знания, умения, практический опыт

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- Проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки);

- Настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки;

- Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

уметь:

- Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва;

знать:

- Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;

- Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;

- Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;

- Технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- Порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;

- Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления.

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1.2.1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма контроля | Форма промежуточной (итоговой) аттестации по модулю |
| МДК.03.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | Контрольная работа (2 курс) | Экзамен |
| УП.03 | Выполнение практической работы | Выполнение практической работы, зачет |

1.2.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК) по разделам (темам)

| Элемент МДК | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
| МДК 03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия частично механизированной сварки. |  |  |
| Тема 2.1. Сварочное оборудование. | Практическая работа №1. Техническое обслуживание источников питания сварочной дуги. |  |
|  | Практическая работа №2. Техническое обслуживания газовых баллонов и газового оборудования. |  |
| Тема 2.2. Сварочные материалы | Лабораторная работа №1. Выбор сварочных материалов для сварки различных металлов и сплавов |  |
| Тема 3.1. Техника частично механизированной сварки (наплавки). |  | Контрольная работа № 1 темы 1.1.-2.2. |
|  | Практическая работа №3. Сварка в среде углекислого газа низкоуглеродистой стали. |  |
|  | Практическая работа №4. Сварка пластин в вертикальном положении на подъем и на спуск |  |
|  | Практическая работа №5. Сварка стыка трубы под углом 45 градусов. |  |
|  | Практическая работа №6. Сварка неповоротного стыка труб в горизонтальном положении. |  |
| Тема 3.2. Технология частично механизированной сварки (наплавки). | Практическая работа №7. Частично механизированная сварка в смеси углекислого газа и аргона низкоуглеродистой стали. |  |
|  | Практическая работа №8. Сварка многослойных швов. |  |
|  | Практическая работа №9. Применение разных колебательных движений в зависимости от конструктивных особенностей сварного шва. | Контрольная работа №2 по темам раздела ПМ 3 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) |
| Форма итоговой аттестации | Экзамен |  |

1.2.3. Оценка освоения практического курса профессионального модуля

| Элемент УП (ПП) | Наименования практических проверочных работ |
| --- | --- |
| Раздел 5. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе Тема 9. Частично механизированная сварка деталей из углеродистых и низколегированных сталей | Выполнение сборки и сварки контрольных образцов из углеродистой стали в различных пространственных положениях. |
| Раздел 8. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе. Тема 12.Частично механизированная сварка(наплавка) | Выполнение сборки и сварки резервуара высокого давления |

2. Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

МДК.03.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.

Практическая работа №1. Техническое обслуживание источников питания сварочной дуги.

Цель работы:изучить  условия технического обслуживания сварочных полуавтоматов, характерные неисправности в работе сварочных и полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения.

Оборудование:Источник питания сварочной дуги для частично механизированной сварки.

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями

2. Изучить проверяемые параметры сварочных полуавтоматов

3. Заполнить таблицу.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Для обеспечения бесперебойной и длительной работы полуавтоматов, а также для своевременного устранения мелких неисправностей при их эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание

Ежедневно перед началом работы следует:

- проверить состояние наконечника мундштука и газового сопла. При загрязнении очистить от брызг и нагара, восстановить надежный контакт;

- проверить крепление сварочной горелки к шланговому кабелю;

- проверить состояние контактов реле и контактов в местах подключения проводов, при необходимости их зачистить; осмотреть изоляцию соединительных проводов, при необходимости восстановить изоляцию;

- опробовать работу полуавтомата пробными включениями пусковой кнопки;

- в полуавтоматах для сварки в защитном газе проверить все соединения газоподводящей сети, которые должны быть плотными и не пропускать газ.

Не реже одного раза в месяц необходимо:

- проверить состояние подающих роликов, при износе заменить;

- проверить уровень смазки в редукторе подающего механизма и долить в случае необходимости;

- очистить от накопившейся грязи канал, по которому подается электродная проволока;

Раз в год рекомендуется промыть и смазать зубчатые колеса и подшипники редуктора подающего механизма.

Таблица 1. Перечень основных проверок сварочных полуавтоматов

| Проверяемый параметр | Метод или средство проверки |
| --- | --- |
| 1. Стабильность скорости подачи проволоки | Визуально |
| 3. Герметичность газовых и водяных магистралей | Визуально с подачей воздуха (воды) установленного давления. |
| 4. Наличие газа до зажигания дуги и запаздывание выключения подачи газа после окончания сварки | Визуально |
| 6. Проверка управления режимом сварки с панели управления | Цифровые индикаторы сварочного тока, напряжения на дуге, скорости подачи проволоки |

Контроль нового и поступившего после ремонта или продолжительного (более 3 месяцев) хранения сварочных полуавтоматов перед началом эксплуатации включает следующие виды:

– проверку наличия эксплуатационной документации;

– проверку комплектности согласно эксплуатационной документации;

– проверку визуальным контролем состояния оборудования;

– проверку наличия и срока действия отметки о метрической поверке

приборов контроля режима сварки;

– проверку сопротивления изоляции;

– контроль работоспособности оборудования.

Визуальный контроль проводится для проверки и устранения наличия защитной смазки, видимых повреждений и ослабления крепежа после транспортировки.

Таблица 2. Периодичность осмотров и ремонтов сварочного оборудования

| Вид оборудования | Вид обслуживания и межремонтные сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осмотр | текущий ремонт | капитальный ремонт |
| Сварочные автоматы и полуавтоматы | ежедневно | 4 раза в год | 1 раз в два года |

Характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения приведены в таблице3.

Таблица 3. Характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения Наименование неисправности и дополнительные признаки; Вероятная причина возникновения; Способ устранения. При включении переключателя на сварочной горелке не зажигается дуга; Отсутствие контактов в сварочной цепи; Проверить надежность контактов и зачистить их. При сварке наблюдается неравномерная подача проволоки; Недостаточный нажим электродной проволоки в роликах механизма подачи; Отрегулировать давление прижимных роликов. Большой износ ведущего ролика; Заменить ведущий ролик. Задержка проволоки в наконечнике горелки; Прочистить наконечник или заменить новым. Прекращается подача защитного газа в горелку; Не срабатывает газовый клапан; Проверить электроцепь газового клапана. Электродная проволока образует петлю между подающими роликами и входным штуцером шланга; Большое расстояние между роликами и входным штуцером шланга; Максимально уменьшить расстояние. Между соплом и горелкой попали брызги металла; Удалить брызги металла.

Нет истечения газа из сопла горелки при открытом редукторе; Отверстие редуктора забито льдом; Отогреть редуктор и включить подогреватель. Не работает газовый клапан; Проверить работу клапана. Сопло забито брызгами металла; Очистить сопло от брызг металла. При нормальной работе двигателя подачи проволоки периодические обрывы дуги; Малая скорость подачи проволоки; Увеличить скорость подачи проволоки. Приваривание проволоки к изделию; Большой сварочный ток; Уменьшить силу тока.

Контрольные вопросы

1. Какие операции необходимо проводить ежедневно перед началом работы сварочных автоматов и полуавтоматов?

2. Назовите технические работы с сварочными  автоматами  и полуавтоматами, которые выполняют не реже одного раза в месяц.

Таблица 4.

| Наименование неисправности и дополнительные признаки | Вероятная причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие контактов в сварочной цепи |  |
| Прекращается подача защитного газа в горелку |  |  |
|  |  | Отогреть редуктор и включить подогреватель |
|  | Не срабатывает газовый клапан |  |
|  | Нарушена изоляция между соплом и горелкой |  |
| При нормальной работе двигателя подачи периодические обрывы цуги |  |  |
| Сопло и цанговый зажим горелки находятся под напряжением |  |  |
|  | Удалить брызги металла |  |

Практическая работа №2. Техническое обслуживание газовых баллонов и газового оборудования.

Цель работы: научиться проводить обслуживание газовых баллонов и оборудования.

Оборудование:баллоны с защитными газами, газовые редукторы, гаечные ключи.

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;

2.Прочитать данные на верхней части баллона.
3.Проверить наличие и исправность манометров на редукторах.

4.Проверить наличие и исправность соединительных частей редукторов к баллонам

5.Присоединить газовый редуктор к баллону, проверить герметичность соединения.

6.Вращая нажимной винт по часовой стрелке, установить требуемое рабочее давление, ориентируясь на показания стрелки манометра низкого давления.

7. Закрыть вентиль баллона, выпустить газ из редуктора

8. Вывернуть регулировочный винт, освободить рабочую пружину.

9. Снять редуктор с баллона и положить на хранение в чистом месте, исключающем попадание масла, жира и других загрязнений на редуктор.

10.Ответить на контрольные вопросы.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Стальные баллоны малой и средней емкости для газов на давление до 20 МПа (200 кгс/см2) должны соответствовать требованиям существующих нормативных документов.

Баллоны имеют различную вместимость газов с определенным давлением. Баллоны объемом до 12 дм3 (литров) относятся к баллонам малой емкости. Баллоны объемом от 20 до 50 дм3 относятся к баллонам средней емкости.

Баллоны, предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов при температуре от —50 до +60 °С, изготавливают из бесшовных труб.

Баллоны, рассчитанные на рабочее давление 10, 15 и 20 МПа (100, 150 и 200 кгс/см2), изготавливают из углеродистой стали, а баллоны, рассчитанные на рабочее давление 15 и 20 МПа (150 и 200 кгс/см2) – из легированной стали.

Наибольшее распространение имеют баллоны емкостью 40 дм3.

Требования к баллонам для сжатых газов регламентируются правилами Госгортехнадзора. Баллоны окрашивают снаружи в условные цвета, в зависимости от рода газа.

По требованию заказчика баллоны могут не окрашиваться. Тем не менее клеймо должно быть отчетливо видно на сферической части у горловины баллона.

Часть верхней сферы баллона не окрашивают и на ней выбивают паспортные данные: товарный знак предприятия-изготовителя; номер баллона; дата (месяц, год) изготовления и год следующего испытания, которые проводятся каждые пять лет; масса порожнего баллона в кг; емкость баллона в дм3; клеймо ОТК.

Существуют некоторые особенности, связанные с материалом корпуса вентилей баллонов и направлением резьбы боковых штуцеров, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1. Материалы корпусов вентилей баллонов и направление резьбы боковых штуцеров

Редукторы служат для понижения давления газа, отбираемого из баллона или газопровода, и поддержания этого давления постоянным, независимо от снижения давления газа в баллоне.

Корпуса редукторов окрашиваются в тот же цвет, что и баллоны.

Перед присоединением редуктора к вентилю баллона необходимо продуть штуцер вентиля; убедиться в исправности прокладки на штуцере редуктора и резьбы накидной гайки редуктора, в отсутствии на них загрязнений.

Последовательность действий в обращении с редукторами: (1) снятие клапана; (2) продувка вентиля; (3) закрепление накидной гайки; (4) установка рабочего давления по манометру.

При перерывах в работе необходимо ослабить пружину редуктора, выпустить газ из горелки и вращать регулирующий винт редуктора против часовой стрелки до тех пор, пока давление газа по манометру низкого давления не будет равно нулю. После этого закрывают вентиль баллона.

Манометры редуктора должны быть исправны и проверены (смотрите клеймо ГОСПОВЕРИТЕЛЯ). Ремонт редукторов и манометров осуществляют только специализированные мастерские или лаборатории КИП предприятий, имеющие специальное оборудование, обученных и аттестованных специалистов и разрешение на проведение ремонтных работ от Государственной метрологической службы.

Контрольные вопросы:

1. На какие емкости и давления изготавливаются баллоны для хранения и перевозки сжатых газов?

2. Каково назначение редукторов?

3. В какие цвета окрашивают редукторы

Лабораторная работа №1. Выбор сварочных материалов.

Цель работы: изучить принципы выбора сварочных материалов для частично механизированной сварки

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Ответить на контрольные вопросы.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

К сварочным материалам при сварке в защитных газах относятся защитные газы и сварочные проволоки.

Стальная сварочная проволока, предназначенная для сварки и наплавки, изготавливается по ГОСТ 2246-70. Стандартом предусматривается около 77 марок сварочной проволоки различного химического состава: 6 марок низкоуглеродистой проволоки, 30 марок легированной проволоки и 41 марка высоколегированной проволоки.В легированной проволоке содержится от 2,5 до 10% легирующих компонентов, в высоколегированной - свыше 10%.

Правильный выбор проволоки позволяет существенно повысить производительность, а также качество самой сварки и сварного шва.Несмотря на большое количество различных марок проволоки для сварки полуавтоматом, в производстве и строительстве широко используют для работы всего несколько. Остальные – это марки специальные, или узкопрофильные. При изготовлении к ним предъявляют особенные требования. Такая проволока предназначается для проведения сварочных работ при строительстве научных комплексов и лабораторий, объектов атомной промышленности и для других современных отраслей промышленности, которые используют высокие технологии.

В настоящее время применяются технологии, позволяющие проводить сварку полуавтоматами не только в нейтральной среде защитного газа, но и при помощи проволоки, под слоем флюса. Тип применяемой проволоки, её диаметр и марка всегда зависят от толщины и химического состава конструкций и деталей, подлежащих сварке. В связи с этим, сварочная проволока для полуавтоматов делится на три основные категории: низкоуглеродистая – такие марки проволоки, как Св-08АА, Св-08, Св-10ГА, Св-08ГА и Св-10Г2; легированная – марки проволоки Св-12ГС, Св-08ГС, Св-10ГН, Св-08Г2С, а также Св-08ГСМТ и др.; высоколегированная – марки Св-10Х11НВМФ, Св-12Х11НММФ, Св-Х13,Св-20Х13 и др.

Если знать маркировку, то одного взгляда на название будет достаточно, чтобы узнать её состав. Таким образом, название Св-08Г2С говорит о следующем: Аббревиатура Св обозначает, что данная проволока сварочная. Буквы и цифры, идущие следом, рассказывают о содержании составляющих элементов в той или иной проволоке. Далее, цифры 08 говорят о массе углерода в сотых долях процента, в этом случае здесь 0,08%. Г – сообщает о том, что в состав проволоки входит марганец, следующая цифра 2 говорит о двухпроцентном его содержании. Буква С указывает на кремний в составе проволоки, если далее цифр нет, то его содержание не превышает 1%.
А – стоящая в конце маркировки, означает, что эта проволока с уменьшенным содержанием вредных веществ, вроде серы или фосфора, а две буквы (АА) говорят о том, что проволока содержит минимум вредных примесей, а сама проволока сделана из металла высокой очистки. Кроме того, внутри маркировки А показывает наличие в составе азота. Х и Н – (хром, никель), в основном используются как легирующие добавки, в том случае, если изготавливается сварочная проволока для нержавейки.

Остальные элементы, встречающихся в маркировках: В — вольфрам; Т — титан; Ю — алюминий; Ф — ванадий; Б — ниобий; Д — медь; М — молибден; С — кремний; Ц — цирконий.

Можно выделить несколько самых известных производителей проволоки для сварки. Это Компания ООО «Петромет», выпускающая такие популярные в нашей промышленности марки проволоки, как Св-08ГСНТи Св-08Г2С, Св-08ГНМ, Св-08ХМ и др. ООО «Свармонтажстрой», производство которого основано на ряде иностранных технологий и качество выпускаемых изделий соответствует основным международным нормам. Московский производитель ООО «Велд – Метиз».

Номинальные диаметры проволоки применяемой для сварки полуавтоматом имеют размеры от 0,3 мм до 12 мм. Всего существует 17 стандартных диаметров. Предварительно, при сварке автоматом выбирают проволоку диаметром до 5 мм, а при полуавтоматической, механизированной – до 2 мм, в основном её диаметр зависит от толщины металла. Для достижения требуемого качества сварочного шва, при сварке деталей и конструкций из легированных и высоколегированных сталей, химический состав самой проволоки обязательно должен быть таким, чтобы в получаемом шве содержание углерода ограничивалось 0,10 – 0,12%, а кремния было менее 0,5%. Для сварки специализированных сталей применяются высоколегированные аустенитные и ферритные сварочные проволоки. Однако аустенитная высоколегированная сварочная проволока для полуавтоматов после волочения нагартовывается (нагартовка – наклёп) и становится более жёсткой, а её пластичность снижается. В связи с этим подача проволоки такого малого диаметра от 2 – 3 мм по шлангам при сварке полуавтоматом, облегчается, в отличие от подачи проволоки большего диаметра.

Защитный газ является немаловажным компонентом, обеспечивающим производительность и достойное качество сварочного процесса. Наименование защитного газа говорит само за себя, он нужен для защиты твердеющего расплавленного сварочного шва от окисления, а также от имеющейся в воздухе влаги и примесей, способных снизить устойчивость шва к коррозийным процессам, привести к возникновению пор и ослабить прочность шва, повлияв на геометрию сварного соединения.

В качестве защитных газов, применяемых для сварки, используются инертные и активные газы, а также их смеси.

1. Инертные газы для сварки. Инертными именуются газы, которые не способны к химическим реакциям и практически не растворяются в металлах. Атомы таких газов наделены наружными электронными оболочками, заполненными электронами, чем и объясняется их химическая инертность. К ним относятся аргон, гелий и их смеси.

Аргон (Ar) — инертный газ, не вступающий в химические реакции с расплавленным металлом и иными газами в зоне горения дуги. К достоинствам этого инертного газа относится то, что он на 38% тяжелее воздуха, аргон вытесняет его из зоны сварки и надежно изолирует сварочную ванну от контакта с атмосферой. Чаще всего Ar применяется в качестве защитного газа в процессе аргонодуговой TIG сварки, MIG/MAG сварки. Примеры свариваемых металлов при помощи аргона и особенности применения приведены ниже в таблице 1.

Аргон как защитный газ востребован:

- в строительстве и машиностроении (при сварке деталей из высоколегированной стали; оперативная резка металлов, включая и толстые листы тугоплавких металлов);

- в горнодобывающей промышленности и металлургии (выплавка металлов; удаление газовых включений из жидкой стали).

Гелий (He) как и Ar является химически инертным, но отличается от него тем, что гораздо легче воздуха, что делает защиту сварочной ванны более сложным процессом, требующим больших затрат защитного газа. Гелий применяется как инертный защитный газ в ходе сварки нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов, активных и химически чистых материалов. Он обеспечивает повышенное проплавление, в связи с чем, иногда используется с целью проплавления толстых металлических листов или получения шва специальной формы. Но из-за повышенного расхода и высокой стоимости гелия в сравнении с аргоном сфера его применения достаточно ограничена.

Гелий (He) как защитный газ используется:

- при сварке нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов, химически чистых и активных материалов.

1.1. Инертные газовые смеси включают обычно аргон и гелий. Имея большую плотность, чем гелий, такие смеси обеспечивают более надежную защиту металла сварочной ванны от воздуха.

Если необходимо сварить химически активные металлы часто применяют инертную смесь, содержащую 60—65 об. % He, 40-35 об. % Ar. Инертные газовые смеси заметно дороже чистого аргона, но обеспечивают более интенсивное выделение теплоты электрической дуги в месте сварки. Это является значимым при полуавтоматической сварке металлов, характеризующихся высокой теплопроводностью.

2. Активные газы для сварки. Это газы, обеспечивающие защиту сварки от доступа воздуха и при этом вступающие в химические реакции со свариваемым металлом или физически растворяющиеся в нем.

Углекислый газ (CO2) (двуокись углерода) является бесцветным не ядовитым газом, растворимым в воде, он тяжелее воздуха. Газ углекислый для сварки не должен иметь минеральных масел, глицерина, сероводорода, соляной, серной и азотной кислоты, спирта, эфиров, аммиака, органических кислот и воды. Из-за редкости сварочной углекислоты 1 сорта для сварки применяется сварочная углекислота 2 сорта и пищевая углекислота. Но, повышенное содержание водяных паров в такой углекислоте при сварке ведет к возникновению пор в швах и снижению пластических свойств сварного соединения.

В сварочном процессе может использоваться и твердая двуокись углерода, соответствующая ГОСТ 12162—66 двух марок — пищевая и техническая. При сварке низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей применяется так же газовая смесь углекислого газа с кислородом (СО2 + + О2). Используют смесь, которая включает 30 об. % кислорода. Смесь СО2 + О2 оказывает более интенсивное окисляющее действие на жидкий металл, в отличие от чистого углекислого газа.

Углекислый газ в качестве защитного применяется:

- в строительстве и машиностроении (электросварка; процессы тонкой заточки, холодная посадка частей машин)

Кислород (O) включен в газовые смеси СО2 + О2 и Аr + О2. Это бесцветный газ, не имеющий запаха, поддерживающий горение. В случае охлаждения до температуры -183 гр. Цельсия кислород превращается в подвижную жидкость голубого цвета, а при температуре -219 гр. Цельсия замерзает. Кислород гарантирует очень широкий профиль сварного шва, характеризующийся неглубоким проплавлением, а также обеспечивает высокоетепловложение на металлической поверхности. Кислородо-аргонные смеси отличаются особым профилем проплавления сварочного шва, напоминающим «шляпку гвоздя».

Кислород как защитный газ бывает необходим:

- в строительстве и машиностроении (кислородно-ацетиленовая газорезка и газосварка металлов, наплавка и напыление металлов, плазменный раскрой металлов)

Водород (H) не имеет цвета, запаха и является горючим газом. Водород не подходит для мартенситных или ферритных сталей из-за образования трещин, он может использоваться в концентрации от 30 до 40% с целью плазменной резки нержавеющей стали - для повышения мощности и уменьшения шлака.

- Водород нашел применение при атомно-водородной сварке.

Азот (N) - газ без цвета и запаха, который не горит и не поддерживает горение. В соответствии с ГОСТом 9293—59, азот бывает четырех сортов: электровакуумный, газообразный газообразный 1-го сорта, газообразный 2-го сорта и жидкий. Включение азота в этих сортах должно быть соответственно не менее об.%: 99,5; 99,9; 99 и 96. Главной примесью в каждом из них является кислород.

Азот в качестве защитного газа чаще всего используется:

- при сварке меди.

2.1. Смеси инертных и активных газов все чаще используются в процессе сварки плавящимся электродом сталей различных классов по причине их технологических преимуществ. К ним относятся:

- высокая стабильность дуги, благоприятный характер переноса электродного металла через дугу,

- меньшая, если сравнивать с активными газами степень химического воздействия на металлическую поверхность сварочной ванны.

Добавка к аргону незначительного количества кислорода либо иного окислительного газа существенно увеличивает устойчивость горения дуги, и улучшает качество образования сварных соединений. Кислород в атмосфере дуги обеспечивает мелкокапельный перенос электродного металла.

### Выбор газа для определенного типа свариваемого металла

Какой газ используется при сварке того или иного металла, один из самых часто встречаемых вопросов новичков в сварке на тематических форумах. Примеры применения разнообразных защитных газов и газовых смесей для сварки различных металлов приведены в таблице.

| Свариваемый металл | Защитный газ, используемый при сварке | Особенности процесса сварки |
| --- | --- | --- |
| Углеродистая сталь | 75% Ar+25% CO2 | Большая скорость сварочного процесса без прожогов металла толщиной до 3 мм, минимум деформации и брызгообразования |
|  | CO2 | Глубокое проплавление, большая скорость сварки |
| Нержавеющая сталь | 90% He+7,5% Ar+2,5% CO2 | Отсутствие окисления свариваемого металла и прожога, небольшая околошовная зона, |
| Низколегированная сталь | 60-70% He+25-35% Ar+4,5% CO2 | Высокая ударная вязкость, минимальная реакционная способность, |
|  | 75% Ar+25% CO2 | Достаточная прочность, небольшое набрызгивание по контуру сварного соединения, высокая устойчивость дуги. |
| Алюминий и его сплавы | Ar | Стабильная дуга и отличная передача электродного материала в ходе сварочного процесса деталей толщ.до 25 мм |
|  | 35% Ar+65 % He | Большее тепловложение, в сравнении со сваркой чистым аргоном, улучшенная характеристика слияния, используется при сварке металла толщ. 25- 76 мм |
|  | 25% Ar+75 % He | Максимум тепловложения, незначительная пористость, используется при сварке металла более 76 мм |
| Магниевые сплавы | Ar | Безупречное качество шва (чистота) |
| Нержавеющая сталь | Ar-1% O | Улучшенная стабильность дуги, хорошее слияние контура валика сварного шва, более жидкая управляемая сварочная ванна, минимальные прожоги при сварке тяжелых нержавеющих сталей |
|  | Ar+2% O | Устойчивая дуга, слияние и скорость сварки, чем при содержании 1 % кислорода, используется для сваривания тонких нержавеющих сталей |
| Углеродистая сталь | Ar+1-5% O | Улучшенная стабильность дуги, отличное слияние контура валика сварного шва, более жидкая управляемая сварочная ванна, минимум прожогов, скорость сварки больше в сравнении со сваркой чистым аргоном |
|  | Ar +3-10% | Красивый сварной шов, сварка только с позиционированием электрода, минимальное брызгообразование |
| Низколегированные стали | Ar+2% O | Незначительный риск прожога, прочность сварного шва |
| Титан | Ar | Хорошая стабильность дуги |
| Медь, никель и их сплавы | Ar | Отличается хорошим слиянием, уменьшенной текучестью металла, используется для сварки металла толщ.до 3 мм |
|  | Ar+80-75% He | Характеризуется повышенным тепловложением |
| Медь, стали duplex |  |  |
|  | N | Востребован для защиты корня шва. Уменьшает образование оксидных пленок в корне шва |

Контрольные вопросы:

1.Как маркируется сварочная проволока?

2.При каких условиях в качестве защитного газа используется азот?

3. Назовите преимущества использования смеси инертных и активных газов?

Практическая работа №3. Сварка в среде углекислого газа низкоуглеродистой стали.

Цель работы: ознакомиться со сваркой плавящимся электродом в среде защитных газов. Приобрести навыки управленияполуавтоматомипроцессом частично механизированной сварки плавящимся электродом в углекислом газе.
Оборудование:Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальные пластины, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить пластины от загрязнений стальной щеткой;

3.Зажеч сварочную дугу и произвести наплавку валиков на пластину «углом назад» и «углом вперед»;

4.Выполнить зачистку пластин;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Частично механизированная сварка плавящимся проволочным электродом в углекислом газе относится к группе электродуговых способов сварки в средезащитных газов, в которую входят: автоматическая сварка плавящимсяэлектродом в углекислом газе, в инертных газах, в смесях углекислого газа саргоном с добавками кислорода, и сварка самозащитнымипорошковымипроволоками. Эти способы сварки находят всё более широкое применение в

промышленности, с успехом заменяя ручную электродуговую – электродамис покрытием и автоматическую под флюсом.

Частично механизированная сварка плавящимся электродом в углекислом газе ив смесях с кислородом и аргоном применяют при изготовлении изделий изнизко - и среднеуглеродистых, низко-среднелегированных и легированныхсталей. Благодаря своим преимуществам она успешно заменяет ручнуюэлектродуговую сварку электродами с покрытием, как на производстве, так ив строительстве. Частично механизированная сварка в среде углекислого газаисключительно эффективна при сварке тонколистовых сталей, где газовая иэлектродуговая сварка широкого применения не находят.

Источник энергии для дуговых способов сварки в защитных газах – электрическаясварочнаядуга,представляющаясобоймощный,электрическийдуговойразряд,характеризующийсястабильностьювозможностью его регулирования по мощности и времени действия. Дугасостоит из столба с температурой плазмы 7000…10000С°, факела сплазменными потоками, катодного и анодного активных пятен, в которыхметалл нагревается до температур 2000и 3000 С° соответственно.

При сварке плавящимся электродом дуговой разряд существует между концом непрерывно расплавляемой сварочной электродной проволоки иизделием. Жидкий металл на торце электродной проволоки силамиповерхностного натяжения стягивается в каплю, которую, электромагнитныесилы переносят в сварочную ванну. В зависимости от диаметра электродной проволоки и параметров режимасварки изменяется перенос металла и формирование шва.

При струйном переносе достигается минимальное разбрызгивание и лучшее формирование шва. Крупнокапельный перенос приводит кусиленному разбрызгиванию металла, ухудшению качества шва инеобходимости выполнения специальных мероприятий для исключенияприварки брызг к металлу свариваемого изделия. Сварку в углекислом газесталей толщиной до 3 мм выполняют тонкой проволокой при короткой дуге спериодическими замыканиями. Такой режим называют циклическим.

Режимы струйного и крупнокапельного переноса применяют при сваркеметалла толщиной более 3 мм. Они связаны со сравнительно высокойэнергией дуги, большим объёмом жидкого металла сварочной ванны,ограничивающим сварку нижним и горизонтальным пространственными положениями.

Для защиты сварочной ванны, уменьшения разбрызгивания и улучшенияформирования шва при струйном и крупнокапельном режимах, используютсясмеси углекислого газа с инертными газами и с небольшими добавкамикислорода.

Для удаления кислорода и получения качественного металла в сварномшве необходимо в зоне дуги и в сварочной проволоке иметь достаточноеколичествораскислителейSi, Mn, Ti и других элементов. Поэтому для сваркив СО2 разработаны специальные сварочные проволоки с содержанием Si и Mnмарок: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ХГС и др.

Благодаря хорошемураскислению металла сварочной ванны качествосварных швов лучше, чем при сварке покрытыми электродами (они содержатменьше кислорода, азота, водорода, а также неметаллических включений).При этом образующиеся оксиды кремния и марганца, не растворимые вжидкой стали и образуют на поверхности шва тонкую плёнку шлака, легкоудаляемую металлической щеткой.

Для частично механизированной сварки используется сварочнаяпроволокадиаметром 0,5÷2,0 мм. Марка сварочной проволоки выбирается в зависимости от свариваемого материала.

Защитный газ выбирается в зависимости от свариваемого материала.Используют защитные газы: углекислый газ, смеси его с аргоном и скислородом. Углекислый газ для сварки поставляется в стальных баллонахчерного цвета емкостью 40 литров, под рабочим давлением 20 МПа в жидкомвиде. При испарении образуется около 13 м3газа.

К параметрам режима сварки в углекислом газе относят: родэлектрического тока и полярность, силу сварочного тока, напряжениедуги, скорость сварки, расход защитного газа, диаметр электроднойпроволоки, скорость подачи проволоки, вылеты конца электрода изконтактного токоподводящего мундштука и из сопла горелки, наклоныэлектрода относительно продольной оси шва. При частично механизированной сварке в углекислом газе обычно применяют постоянный ток обратнойполярности, так как сварка током прямой полярности приводит кнеустойчивому горению дуги и уменьшению коэффициента наплавки.Диаметр электродной проволоки и параметры режима сварки выбираютв зависимости от толщины свариваемого металла.

С увеличением силы сварочного тока увеличивается глубина провара иповышается производительность процесса сварки. Чем длиннее дуга, тембольше напряжение. Чем короче дуга, тем стабильней процесс сварки,меньше разбрызгивание и выше качество шва. С увеличением напряжениядуги увеличивается ширина шва и уменьшается глубина его провара.

Скорость подачи электродной проволоки подбирают так, чтобыобеспечивалось устойчивое горение дуги при выбранном напряжении.С увеличением вылета электрода из токоподводящего мундштукаухудшается устойчивость горения дуги и формирование шва, а такжеувеличивается разбрызгивание. При сварке с малым вылетом из соплагорелки затрудняется наблюдение за процессом сварки и подгораетконтактный наконечник. При чрезмерном увеличении этого расстояниявозможно загрязнение металла шва кислородом и азотом воздуха, иобразование в нём пор.

Для получения хорошего качества сварных швов необходимымусловиемявляется поддержание постоянной длины дуги.

Наклон электрода относительно шва оказывает большое влияние наглубину провара и качество шва. В зависимости от угла наклона сваркуможно производить углом назад и углом вперёд. При сварке углом назад в пределах 5 – 10 град. улучшается видимостьзоны сварки за дугой, повышается глубина провара и наплавленныйметаллполучается более плотным.

При сварке углом вперёд лучше наблюдать за свариваемыми кромками инаправлять электрод точно по зазору. Ширина валика при этом возрастает, аглубина провара уменьшается. Этот способ рекомендуется применять присварке тонкого металла, где существует опасность сквозного прожога.

Чтобы в наплавленном металле не было пор, кромки сварных соединенийнеобходимо зачищать от ржавчины, грязи, масла и влаги на ширину до 30 ммпо обе стороны от зазора. Окалина практически не влияет на качествосварного шва, поэтому детали даже после газовой резки могут свариватьсясразу после зачистки шлака.

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2. Провести сравнительную характеристику валиков наплавленных «углом назад» и «углом вперед»

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Для каких сталей применяют частично механизированную сварку в защитных газах?

2.Какие газы используют для защиты расплавленного металла сварочной ванны?

3.Назовите параметры режима частично механизированнойсварки в защитном газе?

4.Как влияет вылет электрода на процесс сварки?

Практическая работа №4. Сварка пластин в вертикальном положении на подъем и на спуск.

Цель работы: освоить технику частично механизированной сварки в вертикальном положении на подъем и на спуск.

Оборудование:Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальные пластины, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить пластины от загрязнений стальной щеткой;

3.Выполнить сварку пластин методами «треугольник», «лестница», «елочка».

4.Выполнить зачистку пластин;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

6. Ответить на контрольные вопросы.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Сварка вертикальных швов более сложна в технологическом плане, чем работа в горизонтальной плоскости. Расплавленный металл очень текуч и под воздействием силы тяжести просто оплывает вниз.

При сварке в вертикальном положении возможны такие проблемы, как непровар металла или, наоборот, подрез. Они возникают вследствие выбора не соответствующего по силе тока. При непроваренном металле расплав разбрызгивается вокруг и растекается по поверхности. Подрезка образуется в виде канавки в шве, когда слишком мощная дуга вырезает материал из зоны сварки.

Полуавтомат требует тщательного контролирования сварочного процесса. Здесь важны и выбранные положения держателя, и техника сварки. При использовании защитного газа в полуавтоматической сварке уменьшается количество брызг и подтеков, но такое соединение будет дороже по себестоимости.

Главное преимущество в том, что можно уменьшить скорость подачи проволоки, а значит замедлить процесс перегрева металла. В итоге, при должной практике с полуавтоматическим сварочным аппаратом можно уменьшить стекание расплава вниз. Для подобного эффекта с использованием ручной сваркой используют специальные электроды, ускоряющие кристаллизацию металла.

Сварка вертикальных швов требует применения специальной технологии и техники:

- Если толщина металла изделия до 3 миллиметров, то сварку лучше всего вести сверху вниз.

- При деталях со стенками от 3 мм и более шов ведут наоборот, снизу вверх.

- Горелку полуавтомата располагают под углом в 45 градусов к поверхности.

- Ток нужно снизить, как и скорость подачи проволоки (процесс плавления происходит быстрее, чем при ручной варке).

При сварке вертикальных швов полуавтоматом, нужно руководствоваться тремя главными правилами: выдержать нужную длину дуги (короче), обеспечить равномерное движение держателя и установить нужный угол к свариваемым поверхностям.

Для выполнениявертикальногошва, необходимо придерживаться нескольких принципов вертикальной сварки:

- Если сварочные работы производятся на переменном токе, тогда обязательно начинать необходимо снизу. При этом кратер шва наполняется материалом так, что создает объемный валик, который параллельно служит некоторой подставкой для плавленого металла, находящегося немного выше. Таким образом и заполняется шов.

- При электродуговой методике металл в кратере шва при вертикальном положении должен застывать намного быстрее. Для этого лучше делать небольшие капли. Добиться такого эффекта очень просто, сократив дугу (расстояние между изделием и электродом).

Сварка вертикальных швов может производиться по нескольким методикам:

- «Треугольник» — это технология, применяемая для тонкого металла, толщиной не более 2 мм. Она основана на стандартном принципе ведения проводника снизу вверх. При этом расплавленный металл находится выше застывшего, который уже образовал небольшой валик и не позволяет новым каплям стекать по дорожке вниз. При выполнении вертикальных швов инвертором необходимо правильно перемещать проводник, чтобы сварочная ванна получилась немного под углом. Собственно отсюда и пошло название данного способа – треугольник.

- «Лестница» используется в том случае, когда между спаиваемыми деталями образуется слишком большой зазор. Сам рабочий процесс заключается в следующем: необходимо совершать переходы от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. Лучше всего это реализовывать способом снизу вверх без отрыва дуги. Таким образом, получается так называемая лестница. В результате валик получается не плавный, а с острыми краями. Такой тип соединения деталей считается самым легким.

- «Елочка».Данная технология идеально подходит для сварки полуавтоматом с зазором не более 2-3 мм. В этом случае электрод нужно перемещать по определенной траектории. И в результате получится шов как елочка. Начинать необходимо от одной из сторон и вести его по стенке кромки на себя. Когда наплавится металл нужно опустить электрод и немного остановиться, чтобы проплавить изделие. Таким же образом нужно сделать и с другой стороны. Так продолжать по направлению вверх вдоль всей дорожки. Самое главное – не допустить растекания капель.

Контрольные вопросы:

1.В чем заключается сложность сварки швов в вертикальном положении?

2.При какой толщине металла допускается сварка вертикальных швов сверху вниз?

3.Назовите параметры режима частично механизированнойсварки в защитном газе?

4.Назовите способы сварки вертикальных швов?

Практическая работа №5. Сварка стыка трубы под углом 45 градусов.

Цель работы: освоить технику сварки стыка трубы под углом 45 градусов неповоротным способом.

Оборудование:Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальная труба, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить трубы от загрязнений стальной щеткой;

3.Выполнить сварку стыка труб

4.Выполнить зачистку сварных швов;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Особенность сварки заключается в расположении шва в пространстве. Необходимо иметь навык в сварке швов во всех пространственных положениях.

Корень шва.

Рассмотрим рисунок 1. Валик - 1 выполняется узким валиком с потолочного положения. Сварочный ток - в диапазоне 80-95 А на все положения. Труба делится на 2 участка вертикальной осью. Каждый участок на три (I, II, III) положения. Положение I - потолочно-горизонтальное, положение II - ветикально-горизонтальное и положение III- нижнее.

Наклон электрода при сварке потолочно-горизонтального положения выдерживать под 90° к обоим поверхностям трубы. Сварку начинать «углом назад». После прохода самой нижней части шва переходить на сварку «углом вперед». При сварке вертикально-горизонтального положения (II) сварочную ванну поддерживать так, как при сварке вертикальных швов, только с постоянным смещением по горизонтали 1-го участка влево, 2-го участка вправо. Сварку производить «углом вперед». Сварку положения III заканчивать, как нижнее положение, с наклоном электрода 90° к поверхности трубы.

Рисунок 1. Корень шва.

Наклон электрода при сварке потолочно-горизонтального положения выдерживать под 90° к обоим поверхностям трубы. Сварку начинать «углом назад». После прохода самой нижней части шва переходить на сварку «углом вперед». При сварке вертикально-горизонтального положения (II) сварочную ванну поддерживать так, как при сварке вертикальных швов, только с постоянным смещением по горизонтали 1-го участка влево, 2-го участка вправо. Сварку производить «углом вперед». Сварку положения III заканчивать, как нижнее положение, с наклоном горелки 90° к поверхности трубы.

Заполнение разделки.

Рекомендуются два варианта:

Первый вариант. Второй валик (второй слой) выполняется в один проход повышенном сварочном токе, проплавляя и соединяя нижнюю кромку-корневой валик - и верхнюю кромку. Скорость сварки меньше, чем при сварке корневого валика. Манипулирование горелкой - поперечное, минимальное.

Второй вариант. Второй слой (рис. 1) выполнять следующим образом. Потолочная и нижняя зоны выполняются в несколько проходов в зависимости от ширины разделки. Вертикальная зона выполняется в один проход. Первый валик (2) потолочного положения выполняется на нижнюю часть разделки, которая является как бы полочкой, как наплавка в потолочном или горизонтальном положении до положения (вертикально-горизонтального), когда необходимо переходить на вертикальную сварку. Второй валик (3) начинать, отступив от начала первого валика на 5-10 мм, который является площадкой для второго. Техника сварки та же, что и первого валика. Выйдя на горизонтальный уровень (2-го) валика (нежелательно в этом месте делать остановку или замену электрода), начать сварку по всей ширине разделки, проплавив кратер первого валика. Техника сварки как вертикальных швов, только с каждым шагом манипулирование горелкой, помимо подъема, производить, смещая ее по горизонтали, стараясь сохранить ширину слоя, набранную в потолочном положении двумя валиками. Таким способом сварку производить до положения (нижнего), когда возникает трудность управлять жидкой ванной по всей ширине. В этом случае необходимо перейти на сварку в несколько проходов так же, как и в потолочном положении. Первый валик закончить за горизонтальной линией как можно дальше, но не допуская подтека и нависания на предыдущий шов другого участка. Последующий валик закончить чуть раньше на 5-10 мм, чем первый. Каждый предыдущий валик является площадкой для последующего, это способствует нормальному управлению сварочным процессом. В той же последовательности выполнить вторую половину стыкового соединения (2-го участка), предварительно (при необходимости) зачистив, подрубив начало и окончание каждого прохода. Последующие слои (рис. 2) выполняются так же, не забывая оставлять в каждом слое незаполненную разделку между предпоследним валиком и верхней кромкой разделки в потолочной и нижней зоне. При сварке больших толщин зона вертикально-горизонтальная при большой ширине разделки выполняется также в несколько проходов.

рисунок 2. Сварка последующих слоев.

рисунок 3. Сварка  лицевого слоя.

Рекомендуемый метод позволяет качественно и производительно (в связи с применением повышенной величины сварочного тока) выполнять стыковое соединение трубы под 45°.

Лицевой слой.

Лицевой слой выполняется с той же техникой сварки, что и заполнение разделки. Последний валик (7) выполнить, не допустив подреза в верхней части шва. Валики 1, 3, 4 и 6 являются как бы дополнительными для сохранения ширины шва в потолочном и нижнем положениях.

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.В чем заключается особенность сварки труб под 45 градусов?

2.Какие пространственные положения сварного шва присутствуют при данной сварке труб?

Практическая работа №6. Сварка неповоротного стыка труб в горизонтальном положении.

Цель работы: освоить технику сварки неповоротного стыка труб в горизонтальном положении.

Оборудование:Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальная труба, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить трубы от загрязнений стальной щеткой;

3.Выполнить сварку стыка труб

4.Выполнить зачистку сварных швов;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

При сооружении трубопроводов сварные стыки труб могут быть поворотными, неповоротными и горизонтальными (рис.1).

Рис. 1. Сварные стыки труб:
а - поворотный, б - неповоротный, в - горизонтальный

Перед сборкой и сваркой трубы проверяют на соответствие требованиям проекта, по которому сооружается трубопровод, и техническим условиям. Основные требования: наличие сертификата на трубы, отсутствие эллипсности труб, отсутствие разностенности труб, соответствие химического состава и механических свойств металла трубы требованиям, указанным в технических условиях или ГОСТах.
При подготовке стыков труб под сварку проверяют перпендикулярность плоскости реза трубы к ее оси, угол раскрытия кромок и величину притупления. Угол раскрытия шва должен составлять 60-70°, а величина притупления 2-2,5 мм (рис.2). Фаски снимают с торцов труб механическим способом, газовой резкой или другими способами, обеспечивающими требуемую форму, размеры и качество обрабатываемых кромок.

Рис. 2. Подготовка кромок труб под сварку при толщине стенок 8-12 мм

Разностенность толщин стенок свариваемых труб и смещение их кромок не должны превышать 10% толщины стенки, но быть не более 3 мм. При стыковке труб должен обеспечиваться равномерный зазор между соединяемыми кромками стыкуемых элементов, равный 2-3 мм.
Перед сборкой кромки стыкуемых труб, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности на длине 15-20 мм очищают от масла, окалины, ржавчины и грязи.

Прихватки, являющиеся составной частью сварного шва, выполняют те же сварщики, которые будут сваривать стыки, с применением тех же электродов. При сварке труб диаметром до 300 мм прихватка выполняется равномерно по окружности в четырех местах швом высотой 3-4 мм и длиной 50 мм каждая. При сварке труб диаметром более 300 мм прихватки располагают равномерно по всей окружности стыка через каждые 250-300 мм.

При сборке горизонтальных стыков труб нет необходимости полностью снимать кромки нижней трубы, достаточно лишь раскрыть ее на угол 10-15°, что улучшает процесс сварки без изменения ее качества (рис. 3, а). При сборке неответственных трубопроводов на нижней трубе фаска совсем не снимается (рис. 3, б).

Рис. 3. Схема разделки кромок горизонтальных стыков ответственных (а) и неответственных (б)трубопроводов и их сварки (в), цифрами указан порядок наложения слоев

Лучшим методом сварки горизонтальных стыков является сварка отдельными валиками небольшого сечения.

Сварка корневого валика на трубе (стык).  Сварочный ток выбирается в зависимости от толщины основного металла, зазора между кромками и толщины притупления и лежит в минимальном или среднем диапазонах. Наклон горелки к вертикальной плоскости нижней трубы составляет 80–90°, а по отношению к направлению сварки должен выдерживаться в зависимости от проплавления обратной стороны корня шва. При сварке углом назад достигается максимальное проплавление; углом вперед – минимальное. Длину дуги необходимо выдерживать короткой при недостаточном проплавлении или средней при нормальном проплавлении.

Скорость сварки определяется по объему сварочной ванны.показаны дефекты в корне шва с обратной стороны при чрезмерной полноте валика. Чем больше полнота корневого валика, тем дольше в жидком состоянии находится металл шва и тем больше размеры дефектов. Скорость сварки необходимо подобрать такую, чтобы обе кромки хорошо сплавлялись, а валик был нормальным, не выпуклым.

Второй корневой валик выполняют во всю ширину, проплавляя первый корневой валик и захватывая кромки обеих труб.

Заполнение разделки начинается с нижней кромки, которая является площадкой, что позволяет применить более производительные методы сварки.

Третий валик горизонтального шва рекомендуется выполнять на повышенных режимах. Сварочный ток в среднем или максимальном диапазоне. Наклон горелки 70–80° к поверхности кромки нижней трубы. Сварку производят под прямым углом или углом назад, в зависимости от расположения шлака.

Скорость сварки надо выбрать такую, чтобы валик получился с выпуклостью («горбинкой»), как при сварке в нижнем положении, что создает полочку, которая и позволит следующий валик сваривать на повышенных режимах. Центром дуги необходимо двигаться по нижнему краю второго корневого валика. Перед сваркой третьего валика необходимо, чтобы сварщик выбрал, каким должен быть по полноте третий валик, чтобы незаполненная разделка (между верхней кромкой разделки и выполненным швом) не получилась очень широкой для одного (четвертого валика) или очень узкой для двух валиков. Ширина от верхнего края третьего валика до верхней кромки должна остаться минимальной: в диаметр электрода с покрытием или чуть больше.

Наклон электрода при сварке четвертого валика составляет 80–90° к вертикальной поверхности нижней трубы. Основная масса шлака стекает в нижнюю часть шва, что позволяет производить сварку под прямым углом или под небольшим углом назад. Скорость сварки необходимо выбрать такую, чтобы сварочная ванна сплавляла верхнюю кромку разделки с вершиной третьего валика, проплавляя в центре второй валик.

Выполнение замков (начало и конец сварных валиков). Окончание сварки каждого валика необходимо производить после проплавления начала и захода на шов на расстоянии 20–30 мм. Каждый валик (слой) должен быть законченным по всему периметру без дополнительного перерыва. Каждый замок (начало каждого слоя) должен быть смещен один от другого не менее чем на 50 миллиметров.

При многопроходной и многослойной сварке труб больших толщин рекомендуется вести сварку по спирали, так как при этом уменьшается дефектность за счет сокращения количества замков (начало и конец сварки). При подходе к началу каждого валика рекомендуется произвести остановку сварки на расстоянии не менее 20 мм до начала валика, удалить шлак, при необходимости удалить поры, сточить высокое начало валика. Подойдя к началу валика, необходимо сделать задержку дуги, подплавляя начало. Зайти на валик и, не гася дуги, перевести электрод на верхний край предыдущего сварочного валика и продолжить изготовление уже второго валика и т. д., пока не закончится слой. Последний верхний валик каждого слоя необходимо выполнять после тщательной зачистки разделки от шлака, брызг и слоя нагара (выгоревших элементов).

Последний верхний валик, для плавного перехода к основному металлу, выполнять на более высокой скорости, чтобы он получился узким и плоским.

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:

1.Какие требования предъявляют к подготовке стыка труб?

2.Каковы особенности заполнения разделки при горизонтальном положении стыка?

Практическая работа №7. Частично механизированная сварка в смеси углекислого газа и аргона низкоуглеродистой стали.

Цель работы: ознакомиться со сваркой плавящимся электродом в среде смеси углекислого газа и аргона.
Оборудование:Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальные пластины, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить пластины от загрязнений стальной щеткой;

3.Произвести сварку стыкового и углового соединения  пластин;

4.Выполнить зачистку пластин;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

При сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей применение защитной смеси Аг + (18-25%) СО2 по многим параметрам более рационально, чем использование чистого Аг или СО2.

При сварке в чистом СО2 добиться струйного переноса без применения специальных мер не удается. При сварке в чистом Аr струйный перенос может быть достигнут при достаточно больших токах, применить которые не всегда возможно по технологическим причинам. При сварке в смеси Аr+СО2 струйный перенос достигается при значительно меньших токах, особенно при использовании импульсно-дугового процесса сварки (ИДС). Это объясняется тем, что наличие в смеси углекислого газа повышает давление в дуге, что не позволяет капли расти до больших размеров, как происходит при сварке в Аr на до критических токах.

Переход к мелкокапельному и струйному переносу улучшает формирование шва, уменьшается его выпуклость, валик имеет плавный переход к основному металлу, чешуйчатость шва минимальная. При сварке в смеси Аr+СО2 существенно уменьшается разбрызгивание электродного металла. На оптимальных токах можно достичь уменьшения разбрызгивания в 4-6 раз. Это в свою очередь существенно уменьшает затраты на зачистку металла.

По сравнению с чистым аргоном наличие окислительной среды в смеси тормозит образование пор путем уменьшения растворимости водорода в металле сварочной ванны. Кроме того, реакция окисления водорода при высоких температурах приводит к интенсивному выделению из расплавленного металла СО, поэтому в результате «кипения» сварочной ванны из нее лучше удаляются азот и водород.

По сравнению со сваркой в СО2 сварка в смеси Аг+СО2 позволяет улучшить показатели пластичности сварного шва. Испытания свидетельствуют, что показатели прочности при изменении состава защитной среды практически не меняются, а показатели пластичности (угол загиба) при сварке в смеси Аг+СО2 в 1,8 раза выше, чем при сварке в СО2. Существенно растет и ударная вязкость металла шва, так при температуре Т=233К (-40°С) ударная вязкость швов, сваренных в смеси Аг+СО2, в два раза выше, чем при сварке в СО2. Это показывает особую целесообразность применения смеси Аг+СО2 для сварки конструкций, эксплуатирующихся при отрицательных температурах в условиях переменных и ударных нагрузок.

Несмотря на то что смесь Аг+СО2 дороже чистого СО2, при выборе рациональной схемы снабжения предприятия смесью и с учетом затрат на зачистку металла от брызг, сварка в смеси Ar+СО2 в ряде случаев оказывается дешевле сварки в чистом углекислом газе.

На ряду с технологическими преимуществами сварка в смесях на основе Аr имеет улучшенные гигиенические и экологические показатели, вследствие меньшего количества выделяющихся вредных газов. Однако следует учитывать, что при сварке в среде Аr+СО2несколько увеличивается выделение озона, а также происходит более яркое свечение дуги.

Преимущества, которыми выделяется наиболее распространенный тип создания соединений в газовой среде – сварка в смеси аргона и углекислого газа:

- оптимальная форма сварочного шва;

- улучшенное расплавление металла в сварной ванне;

- повышенная прочность соединения;

- снижение нагрева;

- снижение уровня коробления свариваемых элементов;

- уменьшение брызг расплавленного металла при сварке;

- снижение трудозатрат на финишную обработку шва;

- отсутствие внутренних напряжений в сварном соединении;

- повышение ударной вязкости;

- снижение риска возникновения сквозного прожога при сваривании тонкостенных заготовок;

- увеличение скорости ведения сварочных работ;

- экономия расходных материалов, в том числе, сварочной проволоки;

- отсутствие необходимости дополнительного подогрева редуктора;

- получение устойчивой сварочной дуги;

- увеличение диапазона регулировок;

- меньшая зависимость от колебаний сетевого напряжения и скорости подачи сварочной проволоки;

- возможность оптимизации состава смеси к свариванию различных марок стали;

- возможность качественного соединения заготовок из нержавеющей стали;

улучшение условий работы сварщик за счет меньшего выделения дыма и аэрозолей.

Практическая работа №8. Сварка многослойных швов.

Цель работы: освоить технику и технологию сварки многослойных швов в среде смеси углекислого газа и аргона. 
Оборудование: Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальные пластины, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:
1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Зачистить пластины от загрязнений стальной щеткой;

3.Произвести многослойную сварку стыкового соединения пластин с V-образной разделкой кромок

4.Выполнить зачистку пластин;

5.Провести визуальный контроль соединения на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Однослойный однопроходный шов выполняется за один проход. При сварке металла большой толщины шов выполняют слоями, каждый из которых накладывают за один проход (многослойный) или за несколько проходов (многослойный многопроходный).

Сварка за один проход предпочтительнее при ширине шва не более 14-16 мм, т.к. дает меньше остаточных деформаций. При толщине металла более 15 мм сварка каждого слоя "напроход" нежелательна. Первый слой успевает остыть, и в нем возникают трещины

## Многослойный

чаще - для стыковых швов

I - VI - очередность нанесения слоев

## Многослойный многопроходный двусторонний

## чаще - для угловых и тавровых

I - III - очередность нанесения слоев; 1 - 8 - очередность наложения швов

Для равномерного прогрева металла по всей длине швы накладывают:

- двойным слоем

- горкой

- каскадом

- поперечной

- блоками

- горкой

При способе двойного слоя второй слой накладывают по неостывшему первому после удаления сварочного шлака в противоположном направлении на длине 200-400 мм

## Наложение швов при толщине металла более 15 мм

ПРИ КАСКАДНОМ МЕТОДЕ шов разбивают на участки по 200 мм. После сварки первого слоя первого участка, не останавливаясь, продолжают укладывать первый слой на соседнем участке.Тогда каждый последующий слой накладывается на не успевший остыть металл предыдущего слоя

СВАРКА «ГОРКОЙ» - разновидность каскадного метода. Ведется двумя сварщиками одновременно от середины к краям

Оба метода - это обратноступенчатая сварка не только по длине, но и по сечению шва, причем зона сварки всегда остается горячей

ПРИ СВАРКЕ БЛОКАМИ шов заполняют отдельными ступенями по всей высоте сечения шва. Применяют при соединении деталей из сталей, закаливающихся при сварке

Практическая работа №9. Применение разных колебательных движений в зависимости от конструктивных особенностей сварного шва.

Цель работы:освоить технику сварки различных швов с применением колебательных движений в зависимости от конструктивных особенностей сварного шва.

Оборудование: Сварочный полуавтомат, газовое оборудование.

Материалы: стальные пластины, сварочная проволока, защитный газ.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями

2. Выполнить сварку контрольных образцов с применением колебательных движений сварочной горелкой

3.Выполнить зачистку пластин;

4.Провести визуальный контроль соединения на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Манипулирование горелкой при сварке в защитных газах несколько напоминает технику газовой сварки (правый и левый метод). Как правило, при полуавтоматической сварке каждый сварщик имеет свои специфические приемы манипулирования горелкой. Тем не менее для сварки в инертных газах отработаны определенные приемы манипулирования горелкой (техника сварки) при выполнении стыковых и угловых швов в нижнем положении.

Сварка в углекислом газе отличается от сварки в инертных газах с добавками 3-5% кислорода применением более короткой дуги, большим разбрызгиванием жидкого металла, более глубоким кратером (большим давлением газов, отходящим от электрода в столбе дуги), повышенным выгоранием легирующих элементов, приводящим к зарождению в сварочной ванне большего количества газовых пузырей и неметаллических включений и др. особенностями. Оптимальные приемы сварки сталей в углекислом газе, учитывающие вышеуказанные особенности процесса, пока окончательно не отработаны. Имеющиеся по этому вопросу данные советских и зарубежных производственников и исследователей иногда противоречивы.

Имеющийся в настоящее время производственный и лабораторный опыт показал, что исходной базой для обработки оптимальных приемов сварки в углекислом газе могут являться приемы, используемые при сварке в инертных газах.

По литературным данным сварка малоуглеродистых сталей в атмосфере аргона с добавкой 5% кислорода на токах 300-500 а производится двумя способами: «нормальной» или «обычной» техникой и техникой «захлестывания».

При обычной технике сварки стыковых швов угол наклона горелки относительно вертикальной оси (перпендикулярной поверхности изделия) принимается равным 15-30°. Чаще всего сварка производится углом вперед, но в некоторых случаях электрод наклоняется в противоположную сторону (такое положение горелки показано на фигурах пунктиром).

При сварке первого слоя применяется петлеобразное передвижение горелки, а при сварке всех последующих слоев передвижение горелки змейкой (рисунок выше). Для достижения более глубокого провара первый слой подварочного шва выполняют с наклоном горелки назад без поперечных колебаний. Все последующие слои подварочного шва выполняются так же, как и основного.

Сварка угловых швов обычной техникой производится при петлеобразном перемещении горелки. Применяемые при этом углы наклона горелки и размеры петель указаны на рисунке справа. При использовании некоторых электродных проволок обычная техника сварки в инертных газах не обеспечивает получения плотных швов, выполненных на кипящих и полураскисленных сталях. Количество пор при сварке этими проволоками тех же сталей может быть уменьшено путем применения сварки «захлестыванием». Этот способ сварки характеризуется наклоном горелки назад и ее быстрым возвратно-поступательным перемещением вдоль оси шва. Сварка стыковых и угловых швов методом захлестывания иллюстрируется рисунке ниже. Предполагается, что уменьшение количества пор при сварке захлестыванием достигается за счет лучшего перемешивания и замедленного охлаждения металла сварочной ванны при колебаниях горелки вдоль шва, способствующих более полному удалению газов. Применение сварки захлестыванием позволяет получать швы с допустимой пористостью при сварке большинства малоуглеродистых сталей.

Сварка стыковых и угловых швов производится справа налево. При сварке стыковых швов горелка отклоняется от вертикальной оси «углом назад» на 5-15°. Такой наклон горелки обеспечивает по сравнению с вертикальным положением горелки или ее наклоном «углом вперед» лучшую видимость зоны сварки и большие удобства ведения процесса. Горелка перемещается возвратно-поступательно (I) вдоль оси шва (без поперечных колебаний) при наложении первого слоя, по вытянутой спирали (II) при наложении последующих слоев и змейкой (III) при наложении верхнего слоя (рисунки ниже).

При сварке угловых швов горелка отклоняется от вертикальной стенки на угол (а) 30-45° и углом назад (В) на 5-15°. Перемещение горелки производится по вытянутой спирали (рис. ниже). Автоматическая сварка стыковых швов производится при вертикальном положении горелки. При сварке угловых швов горелка отклоняется от вертикальной стенки на угол (а) 30° и устанавливается перпендикулярно оси шва (В = 0), при этом электрод должен упираться в горизонтальную полку на расстоянии 1 мм от вертикальной стенки.

Необходимо отметить, что по появившимся в последнее время зарубежным данным при сварке в углекислом газе рекомендуется держать горелку по возможности вертикально или с наклоном вперед под углом около 5°. Такое положение горелки обеспечивает более спокойное горение дуги и минимальное разбрызгивание жидкого металла (что подтверждается и нашими данными). Далее указывается, что наклон горелки назад (на сварочную ванну, как при сварке захлестыванием) препятствует выходу газов из сварочной ванны и вызывает появление пор в металле шва. По нашим данным при автоматической сварке сталиСт. 3 проволокой Св-08ГС (диаметр проволоки 2 мм, ток - 400 а, скорость сварки - 25 м/час) изменение наклона горелки вперед и назад на угол до 30° не оказывает заметного действия на пористость металла швов, однако, при наклоне горелки свыше 15° несколько ухудшается устойчивость процесса.

  - Контрольная работа (задания, эталоны ответов, критерии оценивания)

Контрольная работа по МДК. 03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе.

(2 курс)

1 вариант.

Вопрос 1. Для обеспечения токоподвода к свариваемой детали необходимо:

а) приварить конец кабеля к детали

б) прикрепить конец кабеля к детали струбциной или зажимом

в) прижать конец кабеля грузом к детали.

Вопрос 2. Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочного оборудования?

а) не может                                                               б) может с разрешения инструктора

в) подключение производит электротехнический персонал

Вопрос 3. Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором присутствуют люди?

а) нельзя                                                          б) можно с согласия руководителя работ

в) можно, оградив место работ переносными щитами

Вопрос 4. Какие бывают виды поражения электрическим током организма человека?

а) тепловые             б) радиоактивные                                   в) световые

Вопрос 5. Что должно сделать в первую очередь лицо, занятое сварочными работами, при возникновения пожара?

а) сообщить о пожаре в пожарную часть

б) немедленно принять меры по ликвидации пожара

в) оказать помощь пострадавшим

Вопрос 6. При несчастном случае в первую очередь:

а) необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать медицинского работника

б) необходимо оказать доврачебную помощь

в) необходимо создать условия для нормального дыхания

Вопрос 7. Стационарный пост обычно устанавливается:

а) в виде отдельного участка на строительной площадке

б) в виде рабочего места на свариваемой конструкции

в) в виде отдельной кабины размером 2х2,5 м

Вопрос 8. Подготовка (зачистка) кромок деталей из сталей под сварку включает:

а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного металлического блеска

б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки

в) химическую обработку поверхности пластин

Вопрос 9. Слишком длинная дуга приводит:

а) к уменьшению глубины проплавления и увеличению разбрызгивания

б) к увеличению глубины проплавления и уменьшению разбрызгивания

в) к прилипанию сварочной проволоки

Вопрос 10. По окончании сварки кратер шва необходимо обдувать защитным газом в течение:

а) 1-5 сек.                                                           б) 10-15 сек.                                                          в) 20-30 сек

Вопрос 11. С увеличением сварочного тока глубина проплавления:

а) увеличивается                                           б) уменьшается                                в) не изменяется

Вопрос 12. Мелкокапельный и струйный переносы электродного металла обеспечивают:

а) более устойчивый процесс сварки и лучшее формирование сварочного шва

б) менее устойчивый процесс сварки, но лучшее формирование сварного шва

в) неустойчивый процесс сварки и плохое формирование сварного шва

Вопрос 13. В каких защитных газах выполняется механизированная сварка алюминия и его сплавов?

а) сварка выполнятся только в среде аргона высшего качества;

б) сварка выполняется в смеси аргона с углекислым газом, чтобы уменьшить разбрызгивание электродного металла;

в) сварка выполняется в среде аргона или в смеси аргона с гелием

Вопрос 14. Сварочная проволока:

а) обеспечивает стабильное горение сварочной дуги

б) обеспечивает хорошее формирование сварочного шва

в) выполняет роль присадочного материала

Вопрос 15. К какой сварочной проволоке сплошного сечения предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости?

а) Св-08                                         б) Св-08А в) Св-08АА

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

Контрольная работа по МДК. 03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе.

(2 курс)

2 вариант.

Вопрос 1. Какую внешнюю вольт-амперную характеристику (ВАХ) может иметь источник питания для частично механизированной сварки плавлением в защитных газах?

а) крутопадающую б) жесткую или пологопадающуюв) возрастающую

Вопрос 2. Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ составляет:

а) 2 м                                                                       б) 1,5 м           в) 1 м

Вопрос 3. Имеет ли сварщик право отлучиться, не выключив питание сварочного аппарата?

а) имеет                                    б) имеет при отлучке не более 5 мин.               в) не имеет

Вопрос 4. При какой величине электрический ток считается смертельным?

а) 0,005 Аб) 0,1 А в) 0,025 А

Вопрос 5. Каково применение песка как средства пожаротушения?

а) для защиты горючих поверхностей полов и настилов

б) для тушения горючих жидкостей

в) для тушения горящих электроустановок

Вопрос 6. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается:

а) холод                                                              б) тепло в) свободная повязка

Вопрос 7. Для защиты близко работающих людей других профессий передвижные сварочные посты оснащаются:

а) дополнительной вентиляцией

б) переносными щитами (ограждениями), ширмами

в) звуковой сигнализацией

Вопрос 8. Химическая обработка кромок деталей из стали под сварку включает:

а) удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного материала

б) удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, смоченного в ацетоне

в) удаление загрязнения с помощью материала, смоченного в уайт-спирите

Вопрос 9. Ширина валика, в зависимости от диаметра сварочной проволоки, изменяется следующим образом:

а) возрастает с увеличением диаметра сварочной проволоки

б) уменьшается с увеличением диаметра электрода

в) не изменяется

Вопрос 10. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки сварочной проволокой диаметром 0,8 мм:

а) 50…80 А                                                         б) 180…200 А               в) 220…240 А

Вопрос 11. К какому полюсу источника питания подключается токоподвод к сварочной проволоке при сварке на обратной полярности?

а) к положительному                                б) к отрицательному                        в) не имеет значения

Вопрос 12. Как изменяются размеры детали при нагреве?

а) размеры детали увеличиваются

б) размеры детали уменьшаются

в) размеры детали не меняются

Вопрос 13. На каком токе выполняется частично механизированная сварка плавлением в защитном газе алюминия и его сплавов плавящимся электродом?

а) на постоянном токе прямой полярности, чтобы увеличить тепловыделение в свариваемом изделии;

б) на переменном токе, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на электрод;

в) как и стали, на постоянном токе обратной полярности.

Вопрос 14. Наполнитель порошковой проволоки служит для:

а) обеспечения стабильного горения сварочной дуги

б) получения металла заданного химического состава

в) получения неразъемного сварного соединения

Вопрос 15. Какая сварочная проволока применяется для сварки коррозионностойких сталей?

а) Св-10Х5М     б) Св-06Х19Н9Т                               в) СвАМг5

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

Контрольная работа по МДК. 03.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе.

(3 курс)

1. Что называется сварочным полуавтоматом?

а) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки и движение горелки;

б) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки, а движение горелки осуществляется вручную;

в) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки.

2. Что называется сварочным автоматом?

а) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки и движение горелки;

б) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки, а движение горелки осуществляется вручную;

в) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки.

3. Что называется сварочным трактором?

а) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки и движение горелки;

б) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки, а движение горелки осуществляется вручную;

в) автомат имеющий ходовую часть.

4. Как происходит защита сварного шва от взаимодействия с кислородом и азотом воздуха?

а) использованием флюсов при сварке;

б) использованием защитных газов;

в) сварка под флюсом и в среде защитного газа.

5. Из каких основных узлов состоит сварочный полуавтомат?

а) гибкий шланговый провод, подающий механизм, тележка перемещения;

б) гибкий шланговый провод, подающий механизм, сменная горелка, кассета с электродной проволокой;

в) сменная горелка, кассета с электродной проволокой.

6. Что называется полуавтоматом тянущего типа?

а) приспособление, в котором механизм подачи проволоки расположен рядом с горелкой;

б) приспособление, в котором механизм подачи проволоки расположен рядом с кассетой;

в) приспособление, в котором механизирован процесс подачи проволоки.

7.Почему положение электрода углом вперед рекомендуется для сварки тонких листов?

а) дуга направлена на еще не расплавленные кромки;

б) увеличивается глубина проплавления металла;

в) дуга направлена на расплавленные кромки.

8. Что улучшают поперечные колебательные движения электрода при механизированной сварке?

а) формирования корня шва;

б) получение уширенных валиков;

в) улучшение формирования шва и получение уширенных валиков.

9. От чего зависит диаметр электродной проволоки при полуавтоматической сварке таврового соединения способом в лодочку?

а) зависит от толщины металла;

б) зависит от катета  шва;

в) зависит от глубины проплавления.

10. Длинна шланга при полуавтоматической сварке?

а) не более5 метров;

б) до 2 метров;

в) не более 3,5 метров.

11. От чего зависит вылет электродной проволоки?

а) зависит от толщины металла;

б) зависит от катета  шва;

в) от диаметра электродной проволоки.

12. На какой показатель сварного шва влияет увеличение напряжения при  механизированной сварке?

а) увеличивается ширина шва, высота усиления снижается;

б) увеличивается ширина шва;

в) увеличивается глубина проплавления.

13. В чем разница между ручной дуговой и полуавтоматической сваркой?

а) при полуавтоматической сварке механизирован процесс подачи проволоки, движение горелки вручную;

б) при полуавтоматической сварке механизирован процесс подачи проволоки и  движение горелки;

в) при полуавтоматической сварке не механизирован процесс подачи проволоки и  движение горелки;

14. Какие виды сварных швов можно выполнять автоматами под флюсом?

а) комбинированные, фланговые, лобовые, косые;

б) швы стыковых, угловых соединений в нижнем или чуть наклонном положении;

в) стыковые, угловые, тавровые, торцевые, нахлесточные.

15. Как производят сборку изделий под сварку автоматами под флюсом?

а) на прихватках;

б) на прихватках, с использованием входных и выходных планок;

в) сварка на флюсовой подушке.

16. Как удержать расплавленный металл от вытекания через зазор при автоматической флюсовой сварке трубопровода?

а) при помощи флюсоременной подушки, остающихся стальных колец;

б) при помощи подкладок, при помощи флюсоременной передачи;

в) при ручнойподварке корня шва.

17. От чего зависит диаметр электродной проволоки при выполнении сварки полуавтоматом ПДГ-508У3?

а) зависит от толщины металла;

б) зависит от катета  шва;

в) зависит от пространственного положения шва.

18. Укажите обозначения однопостовых сварочных выпрямителей?

а) ВД-306, ВД-401, ВДГИ-302;

б) АСБ-300-7, АДБ-309, АДД-3112, АДД-303;

в) ТД 300, ТД-500, ТДМ-317, ТДФЖ-1002,    ТС-500.

19. Укажите обозначение сварочного полуавтомата для сварки в углекислом газе?

а) ВД-306, ВД-401, ВДГИ-302;

б) ПДГ-30ХЛ4, ПДГ-502У3, ПДГ-516-У3;

в) ТД 300, ТД-500, ТДМ-317, ТДФЖ-1002, ТС-500.

20. Перечислите ежедневные обязанности сварщика в подготовке полуавтомата к работе

а)проверить состояние наконечника мундштука и газового сопла;

проверить крепление сварочной горелки к шланговому кабелю;

проверить состояние контактов реле и контактов в местах подключения проводов;

б) осмотреть изоляцию соединительных проводов;

опробовать работу полуавтомата пробным включениями пусковой кнопки;

в) проверить состояние наконечника мундштука и газового сопла;

проверить крепление сварочной горелки к шланговому кабелю;

проверить состояние контактов реле и контактов в местах подключения проводов;

осмотреть изоляцию соединительных проводов;

опробовать работу полуавтомата пробным включениями пусковой кнопки.

21. От чего зависит выбор марки сварочной проволоки при механизированной сварке?

а) зависит от толщины металла;

б) зависит от катета  шва;

в) зависит от вида свариваемого материала.

22. Из каких основных узлов состоит сварочная головка автомата?

а) электродвигателя и редуктора;

б) механизм подачи проволоки, подающие ролики, токоподводящий мундштук, устройство для установочных перемещений головки;

в) токоподводящий мундштук, кассета со сварочной проволокой.

23. Какие газы считаются защитными?

а) углекислый газ;

б) аргон, гелий;

в) кислород, ацетилен.

24. Какой тип подающего устройства более пригоден при сварке тонкой и мягкой сварочной проволокой?

а) тянущего типа;

б) толкающего типа;

в) не имеет значения.

25. Какую функцию выполняют подающие ролики?

а) для токоподвода;

б) выпрямление сварочной проволоки;

в) стабильная подача проволоки без проскальзывания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

2.3 Экзаменационные билеты для проведенияэкзамена квалификационного.

Условия выполнения задания

1. Время выполнения задания 20 мин./час.на одного студента.

2. Вы можете воспользоваться (справочником по частично механизированной сварки.)

3. Необходимо ответить на вопросы билетов

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 1. Вспомогательное оборудование, применяемое для механизации сварочных работ. 2. Частично механизированная сварка углеродистых сталей плавящимся электродом. 3. Безопасность труда при частично механизированной сварки плавлением в защитном газе

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 1. Вылет лет электрода - определение и его влияние на процесс сварки. 2. Частично механизированная сварка легированных сталей плавящимся электродом. 3. Виды дефектов и способы их устранения при частично механизированной сварки плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 1. Основные узлы однокорпусного сварочного полуавтомата. 2. Частично механизированная сварка высоколегированных сталей плавящимся электродом. 3. Организация рабочего места при механизированной сварки плавлением в защитном газе. Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 1. Порошковая проволока – применение, виды, размеры. 2. Частично механизированная сварка высоколегированных сталей. 3. Безопасность труда при плазменной сварке

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 1. Механизированная сварка – определение. 2. Технология сварки стыковых швов в горизонтальном положении частично механизированной сваркой. 3. Виды дефектов и способы их устранения при частично механизированной сварке.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 1. Классификация сварочных полуавтоматов. 2. Частично механизированная сварка алюминия и его сплавов плавящимся электродом. 3. Безопасность труда при частично механизированнойсварки под слоем флюса.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 1. Отличие плазменной сварки от микроплазменной сварки. 3. Технология сварки стыковых швов в потолочном положении частично механизированной сваркой. 2. Виды дефектов и способы их устранения при частично механизированной наплавки плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 1. Защитные газы – название и краткие характеристики. 2. Частично механизированная сварка углеродистых сталей плавящимся электродом. 3. Схема организации сварочного поста при сварке в среде защитного газа.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 1. Конструктивные элементы горелки полуавтоматической сварки плавящимся электродом. 2. Технология сварки угловых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой. 3. Средства индивидуальной защиты сварщика.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 1. Автоматизированная сварка – определение 2. Частично механизированная сварка алюминия и его сплавов. 3. Организация рабочего места при механизированной сварке.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 1. Смеситель газов – назначение и принцип действия. 2. Особенности технологии сварки углеродистых сталей. 3. Схема сварочного поста для сварки в углекислом газе плавящимся электродом с системой водяного охлаждения.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 1. Конструктивные элементы горелки полуавтоматической сварки неплавящимся электродом. 2. Технология сварки угловых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой плавящемся электродом. 3. Техника безопасности по окончанию работ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 1. Редуктор – устройство и назначение. 2. Технология сварки стыковых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой. 3. Схема организации сварочного поста при сварке в среде защитного.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 1. Плазмотрон – устройство. 2. Частично механизированная сварка легированных сталей. 3. Техника безопасности в аварийных случаях.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 1. Частично механизированнаясварка под флюсом - определение. 2. Технология частично механизированной наплавки плоских поверхностей. 3. Влияние величины силы тока на дугу при частично механизированной сварки плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 1. Автоматизированная сварка – определение. 2. Выбор параметров режима частично механизированной сварки плавящимся электродом. 3. Влияние величины напряжения на дугу при частично механизированной сварки плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 1. Сварочные преобразователи. 2. Частично механизированная сварка углеродистых сталей под слоем флюса. 3. Техника безопасности при подготовке металла к сварки.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 1. Основные параметры режима полуавтоматической сварки. 2. Техника выполнения швов полуавтоматической сваркой в среде аргона. 3. Окраска газовых баллонов и сроки поверки.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 1. Импульсные источники питания. 2. Частично механизированная сварка углеродистых сталей плавящимся электродом. 3. Расшифровать марку проволоки 3Св-08Х20Н9С2БТЮ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 1. Механизмы подачи проволоки - устройство и назначение 2. Техника выполнения швов полуавтоматической сваркой в среде СО2. 3. Влияние рода и полярности тока на дугу при частично механизированной сварки плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 1. Оборудованием при сварке под флюсом. 2. Технология сварки стыковых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой 3. Влияние соотношения длительности импульсов тока на качество шва.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 1. Сущность сварки в среде защитных газов. 2. Технология сварки угловых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой. 3. Измерение расхода газа и на что он влияет во время сварки.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 1. Подогреватели газов - устройство и назначение. 2. Техник выполнения наплавочных работ в среде защитных газов. 3. Правила эксплуатации горелок при сварке плавящимся электродом.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 1. Осциллятор- назначение и принцип действия. 2. Технология сварки стыковых швов в вертикальном положении частично механизированной сваркой. 3. Подготовка сварочного полуавтомата к работе.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 03 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 1. Ротаметр- устройство и назначение. 2. Технология частично механизированной наплавки тел вращения. 3. Техника безопасности во время сварки.

Критерии оценивания:

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется, свободное владение знаниями технологических процессов технологии ручной дуговой сварки, грамотное и логическое изложение ответа в письменной форме.

•оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за владение содержанием учебного материала, в котором студент уверенно ориентируется, знание технологических процессов технологии ручной дуговой сварки, грамотное и последовательное изложение ответа в письменной форме, допускает несущественные ошибки или неточности.

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за знание и понимание основных положений учебного материала, но изложение неполное, непоследовательное, допускает существенные ошибки и неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

• оценка «неудовлетворительно»выставляется обучающемуся который имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает существенные ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, задание выполнено меньше чем на 50% .

2.4. Задания для оценки освоения практического курса профессионального модуля.

- Выполнение сборки и сварки контрольных образцов из углеродистой стали в различных пространственных положениях

- образец №1. Стыковое соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в вертикальном положении шва снизу вверх.

- образец №2. Стыковок соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в горизонтальном положении шва.

- образец №3. Тавровое соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в нижнем и вертикальном положении.
1) Зачистить поверхность пластин до металлического блеска стальной щеткой.
2) Подготовить сварочное оборудование к работе согласно требованиям охраны труда.
3) Выбрать марку, диаметр сварочной проволоки, режимы сваркии.

4) Выполнить сварку образца №1 и №2 за два прохода..
5) Выполнить сварку образца №3. Катет углового шва должен составлять 10мм(+2мм). Швы таврового соединения должны быть выполнены за минимум за два прохода, максимум за три.

6) Произвести зачистку сварных швов от брызг металла и загрязнений.
7) Сдать образцы для ВИК.

2.	Выполнение сборки и сварки резервуара высокого давления.

Контрольный образец представляет собой полностью герметичную конструкцию размером примерно 350х350х400мм. Толщина листа 10мм. Толщина стенки трубы от 3 до 10мм. Сварка производится во все пространственных положениях. Кантование конструкции разрешается только вокруг своей оси. Сборка разрешается во всех пространственных положениях.

1) Зачистить поверхность пластин и труб до металлического блеска стальной щеткой.

2) Подготовить сварочное оборудование к работе согласно требованиям охраны труда.

3) Выбрать марку, диаметр сварочной проволоки, режимы сварки.

4) Выполнить сборку конструкции согласно выданного чертежа.

5) Выполнить сварку конструкции соблюдая пространственные положения сварных швов.

6) Произвести зачистку сварных швов от шлака и загрязнений..

7) Предоставить конструкцию для ВИК и испытания под давлением.

3. Требования к зачету по учебной практике

Зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и по результатам выполнения контрольного задания.

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический

адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики:

| № | Вид работ | Затраченное время | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частично механизированная сварка деталей из углеродистых и низколегированных сталей |  |  |
| 2 | Частично механизированная сварка(наплавка) |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации.

Аттестационный лист по производственной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной практики:

| № | Вид работ | Сроки выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частично механизированная сварка в среде защитных газов и самозащитной порошковой проволокой |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходил практику

_________________________________________________________