ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022 |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения профессионального модуля

ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2022

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года (редакция от 14.09.2016 г.), зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2016 года);

Разработчик:

| место работы |  | занимаемая должность |  | инициалы фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол №   от «»201г.

Председатель ПЦК  / ___________________

Эксперты от работодателя:

| место работы |  | занимаемая должность |  | инициалы фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| место работы |  | занимаемая должность |  | инициалы фамилия |

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)и составляющих его профессиональныхкомпетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1. Комплексная оценка результатов освоения профессионального модуля

| Объекты оценивания | Показатели |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Явно выраженный интерес к профессии. Стремление к приобретению новых профессиональных знаний и умений. Стремление к повышению качества работы. Проявление сообразительности, аналитических способностей. Проявление творчества в выполнении самостоятельной работы. Трудоустройство по полученной профессии. Эффективное самостоятельное изучение профессионального модуля. Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Способность осознавать цели деятельности и умение их пояснять. Способность и готовность выполнять деятельность по образцу, использовать нормативно-правовую документацию по профессии, выполнять нормы и правила охраны труда, организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения поставленных задач, оценивать их эффективность и качество. Способность применять знания, умения и навыки на практике. Способность работать самостоятельно. Способность оценивать качество выполненной работы. Владение измерительными навыками. Умения использовать различные источники для поиска информации, ее использования. Способность и готовность адаптироваться. Правильная последовательность выполнения действий на практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с нормативно – технической документацией. Обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач. Личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность. Оперативность реагирования на нестандартные ситуации. Способность адаптироваться к новым ситуациям. Умение обосновывать свои решения и отстаивать их при возникновении возражений. Осознание меры ответственности за принятые решения. Умение решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. Адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами. Самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами сварочных работ. Полнота представлений за последствия некачественной и несвоевременной выполненной работы. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Стремление самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения производственных задач информацию. Проявление терпимости к другим мнениям и позициям. Умение анализировать и выделять в информации главное, структурировать, представлять в доступном для других уровне, презентовать. Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач. Владение различными способами поиска информации. Адекватность оценки полезности информации. Используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития. Самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности. Устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационными технологиями при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике. Правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации. Используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. | Проявление навыков межличностного общения. Способность к сотрудничеству. Умение слушать собеседников. Проявление умения работать в группе, команде. Умение координировать коллективные действия работы коллектива. Умение организовывать деловое общение для максимальной пользы в выполнении работы. Демонстрация организаторских способностей. Степень развития и успешности. Полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих. Владение способами бесконфликтного общения в коллективе. Соблюдение принципов профессиональной этики |
| ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей изуглеродистых и конструкционных сталейво всех пространственных положениях сварного шва. | Организация сварочного поста. Чтение чертежей узлов, деталей, конструкций. Оценка свариваемости стали. Обоснованный выбор и проверка оборудования, приспособлений, материалов, инструментов, сварочных материалов. Соблюдение требований ГОСТов. Выбор режима сварки. Выполнение техники сварки. Правильность выполнения технологического процесса сварки. |
| ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всехпространственных положениях сварного шва. | Организация сварочного поста. Чтение чертежей узлов, деталей, конструкций. Оценка свариваемости стали. Обоснованный выбор и проверка оборудования, приспособлений, материалов, инструментов, сварочных материалов. Соблюдение требований ГОСТов. Выбор режима сварки. Выполнение техники сварки. Правильность выполнения технологического процесса сварки. |
| ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | Организация сварочного поста. Чтение чертежей узлов, деталей, конструкций. Оценка свариваемости стали. Обоснованный выбор и проверка оборудования, приспособлений, материалов, инструментов, сварочных материалов. Соблюдение требований ГОСТов. Выбор режима сварки. Выполнение техники сварки. Правильность выполнения технологического процесса сварки. |
| ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей | Организация сварочного поста. Чтение чертежей узлов, деталей, конструкций. Оценка разрезаемости стали. Обоснованный выбор и проверка оборудования, приспособлений, материалов, инструментов, сварочных материалов. Соблюдение требований ГОСТов. Выбор режима резки. Выполнение техники резки. Правильность выполнения технологического процесса резки. |

1.2. Знания, умения, практический опыт.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проверки оснащенности сварочного поста ручнойдуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки работоспособности и исправностиоборудования поста ручной дуговой сварки(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокрытым электродом;

- подготовки и проверки сварочных материалов дляручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокрытым электродом;

- настройки оборудования ручной дуговой сварки(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродомдля выполнения сварки;

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки)плавящимся покрытым электродом различныхдеталей и конструкций;

- выполнения дуговой резки;
уметь:

- проверять работоспособность и исправностьсварочного оборудования для ручной дуговой сварки(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- настраивать сварочное оборудование для ручнойдуговой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокрытым электродом;

- выполнять сварку различных деталей и конструкцийво всех пространственных положениях сварного шва;

- владеть техникой дуговой резки металла;

знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размерысварных соединений, выполняемых ручной дуговойсваркой (наплавкой, резкой) плавящимсяпокрытымэлектродом, и обозначение их на чертежах;

- основные группы и марки материалов, свариваемыхручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой)плавящимся покрытым электродом;

- сварочные (наплавочные) материалы для ручнойдуговой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокрытым электродом;

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;

- основы дуговой резки;- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом;

1.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен /не освоен».

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 2. Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма контроля (по итогам 1 курса) | Форма промежуточной (итоговой) аттестации по модулю( 2 курс) |
| МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами | Контрольная работа | Экзамен |
| УП.02.01. | Выполнение практической работы, зачет | Выполнение практической работы, зачет |

1.4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК) по разделам (темам)

| Элемент МДК | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
| Тема 1.1. Выбор показателей режима сварки углеродистых сталей. | Практическаяработа №1.Правила выбора основных параметров режима сварки. |  |
| Тема 1.2. Техника выполнения сварных швов в различных пространственных положениях. | Практическая работа №2.Выполнение сварных швов в различных пространственных положениях. |  |
| Тема 2.1. Особенности сварки легированных сталей. | Практическая работа №3. Выполнение сварки нержавеющей стали |  |
| Тема 3.1. Технология сварки алюминия и его сплавов | Практическая работа №4. Выполнение сварки пластин из алюминия | Контрольнаяработапо пройденным темам МДК за 1 курс |
| Тема 4.1 Виды наплавки. Материалы для наплавки. |  |  |
| Тема 4.2 Техника и технология выполнения наплавки покрытыми электродами | Практическаяработа №5 Исправление дефектов наплавкой. Наплавка валиков на плоские поверхности |  |
| Тема 5.1 Технология резки металла покрытыми электродами |  |  |
| Тема 5.2 Виды дуговой резки металла покрытыми электродами |  | Контрольная работа по пройденным темам МДК за 2 курс |
| Форма итоговой аттестации | Экзамен |  |

1.2.2. Оценка освоения практического курса профессионального модуля

| Элемент УП (ПП) | Наименования практических проверочных работ |
| --- | --- |
| Раздел 2 Технология ручной сварки углеродистых сталей Тема 3. Наплавка валиков на плоские и цилиндрические поверхности. | Многослойная наплавка на плоскую поверхность. |
| Раздел 2 Технология ручной сварки углеродистых сталей Тема 4. Техника сварки швов в различных пространственных положениях. | Выполнение сборки и сварки контрольных образцов из углеродистой стали в различных пространственных положениях. |
| Раздел 4. Техника электродуговой сварки и резки металла Тема 6. Ручная дуговая сварка | Выполнение сборки и сварки резервуара высокого давления |
| Раздел 4. Техника электродуговой сварки и резки металла Тема 7. Дуговая резка металла | Выполнение дуговой резки контрольных образцов из углеродистой стали |

2. Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

Практическая работа №1.Правила выбора основных параметров режима сварки.

Цель работы: освоить методику подбора режимов сварки для выполнения сборки и сварки стыкового и таврового соединения.

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.для расчета параметров РДС исходные данные взять в табл. 4, согласно номеру варианта, заданного преподавателем.

3.выбрать диаметр электрода;

3.выполнить расчет сварочного тока;

4.выбрать род и полярность тока;

6.выбрать тип электрода по ГОСТ 9467-75;

7.записать полученные данные в таблицу 6;

9.ответить на контрольные вопросы;

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Режим сварки один из основных элементов технологического процесса, который определяет качество и производительность сварки. При РДС основными параметрами режима являются диаметр электрода Dэ в мм, сварочный ток Iсв в амперах, напряжение на дуге в вольтах и скорость сварки Vсв в м/ч.

Определение режима сварки начинают с выбора диаметра электрода, его типа и марки. Диаметр электрода Dэ выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла S (табл. 1) при сварке стыковых соединений и от катета шва h (табл. 2) при сварке угловых и тавровых соединений.

Таблица 1 - Значения диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых деталей

| Толщина деталей S, мм | 1,5 - 2 | 3 | 4 - 8 | 9 - 12 | 13 - 15 | 16 - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода Dэ, мм | 1,6 - 2 | 3 | 4 | 4-5 | 5 | 5 - 6 |

Таблица 2 - Значения диаметра электрода в зависимости от катета шва

| Катет шва h, мм | 3 | 4 - 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода D3, мм | 3 | 4 | 5 |

При выборе типа электрода следует руководствоваться ГОСТ 9467-75. В нем предусмотрено девять типов электродов: Э38, Э42, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60. Их применяют для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 600 МПа. Для сварки легированных сталей с временным сопротивлением свыше 600 МПа используют электроды Э70, Э150. В обозначении типа электрода указаны буква Э (электрод) и цифра, показывающая минимальное временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла в кгс/мм2. Буква А после цифрового обозначения электродов указывает на повышенные пластичность и вязкость металла шва.
Тип электрода выбирают таким образом, чтобы прочность металла шва и прочность основного металла были примерно равны. Например, если у основного металла σв = 480 МПа, то следует выбирать электрод типа Э50 или Э50А.

Сварочный ток в зависимости от диаметра электрода определяют по формуле

1св =k·Dэ , А

где Dэ. - диаметр электрода, мм; k - коэффициент, зависящий от диаметра электрода и типа покрытия.


Таблица 3 - Значения опытного коэффициента в зависимости от диаметра электрода

| Диаметр электрода мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опытный коэффициент, k | 25 - 30 | 30 - 45 | 35 - 50 | 40 - 55 | 45 - 60 |

Род и полярность тока устанавливают в зависимости от вида свариваемого металла и его толщины. При сварке постоянным током обратной полярности на электроде выделяется больше теплоты. Исходя из этого, обратную полярность применяют при сварке тонких деталей для предотвращения прожога и при сварке электродами с основным покрытием.

Напряжение дуги при ручной дуговой сварке изменяется и при расчетах режима не регламентируется

Таблица 4 - Исходные данные для расчета параметров режима ручной дуговой сварки

| № варианта | Марка стали | Временное сопротивление разрыву ав, МПа | Толщина металла S, мм | Вид соединения | Положение шва в пространстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСт3сп | 400 | 4 | угловое | нижнее |
| 2 | 10 | 340 | 6 | угловое | нижнее |
| 3 | 20Г | 460 | 3 | стыковое | нижнее |
| 4 | 16ГС | 530 | 5 | стыковое | потолочное |
| 5 | 15ХСНД | 500 | 8 | стыковое | вертикальное |
| 6 | 10Г2С | 520 | 7 | стыковое | нижнее |
| 7 | ВСт2сп | 370 | 7 | угловое | нижнее |
| 8 | 14Г2 | 470 | 10 | стыковое | нижнее |
| 9 | 09Г2 | 450 | 6 | стыковое | потолочное |
| 10 | 15 | 380 | 4 | стыковое | вертикальное |

Таблица 5 - ГОСТ 9467-75

| Тип электрода | Механические свойства при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  | Содержание в наплавленном металле, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  | Сварного соединения, выполненного электродами диаметром менее 3 мм. |  |  |  |  |
|  | Временное сопротивление разрыву кгс/мм2 | Относительное удлинение, % |  | Ударная вязкость, кгс*см2 |  | Временное сопротивление разрыву кгс/мм2 | Угол загиба, град. | серы | фосфора |  |
|  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
| Э38 | 38 |  | 14 |  | 3 | 38 | 60 | 0,040 |  | 0,045 |
| Э42 | 42 |  | 18 |  | 8 | 42 | 150 |  |  |  |
| Э46 | 46 |  | 18 |  | 8 | 46 | 150 |  |  |  |
| Э50 | 50 |  | 16 |  | 7 | 50 | 120 |  |  |  |
| Э42А | 42 |  | 22 |  | 15 | 42 | 180 | 0,030 |  | 0,035 |
| Э46А | 46 |  | 22 |  | 14 | 46 | 180 |  |  |  |
| Э50А | 50 |  | 20 |  | 13 | 50 | 150 |  |  |  |
| Э55 | 55 |  | 20 |  | 12 | 55 | 150 |  |  |  |
| Э60 | 60 |  | 18 |  | 10 | 60 | 120 |  |  |  |
| Э70 | 70 |  | 14 |  | 6 | - | - |  |  |  |
| Э85 | 85 |  | 12 |  | 5 | - | - |  |  |  |
| Э100 | 100 |  | 10 |  | 5 | - | - |  |  |  |
| Э125 | 125 |  | 8 |  | 4 | - | - |  |  |  |
| Э150 | 150 |  | 6 |  | 4 | - | - |  |  |  |

Таблица 6 - Результаты расчета параметров ручной дуговой сварки

| Номер варианта | Диаметр электрода Dэ, мм | Сварочный ток Iсв , А | Род и полярность тока | Тип электрода |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2.Расчет параметров режима ручной дуговой сварки, табл. 6.

Контрольные вопросы:

1.Назовите основные режимы для РДС?

2.По какому принципу выбирают марку электрода?

3.Напишите формулу для расчета сварочного тока?

4.Напишите формулу для расчета сварочного напряжения?

Практическая работа №2. Выполнение сварных швов в различных пространственных положениях.

Цель работы: освоить технику сваркишвов в нижнем, вертикальном, горизонтальном и потолочном положении.

Оборудование:источник питания дуги переменного или постоянного тока.

Материалы: стальные пластины, электроды.
Инструменты: молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Выполнить сборку сварных соединений;

3.Выполнить сварку соединений во всех пространственных положениях;

4.Выполнить зачистку контрольных образцов;

5.Провести визуальный контроль готовых образцов на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Для выполнения сварного шва прежде всего определяют режим сварки, обеспечивающий хорошее качество сварного соединения, установленные размеры и форму при минимальных затратах материалов, электроэнергии и труда.

Также на качество  сварного шва значительно влияет длина дуги. Короткая дуга горит устойчиво и спокойно. Она обеспечивает получение шва высокого качества, так как расплавленный металл электрода быстро проходит дуговой промежуток и меньше подвергается окислению и азотированию.

Сварные швы в нижнем положении наиболее удобны для выполнения, так как расплавленный металл электрода под действием силы тяжести стекает в кратер и не вытекает из сварочной ванны, а газы и шлак выходят на поверхность металла. Поэтому по возможности следует вести сварку в нижнем положении.

Стыковые швы без скоса кромок выполняют наплавкой вдоль шва валика с небольшим уширением. Необходимо хорошее проплавление свариваемых кромок. Шов делают с усилением выпуклость шва до 2 мм. После проверки шва с одной стороны изделие переворачивают и, тщательно очистив от подтеков и шлака, заваривают шов с другой стороны.

Сварку стыковых швов с V-образной разделкой (рис. 1) при толщине кромок до 8 мм производят в один слой, а при большей толщине – в два слоя и более.

рис.1.Сварка стыковых швов:

а – однослойный шов; б – многослойный шов; 1–7 – последовательность наложения швов

Угловые швы в нижнем положении (рис. 2) лучше выполнять способом «в лодочку». Если изделие не может быть так установлено, необходимо особенно тщательно обеспечить хороший провар корня шва и свариваемых кромок. Сварку следует начинать с поверхности нижней кромки и затем переходить через разделку шва на вертикальную кромку.

Рис.2.Сварка угловых швов:

а – траектория движения электрода; б – изменение угла наклона электрода; в – сварка «в лодочку».

Вертикальные швы (рис. 3) менее удобно сваривать, так как сила тяжести увлекает капли электродного металла вниз. Следует выполнять вертикальные швы короткой дугой снизу вверх. При этом капли металла легче переходят в шов, а образующийся кратер в виде полочки удерживает очередные капли металла от стекания вниз.

Рис. 3.Сварка вертикальных швов:

а – снизу вверх; б – сверху вниз; 1 – положение электрода в начале сварки; 2 – положение электрода в процессе наложения шва

Таким же образом можно вести сварку и сверху вниз. При этом дугу следует зажигать при положении электрода, перпендикулярном плоскости изделия. После образования первых капель металла электрод наклоняют вниз и сварку выполняют максимально возможной короткой дугой. Рекомендуется применять электроды диаметром 4–5 мм при несколько пониженном сварочном токе (150–170 А).

Горизонтальные швы (рис. 4) выполняют при разделке кромок со скосом у верхнего листа. Дугу возбуждают на нижней кромке и затем переводят на поверхность скоса и обратно. Сварку выполняют электродом диаметром 4–5 мм.

Рис. 4.Сварка горизонтальных швов:

а – стыковое соединение со скосом одной кромки; б – нахлестанное соединение; в – стыковое соединение со скосом двух кромок.

Горизонтальные нахлесточные швы выполнять легче, так как нижняя кромка образует полочку, удерживающую капли расплавленного металла.

Потолочные швы (рис. 5) требуют высокой квалификации сварщика. Применяют электроды диаметром не более 5 мм при уменьшенном значении сварочного тока. Следует применять тугоплавкое покрытие электрода, образующее «чехольчик», в котором удерживается расплавленный металл электрода. Дуга должна быть как можно короче для облегчения перехода капель металла электрода в кратер шва.

Рис. 5. Сварка потолочных швов

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2. Схематично описать колебательные движения электродом при каждом положении сварки.

Контрольные вопросы:

1.Как изменяется сила сварочного тока в вертикальном, горизонтальном и потолочном положении по отношению к силе тока при сварке в нижнем положении?

2.При каких условиях выполняется сварка вертикальных швов сверху вниз?

3.Опишите особенность скоса кромок при горизонтальном положении?

4.Какой диаметр электрода применяется для сварки в потолочном положении?

Практическая работа №3. Выполнение сварки нержавеющей стали.

Цель работы: освоить технологию сварки нержавеющей стали

Оборудование:сварочный инвертор.

Материалы: покрытые электроды, пластины или трубы из стали 12Х18Н10Т.

Инструмент:молоток, зубило, стальная щетка из нержавеющей стали

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Выполнить сборку стыкового соединения;

3.Выполнить сварку соединения;

4.Выполнить зачистку контрольного образца;

5.Провести визуальный контроль готового образца на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Нержавеющие стали относятся к высоколегированным сталям. Хром, который содержится в стали, при взаимодействии с кислородом образует невидимый и тонкий слой оксида хрома, который называют оксидной пленкой.

Атомы хрома и их оксиды вплотную примыкают между собой на поверхности металла и образуют слой, который имеет толщину всего лишь в несколько атомов. Если поцарапать или порезать поверхность нержавеющей стали, то оксидная пленка разрушится. Однако вместе с этим создаются новые оксиды, которые восстанавливают поверхность и защищают ее от окислительной коррозии.

Благодаря своим прочностным и антикоррозионным характеристикам, нержавеющие стали активно применяются в промышленности и быту. Изделия, изготовленные из нержавеющих сталей можно встретить везде, - начиная от кухни в каждой квартире и заканчивая цехами-гигантами химического производства.

В составе нержавеющих сталей основным легирующим элементом выступает хром с содержанием 12 - 20%. Если содержание хрома составляет больше 17%, такие сплавы являются коррозионностойкими в агрессивных и окислительных средах.

В из составе присутствуют элементы, которые отвечают за специфические физико-механические и увеличивающие антикоррозионные свойства: никель, молибден, ниобий, титан и марганец. Ниобий, молибден и хром увеличивают коррозионную стойкость, а никель уменьшает теплопроводность и электропроводность стали.

Нержавеющая сталь по химическому составу бывает хромистой, хромоникелевой и хромомарганцевоникелевой. Хромистая нержавейка нашла применение в качестве конструкционного материала для изготовления клапанов гидравлических прессов, турбинных лопаток, режущих инструментов, пружин и прочих предметов быта.

Хромоникелевая нержавейка используется в различных отраслях промышленности. Отмечаются такие свойства нержавеющей стали аустенитного класса. Благодаря собственной структуре поверхность нержавеющей стали считается высококачественной и не нуждается в дополнительной обработке для использования в пищевой промышленности.

Хромоникелевая аустенитная нержавейка не способна магнититься, что позволяет её легко отличить от прочих сплавов, а также применять подобное свойство в промышленности. Особо отличается сталь 12Х18Н10Т, которая используется для сварных конструкций, бытовых приборов, в архитектуре и строительстве зданий различного назначения.

Перед тем, как приступить к сварке нержавеющей стали рекомендуется ознакомиться с ее особенностями. Сварка нержавейки является достаточно трудным занятием, которое зависит от многих параметров. Наиболее важным среди них выступает свариваемость - способность металла образовывать сварное соединение, материал шва которого имеет аналогичные или близкие механические свойства к основному металлу.

На свариваемость нержавеющей стали влияет ряд характеристик, которыми она обладает:

- Большое значение показателя линейного расширения и существенная литейная усадка, которая возникает из-за этого, высокая литейная усадка способствуют росту деформации металла при сварке и после нее. Если между свариваемыми деталями, обладающими значительной толщиной, отсутствует достаточный зазор, то могут образоваться огромные трещины.

- Теплопроводность, что снижена по сравнению со сталями низкоуглеродистыми в 1,5 — 2 раза, способна вызывать концентрацию теплоты и усиливать проплавление металлов в зоне сварки. При сварке нержавейки из-за этого возникает потребность уменьшения силы на 15 — 20% тока по сравнению с током для обычной стали.

- Высокое электрическое сопротивление провоцирует очень сильный нагрев электродов из высоколегированной стали. Чтобы уменьшить отрицательный эффект, изготовляют электроды с хромоникелевыми стержнями, которые имеют длину не больше 350 миллиметров.

- Важным свойством нержавейки выступает склонность высокохромистой стали к потере собственных антикоррозийных свойств при применении неправильныхрежимахсварки. Данное явление называют межкристаллитной коррозией. Его природа заключается в том, что при температурах больше 500 градусов по Цельсию по краям зерен формируется карбид хрома и железа, которые впоследствии становятся очагами коррозионного растрескивания и самой коррозии. С подобными явлением можно бороться различными методами, например, с помощью быстрого охлаждения места сварки любой методикой, вплоть до поливания водой, для уменьшения потерь коррозионной стойкости.

К покрытым металлическим электродам для ручной дуговой сварки нержавеющей стали относят электроды особого состава ОЗЛ-8, ЦЛ-11. Выбирать рекомендуется электроды, обеспечивающие основные эксплуатационные характеристики сварного соединения – высокие механические свойства, значительную коррозионную стойкость и жаростойкость.

Сварку принято производить с помощью постоянного тока обратной полярности. Стремитесь к меньшему проплавлению шва, техника сварки нержавейки предполагает использование электродов, которые имеют небольшой диаметр, при минимальной тепловой энергии. При сварке нержавеющей стали сила тока должна быть примерно на 15-20% меньше, чем для обыкновенной стали.

Использование большого тока из-за низкой теплопроводности и высокого электрического сопротивления электродов может спровоцировать перегрев их покрытия и даже отваливание отдельных кусков. Электроды для сварки по данной причине отличаются высокой скоростью плавления, по сравнению с обычными стальными.

Чтобы сохранить коррозионные характеристики шва, необходимо обеспечить его ускоренное охлаждение при использовании для этого медных прокладок или обдувания воздухом. Если сталь причисляется к хромоникелевым сталям аустенитного класса, вы можете использовать для охлаждения воду.

После сварки нержавеющую сталь необходимо обработать. Игнорирование подобных манипуляций способно привести к отрицательным последствиям: возникновению коррозии и снижению качества изделия.

Технология обработки изделий из нержавейки после ручной дуговой сварки включает:

- механическую зачистку сварного шва, такая операция улучшает внешний вид изделия и выполняется жесткими щетками из стали;

- пескоструйную обработку, после которой шов смотрится еще более эстетично;

- шлифование, позволяющее добиться однородности и гладкости поверхности шва. Для шлифовки сварного шва после сварки нержавейки применяются абразивные материалы на основе циркония, оксида алюминия или керамического искусственного минерала.

Все подобные мероприятия являются лишь предварительной обработкой изделия, так как влияют только на внешний вид детали. Для надежной защиты места сварки от разрушения, необходимо прибегнуть к пассивации и травлению.

Пассивацией называют нанесение на место сварки специального вещества, под влиянием которого на металлической поверхности появляется защитная пленка из оксида хрома.

Травление представляет собой обработку места сварки химически активными средствами (специальными жидкостями либо кислотами). Кислоты разрушают окалину, которая способна вызвать возникновение ржавчины.

Только после осуществления химической обработки зона сварки надежно противостоит коррозийным процессам. Обработка шва после сварки повысит качество проделанной работы и продлит долговечность свариваемой детали, снизив риск появления коррозии.

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2.Описать дефекты, возникающие в процессе сварки нержавеющих сталей.

Контрольные вопросы:

1.Какие легирующие элементы присутствуют в составе нержавеющих сталей?

2.Какой род тока и полярность устанавливают при сварке?

3.При каких условиях возникает коррозия нержавеющей стали?

4.С какой целью производится обработка стали после сварки?

Практическая работа №4. Выполнение сварки пластин из алюминия.

Цель работы: освоить технологию сварки алюминиевых сплавов.

Оборудование:сварочный инвертор, муфельная печь

Материалы: покрытые электроды, пластины из алюминиевых сплавов, уайт-спирит

Инструмент:молоток, зубило, стальная щетка из нержавеющей стали

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Выполнить сборку стыкового соединения;

3.Выполнить сварку соединения;

4.Выполнить зачистку контрольного образца;

5.Провести визуальный контроль готового образца на наличие дефектов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Цветные металлы применяются в современной энергетике, химической, авиационной, ракетной и реактивной технике.Сварные соединения из сплавов цветных металлов работают в условиях высоких и низких температур, в агрессивных средах растворов солей, щелочей и др.

Для изготовления конструкций из цветных металлов применяют почти все способы сварки плавлением, но при выборе способа сварки необходимо учитывать физико-механические свойства металла, его толщину, условия эксплуатации конструкции, в том числе и температурные. Наибольшее значение при этом имеют следующие свойства металлов: сродство к газам воздуха, температура плавления и кипения, теплопроводность, коэффициент линейного расширения, плотность, механические свойства при низких и высоких температурах. По совокупности этих характеристик цветные металлы условно делятся на следующие группы:

- легкие (алюминий, магний, бериллий);

- химически активные и тугоплавкие (титан, цирконий, ниобий, тантал, молибден);

- тяжелые и драгоценные (медь, золото, платина).

Алюминий – легкий, плотность 2,7 г/см3 , температура плавления 6580С, обладает высокой тепло- и электропроводностью, низкой прочностью, большим сродством к кислороду. Сплавы алюминия занимают второе место в мире по применению после стали. Из них изготавливают емкости для химической и пищевой промышленности, корпуса ракет и судов, самолеты, вагоны, посуду и многое другое. Это обусловлено малой массой и хорошими механическими свойствами сплавов алюминия. Прочность некоторых сплавов достигает 600МПа (как сталь).

Алюминиевые сплавы в зависимости от химического состава, способа применения и вида обработки делят на деформируемые (используемые в катанном, прессованом, кованном видах) и литейные(используемые в виде литья).

Все деформируемые сплавы делят на две категории:

Первая категория – сплавы, термически не упрочняемые, к ним относятся двойные сплавы типа АМц (Al – Mц) и АМг (Al-Мg). Они характеризуются умеренной прочностью, хорошей пластичностью, повышенной коррозионной стойкостью.

Вторая категория– термически упрочняемые сплавы, которые делятся на три группы:

1 группа – авиали типа АВ (Al-Mg-Si) обладают хорошей коррозионной стойкостью в естественно состаренном состоянии;

2 группа – дуралюмины типа Д (Al-Cu-Mg), имеющие широкое распространение. Эти сплавы имеют различные свойства, поэтому их делят на три подгруппы:

1) дуралюмины с хорошей пластичностью (Д18, Д3П);

2) дуралюмины средней прочности (Д1);

3) дуралюмины повышенной прочности (Д16, Д17).

3 группа – сплавы высокой прочности (В95, он состоит из Al-Cu-Mg-Zn).

Технический алюминий и все термически не упрочняемые сплавы хорошо свариваются. Из термически упрочняемых сплавов к свариваемым относятся АВ, АД31, АД33, АД35, Д20, ВАД1, АЦМ, В92Ц (Al-Zn-Vg-Cu).

Особенности сварки алюминия.

1.Легкая окисляемость алюминия приводит к образованию плотной тугоплавкой пленки Al2O3 (температура плавления 2050 градусов, плотность 3,6 г/см3, прочность до 200 МПа). Оксидная пленка образуется на поверхности основного металла, на поверхности капли присадочного металла, на поверхности сварочной ванны, препятствует сплавлению частиц металла, так как при нагреве металл под пленкой расплавляется быстрее, пленка разламывается, попадает в сварочную ванну и загрязняет сварной шов неметаллическими включениями, резко снижая показатели прочности и пластичности.

2.Для обеспечения формирования шва при сварке необходимо разрушить оксидную пленку. Это достигается за счет катодного распыления при горении сварочной дуги в среде аргона (переменный ток, постоянный ток обратной полярности), высокой концентрации теплоты при сварке в гелии на постоянном токе прямой полярности, воздействия составляющих флюса или покрытия электрода. Действием тока может быть разрушена тонкая пленка оксида. Толстые оксидные пленки необходимо удалять перед сваркой механическим или химическим путем.

3. Алюминий при расплавлении не меняет своего цвета, поэтому затруднено визуальное наблюдение за процессом сварки и управление им, это можетпривести к прожогам. Прожоги образуются в связи с высокой жидкотекучестью и малой прочностью при температуре более 550 градусов С. Для их предотвращения необходимо при однослойной сварке или сварке первых слоев многопроходных швов с большой погонной энергией необходимо применять формирующие подкладки из графита или стали.

4) Высокий коэффициент теплового расширения (в два раза выше, чем  стали) приводит к значительным остаточным деформациям. Поэтому при сварке необходимо прибегать к жесткому закреплению листов с помощью пневматических или гидравлических прижимов на специальных стендах для крепления полотнищ и секций из этих сплавов. Ввиду высокой теплопроводности алюминия приспособления следует изготавливать из материалов с низкой теплопроводностью (легированные стали и т. п.)

5.Высокая растворимость водорода в расплавленном алюминии и резкое изменение растворимости при переходе алюминия из жидкого состояния в твердое, в момент кристаллизации и при большой скорости охлаждения, приводит к образованию пор. Растворимость водорода снижается при введении в алюминий Сu, Si и Sn, тогда как добавки Mn, Ni, Mg, Fe и Cr, наоборот, вызывают ее повышение. Основными источниками появления водорода в среде инертных газов является влажность защитной среды и присутствие газов и влаги на поверхности свариваемого материала. При этом основной объем водорода (около 60 %) поступает с поверхности металла сварочной проволоки.

Для уменьшения пористости и повышения плотности сварного соединения поверхности кромок и проволоки подвергают обработке (химическое травление, шабрение).

6. Алюминий склонен к образованию кристаллизационных трещин, особенно в присутствии в нем железа (более 0,8 %) и кремния (более 0,6 %). Повышенная склонность к образованию кристаллизационных горячих трещин наблюдается при сварке сплавов систем Al-Mg, Al-Cu, Al-Zn и Al-Si. Металлургические способы уменьшения склонности к образованию трещин предусматривают введение в основной металл и сварочную проволоку химических элементов, которые изменяют пластичность металла в твердо-жидком состоянии.

7) При сварке термоупрочняемых сплавов металл под действием термического цикла сварки разупрочняется в зоне термического влияния. Прочность сварного соединения в этой зоне составляет 60…70 % прочности основного металла, поэтому после сварки целесообразно осуществлять термообработку (закалку или искусственное старение) для восстановления исходных свойств металла.

Подготовка металла к сварке.

Независимо от способа сваркиалюминиевые изделия перед сваркой должны проходить специальнуюподготовку.

Перед сборкой детали стыкуемых кромок нужно зачистить на ширине 20…100 мм (в зависимости от способа сварки) шабером или стальной щеткой из коррозионно-стойкой проволоки диаметром 0,1…0,2 ммпри  длине ворса 30 мм. Затем кромки обезжиривают растворителем (бензин, ацетон). Качество будет выше, если вместо растворителя детали травить 5…8 минут в щелочной ванне при температуре 65 градусовСс последующей промывкой и сушкой.

Сварочную проволоку очищают от смазки паром или горячим водой, травят 5…10 минут в 2…3 % растворе щелочи NaOH при температуре 60…70 градусов С, промывают проточной водой при температуре 50 градусов С, в холодной воде и осветляют в 15 % растворе азотной кислоты в течении 2…5 минут при температуре 60…70 градусов С.

При массовом производстве механическую зачистку заменяют травлением по режиму для проволоки.

Важно соблюдать нормативную длительность хранения материалов перед сваркой. Основной металл после шабрения должен храниться не более трех часов, сварочная проволока после химического травления – не более восьми часов. Необходимо обеспечить определенные производственные условия: влажность воздуха не более 75…85 %, запыленность по 4 классу чистоты и температура 18…20 градусов С. В сборочных цехах не допускается выполнение работ, связанных с интенсивным образованием пыли и дыма (газовая резка, электродуговая сварка, зачистка абразивными кругами и т. п.)

Без разделки кромок можно сваривать детали с толщиной кромок до 3…6 мм, а с двух сторон – до 10 мм. Разделку делают V-образную с углом раскрытия кромок 60 –70° (меньше, чем на стали) и с притуплением не менее 0,25 толщины кромок.

Сборка конструкций под сварку.

Сборка осуществляется в кондукторах, надёжно фиксирующих положение деталей. Элементы кондукторов, непосредственно соприкасающихся с деталями, изготовляют из немагнитных материалов.

Кондуктор должен обеспечивать поворот детали в положение, удобное для сварки, и не препятствовать усадке элементов, особенно при толщине более 10 мм. При сварке в кондукторах или без них следует пользоваться подкладками и прижимами, облегчающими формирование шва при сварке покрытыми электродами, угольной дугой или неплавящимся электродом в аргоне.

При сварке без кондукторов соединяемые элементы закрепляют с помощью прихваток, которые выполняют покрытыми электродами или неплавящимися электродами в аргоне. В угловых и нахлёсточных соединениях прихватки ставят без присадочного материала. А в стыковых – с присадочным.

Таблица 1. Ориентировочные данные для постановки прихваток.

| Толщина элементов, Мм | Длина прихваток, мм | Расстояние между прихватками, мм |
| --- | --- | --- |
| 2…8 | 20…35 | 100…200 |
| 10…20 | 40…80 | 200…300 |
| 25…30 | 70…120 | 300…400 |

При толщине элементов до 3 мм прихватки выполняют на всю толщину материала. При длинных соединениях прихватки располагают от середины соединения к краям. Прихватки в стыковых, многослойных соединениях располагают со стороны, обратной сварке первого слоя шва и при сварке шва их следует удалить. Перед сваркой прихватки необходимо осмотреть, дефектные удалить и выполнить вновь, а затем очистить и обезжирить.

Сварка алюминия и его сплавов покрытыми электродами.

Сварку покрытыми электродами применяют в основном для малоответственных конструкций из-за невозможности получить шов близкий по механическим свойствам основному металлу. В качестве покрытий электродов применяют смеси из хлористых и фтористых солей. Толщина покрытия не более 0,3…0,5 мм. Для сварки алюминия и его сплавов используют электроды ОЗА-1, АФ-4А, ЭЮ-1, АФ4аКР. Электрод ОЗА-2 предназначен для заварки дефектов литья и наплавки.

Перед сваркой электроды просушивают при температуре 150-200°С в течении 2-х часов. Сварку указанными электродами производят постоянным током обратной полярности, короткой дугой без поперечных колебаний электрода. Возможно, выполнять сварку в вертикальном положении. Диаметр электрода подбирают в зависимости от толщины материала.

Таблица 2. Выбор диаметрапокрытогоэлектрода

| Толщина материала, мм | до 3 | 3…5 | 5…8 | 10 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 3 | 4 | 5 | 6; 8; 10 |

Сварочный ток принимают (40-50)d электрода, напряжение дуги 30…36 А. Применяют предварительный подогрев при толщине 8-10 мм до 200-240°С, а при толщине 12-20 мм – до 300-350°С с целью снижения скорости охлаждения, удаления из шва водорода и уменьшения пористости шва. Сварку рекомендуется выполнять непрерывно в пределах одного электрода, так как плёнка шлака на кратере и конце электрода препятствует повторному зажиганию дуги.

Ручная и механизированная дуговая сварка в среде инертных газов получила наибольшее распространение при изготовлении сварных конструкций из легких сплавов. Сварку выполняют неплавящимся (вольфрамовым) и плавящимся электродами. Инертные газы – аргон 1-го и 2-го сортов, гелий повышенной чистоты и смесь аргона с гелием.

Сварка вольфрамовым электродом диаметром 2…6 мм целесообразна для металла толщиной до 12 мм. Присадочный металл выбирают в зависимости от марок сплава: для технического алюминия – проволоку марок АО, АД или АК,

для сплавов типа АМг – проволоку той же марки, нос увеличением (на 1,0 …1,5 %) содержанием магния для компенсации его угара. Диаметр присадочной проволоки 2…5 мм.

Ручную аргонодуговую сварку вольфрамовым электродом ведут на переменном токе, который хорошо разрушает и удаляет из металла оксидную плёнку, при расходе аргона 6…15 дм3/мин. Сварку можно выполнять и в гелии при его расходе в 1,8 – 2,2 раза выше расхода аргона (табл. 1). Напряжение дуги при сварке в аргоне составляет 15…20 В, при сварке в гелии – 25…30 В.

Таблица 3. Режимы ручной дуговой сварки легких сплавов вольфрамовыми электродами в инертных газах.

| Толщина металла, мм | Диаметр, мм |  | Сила тока, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вольфрамового электрода | присадочной проволоки | в аргоне | в гелии |
| 1…2 | 2 | 1…3 | 50…70 | 30…40 |
| 4…6 | 3 | 2…3 | 100…130 | 60…90 |
| 4…6 | 4 | 3 | 160…180 | 110…130 |
| 6…10 | 5 | 3…4 | 220…300 | 160…240 |
| 11…15 | 6 | 4 | 280…360 | 220…300 |

При толщине листов до 3 мм сварку можно вести за один проход на подкладках из металла с малой теплопроводностью (обычно из высоколегированной стали). Они также служат и для защиты обратной стороны шва. С этой точки зрения нахлесточные, угловые и тавровые соединения менее технологичны. Металл толщиной 4…6 мм можно сваривать без скоса кромок за два прохода с двух сторон. При толщине металла свыше 6 мм необходима V- образная разделка кромок и увеличение числа проходов; возможна также Х-образная разделка. Сварку вольфрамовым электродом довольно просто механизировать. Производительность сварки вольфрамовым электродом можно повысить в 3 - 5 раз, если использовать трехфазную дугу.

Число вольфрамовых включений в сварном соединении можно уменьшить путем повышения стойкости вольфрамового электрода. Благодаря высокой эмиссионной способности вольфрам с оксидом лантана (ВЛ) или оксидом иттрия (ВИ-20, ВИ-30, СВИ-1) более долговечен в эксплуатации. Дляуменьшения перегрева электрода нормируют продолжительность выполнения сварки. Следует избегать коротких замыканий электрода при сварке. Вольфрамовый электрод обладает наибольшей стойкостью при сварке на постоянном токе прямой полярности, меньшей – на переменном токе и минимальной – на постоянном токе обратной полярности. Оптимальный расход газа обеспечивает стабильный процесс горения дуги и эффективную защиту вольфрама от воздействия окружающего воздуха.

Сварка плавящимся электродом в защитных газах возможна в чистом аргоне, либо смеси аргона с гелием (до 70 % Не) на постоянном токе обратнойполярности проволокой диаметром 1,5 …2,5 мм. Разделка кромок V-образная и Х-образная с углом раскрытия 70…90 градусов, либо U-образная с углом раскрытия 30 градусов, притупление составляет 6 мм. Такое раскрытие кромок необходимо для размещения в разделке наконечника горелки. Угловые швы сваривают проволокой диаметром 1,5 …2,0 мм при силе сварочного тока 200…300 А, напряжении дуги 16…24 В и расходе аргона 15 л/мин.

Скорость сварки определяется сечением шва и может достигать 30…40 м/ч, скорость подачи проволоки – 400 м/ч. При использовании газовой смеси, содержащей 30 % Аr и 70 % Не, удается за один проход (на подкладке) сваривать металл толщиной до 16 мм, за два прохода – до 30 мм, так как при этом составе смеси увеличиваются и ширина, и глубина проплавления.

Недостатком аргонодуговой сварки является возможность появления пористости швов из-за дефектов очистки и насыщения шва водородом. Для борьбы с водородом иногда применяют аргон с добавкой кислорода, который окисляет водород и этим уменьшает пористость.

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2.Описать дефекты, возникающие в процессе сварки алюминиевых сплавов.

Контрольные вопросы.

1. Какова нормативная длительность хранения подготовленных материалов из алюминиевых сплавов перед сваркой (основных и сварочных)?

2. Род тока и полярность при сварке алюминиевых сплавов плавящимся электродом в защитных газах.

3.Почему ручную аргонодуговую сварку вольфрамовым электродом ведут на переменном токе?

4. Как уменьшить число вольфрамовых включений в сварном соединении из алюминиевых сплавов?

Практическаяработа №5. Исправление дефектов наплавкой. Наплавка валиков на плоские поверхности.

Цель работы: освоить технологию наплавки покрытыми электродами.

Оборудование:сварочный трансформатор, выпрямитель или инвертор;

Материалы: покрытые электроды, стальные пластины из низкоуглеродистой стали.

Инструмент:молоток, зубило, стальная щетка

Ход работы:

1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;
2.Подготовить поверхность пластины под наплавку;

3.Выполнить однослойную наплавку;

4.Ответить на контрольные вопросы;

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наплавка деталей и восстановление изношенных деталей наплавкой - эффективный и экономичный способ продления срока службы деталей и машин. Наплавку выполняют с помощью сварки, преимущественно дуговой, для наложения необходимого слоя металла на поверхность детали с целью повышения ее стойкости против истирания, повышенных температур, абразивного изнашивания, коррозии и других видов разрушения.
Наплавку применяют для восстановления размеров изношенных деталей и создания слоя металла и поверхности детали, отличающегося по своим свойствам от основного металла детали повышенной износостойкостью, антикоррозионностью, жаростойкостью и другими свойствами.
Наиболее распространены ручная дуговая наплавка покрытыми электродами, наплавка неплавящимися угольным или вольфрамовым электродом в среде защитного газа, наплавка в углекислом газе, под слоем флюса, вибродуговая наплавка.

По степени механизации процесса различают наплавку:
• ручную дуговую покрытыми электродами;
• полуавтоматическую;
• автоматическую.
Материалы для наплавки.

Сплавы, применяемые для дуговой наплавки, можно подразделить на:
• литые (сормайт);
• порошкообразные или зернистые (вокар, висхром-9);
• плавленые карбиды и спеченные (карбиды вольфрама и титана).

Для ручной и механизированной наплавки выпускают большое количество различных наплавочных материалов (проволок, лент, электродов, флюсов и др.) различных химических составов и свойств. При выборе наплавляемого металла учитывают химический состав металла наплавляемой детали, условия работы, характер и вид нагрузки, износ, требуемую износостойкость.

Особое внимание при наплавке под флюсом уделяют свойствам флюсов: способствуют ли они формированию наплавленного металла, стабильности горения дуги, какой склонностью обладают к образованию пор в наплавленном металле, какие содержат легирующие элементы.
Наплавку выполняют покрытыми, проволочными и ленточными электродами. При этом ленточный и проволочный электроды могут быть сплошными или в виде порошковой ленты или порошковой проволоки. Порошковый электрод представляет собой стержень из порошковой проволоки, имеющий толстое основное покрытие. На свойства и состав наплавленного металла влияют изменения состава порошкового наполнителя.
Порошковые электроды более производительные, чем стержневые.

При наплавке порошковым электродом создается защита легирующих элементов за счет более быстрого плавления наполнителя по сравнению со скоростью плавления оболочки электрода. Наплавку высоколегированных сталей рекомендуется вести под низколегированными флюсами ФЦЛ-2 и АН-20, под бескислородными флюсами БКФ-1, ВКФ-2, под флюсами 48-ОФ-7 и АН-70.

Технология и способы наплавки. Сущность процесса наплавки заключается в использовании теплоты для расплавления присадочного материала и его соединения с основным металлом детали.

Используя возможности дуговой наплавки, на поверхности детали можно получить наплавленный слой любой толщины, любого химического состава с разнообразными свойствами.
Наплавка может производиться на:
• плоские;
• цилиндрические;
• конические;
• сферические и другие формы поверхности в один или несколько слоев.

Толщина слоя наплавки может изменяться в широких пределах - от долей миллиметра до сантиметров. При наплавке поверхностных слоев с заданными свойствами, как правило, химический состав наплавленного металла существенно отличается от химического состава основного металла.

Поэтому при наплавке должен выполняться ряд технологических требований.

1. В первую очередь таким требованием является минимальное разбавление наплавленного слоя основным металлом, расплавляемым при наложении валиков. Поэтому в процессе наплавки необходимо получение наплавленного слоя с минимальным проплавлением основного металла, так как в противном случае возрастает доля основного металла в формировании наплавленного слоя. Это приводит к ненужному разбавлению наплавленного металла расплавляемым основным.
2. При наплавке необходимо обеспечение минимальной зоны термического влияния и минимальных напряжений и деформаций.
Это требование обеспечивается за счет уменьшения глубины проплавления, регулированием параметров режима, погонной энергии, увеличением вылета электрода, применением широкой электродной ленты и другими технологическими приемами.
Технология наплавки различных поверхностей предусматривает ряд приемов нанесения наплавленного слоя:
• ниточными валиками с перекрытием один другого на 0,3-0,4 их ширины;
• широкими валиками, полученными за счет поперечных к направлению оси валика колебаний электрода, электродными лентами и др.
Расположение валиков с учетом их взаимного перекрытия характеризуется шагом наплавки (рис. 1).

Рис. 1. Схема наплавки слоев:
В, hн, hпр - соответственно ширина валика, высота наплавки, глубина проплавления; Sн - шаг наплавки

Содержание отчета:

1.Название и цель работы, краткие теоретические сведения.

2.Описать дефекты, возникающие в процессе сварки нержавеющих сталей.

Контрольные вопросы:

1.Какие легирующие элементы присутствуют в составе нержавеющих сталей?

2.Какой род тока и полярность устанавливают при сварке?

3.При каких условиях возникает коррозия нержавеющей стали?

4.С какой целью производится обработка стали после сварки?

2.2. Контрольная работа по итогам 1 курса (задания, эталоны ответов, критерии оценивания)

Контрольная работа по МДК 02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» (1 курс).

ВАРИАНТ 1.

Вопрос1.Какиепризнакинаиболееправильноотражаютсущностьручнойэлектродуговойсваркиштучнымиэлектродами(РДС)?

1.Расплавлениеметаллическогостержняограниченнойдлиныиосновногометаллапроизводитсяэлектрическойдугойсзащитойрасплавленныхметалловотвоздействияатмосферы.

2.Защита дугиисварочнойванныгазомот расплавленияпокрытияэлектрода.

3.Расплавлениеосновногометаллаоттепловоговоздействияэлектрическойдуги,стержня ипокрытияэлектрода.

Вопрос2.Укажите,какоевлияниеоказываетувеличениетокаприручнойдуговойсварке на геометрические размеры шва?

1.Увеличивается глубина провара ивысотаусиленияшва.

2.Глубина провараувеличивается, а высотаусиленияшвауменьшается.

3.Уменьшаетсяглубина провара иувеличиваетсявысотаусиленияшва.

Вопрос3.ДлякакогоклассасталейприменяютприсваркеэлектродытиповЭ38, Э42, Э42А, Э46, Э46А?

1. Длясваркитеплоустойчивыхнизколегированныхсталей.

2. Длясваркиуглеродистыхсталей.

3. Длясваркисталейаустенитногокласса.

Вопрос4.Какиеродтокаиполярность рекомендуетсяприменятьприручнойдуговойсваркеконструкцийизнизкоуглеродистойсталиэлектродамисосновным покрытием?

1.Переменный.

2.Постоянныйток обратнойполярности.

3.Постоянныйтокпрямойполярности.

Вопрос5.Какие дефекты образуютсяприсваркедлинной	дугойэлектродами с основным покрытием?

1.Газовые поры. 2.Шлаковые включения.3.Закалочные трещины.

Вопрос6. Укажите	наиболее правильное определениепонятиясвариваемости?

1.Технологическоесвойствометалловилиихсочетанийобразовыватьвпроцессесваркисоединения,обеспечивающиепрочностьипластичностьнауровнеосновныхматериалов.

2.Металлургическоесвойствометаллов,обеспечивающеевозможностьполучениясварного соединения собщимиграницамизереноколошовнойзоныи шва.

3.Технологическоесвойствометалловилиихсочетанийобразовыватьвпроцессесваркисоединения, отвечающие конструктивным иэксплуатационным требованиям к ним.

Вопрос7. Как обозначается сварное соединение на чертеже?

1.Обозначается типсоединения,методсборкииспособсварки,методыконтроля.

2.УказываетсяГОСТ,типсоединения,методиспособсварки,катетшва,длинаилишаг,особые обозначения.

3.Указываетсяметодиспособсварки,длинаилишаг,сварочныйматериал,методыиобъем контроля.

Вопрос8.К какому классусталейотносятсясварочныепроволокиСв-12Х11НМФ,Св-10Х17Т,Св-06Х19Н9Т?

1.Низколегированному.2.Легированному.3.Высоколегированному

Вопрос9.Какизменяетсясиласварочноготокас увеличениемдлиныдугиприручнойдуговойсваркиштучнымиэлектродами?

1.Увеличение длиныдугиведет куменьшению силы тока.

2.Увеличение длиныдугиведет кувеличению силы сварочноготока.

3.Величина сварочного тока остается неизменной.

Вопрос10. Скакой целью производятпрокалкуэлектродов?

1.Дляудалениясеры ифосфора.

2.Для повышения прочностиэлектродногопокрытия.

3.Дляудалениявлагиизпокрытияэлектродов.

Вопрос11.Чтообозначаетбукваиследующаязанейцифра вмаркировкесталей и сплавов?

1.Клейма завода-изготовителя.

2.Обозначения номера плавкиипартииметалла.

3.Условноеобозначение легирующегоэлемента в сталии егосодержание впроцентах.

Вопрос12.Какиеиз перечисленныхниженарушенийтехнологиимогутпривести к пористостишвов?

1.Плохая зачистка кромокпередсваркойот ржавчины,следов смазки.

2.Большая силатокаприсварке.

3.Малыйзазор в стыке.

Вопрос13. Скакой целью на электродныйстерженьнаносятпокрытие?

1.Длястабилизациигорениядуги,легированияметаллашваизащитысварочнойванныот попаданиягазов извоздуха иформированияшва.

2.Для предохранения стержня от попаданиявлаги.

3.Дляснижениявероятностиобразованиякакхолодных,такигорячихтрещинвметалле шва.

Вопрос14.Какойбуквойрусскогоалфавитаобозначаюталюминийимедьвмаркировке стали?

1.Алюминий-А,медь -М.

2.Алюминий-В,медь -К.

3. Алюминий-Ю, медь- Д.

Вопрос15.Какойизперечисленныхфактороввбольшейстепенивлияетнаширинушва при РДС?

1.Величина сварочного тока.

2.Поперечные колебания электрода.

3.Напряжение на дуге.

Вопрос16. Температура плавления алюминия:

- 1668 °С;                                             2. 1450 °С;                                                 3. 658°С;

Вопрос17.Основная трудность при сварке алюминия:

1.малая плотность металла;                                                  2.низкая температура плавления;

3.образование тугоплавкой оксидной пленки;                     4.образование мартенсита в шве.

Вопрос18. Для сварки меди используют покрытые электроды марки:

1.ОЗА-1;                                                    2. МР-3;                                                   3. АНЦ-1;

Вопрос19. Назовите основныепараметрырежимасварки?

Ответ:Диаметр электрода, сила тока, напряжение на дуге, род и полярность тока

Вопрос20.Чтонужносделатьссилойтокадлясваркивгоризонтальномположении по сравнению с нижним?

Ответ:уменьшить.

Контрольная работа по МДК 02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» (1 курс).

ВАРИАНТ 2.

Вопрос1.КкакойгруппесталейотносятсясварочныепроволокимарокСв-08А,Св-08АА,Св-08ГА,Св-10ГА?

1.Низкоуглеродистой2.Легированной.3.Высоколегированной.

Вопрос 2. Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолочном положении по сравнению с величиной тока в нижнем положении?

1. Величинатокаприсваркевпотолочномположениидолжнабытьменьше,чемприсварке внижнемположении.

2. Величинатокаприсваркевпотолочномположениидолжнабытьбольше,чемприсварке внижнемположении.

3. Величина токанезависитотположениясваркивпространстве.

Вопрос 3.Укажите назначение электродногопокрытия.

1. Упрощаетвозбуждениедуги,увеличиваеткоэффициентрасплавленияметаллаэлектродного стержняиглубинупроплавления.

2. Защищает	металл	стержня	электрода	от	окисления,	улучшает	санитарно-гигиеническиеусловия работы сварщика.

3. Повышаетустойчивостьгорениядуги,образуеткомбинированнуюгазошлаковуюзащитурасплавленногоэлектродногометаллаисварочнойванны,легируетирафинируетметаллшва иулучшаетегоформирование.

Вопрос 4.Электродыкаких марок,имеютрутиловое покрытие?

1. УОНИ 13/45, СМ-11.2. АНО-3,АНО-6, МР-3.3.АНО-7,АНО-8.

Вопрос5.Какойдефектпреимущественноможетобразоватьсяприбыстромудаленииэлектродаотдеталей?

1.Кратерные трещины                       2.Непровар                                     3.Поры

Вопрос 6. Что можетспособствоватьобразованию прожога при сварке?

1.Малая величинапритуплениякромокдеталейсV-образнойразделкой.

2.Отсутствие зазоравсобранномподсваркустыке.

3.Сварка длиннойдугой.

Вопрос7.Какоеположениеэлектродаприсваркеприводиткувеличениюглубины провараприРДС?

1.Сварка«углом вперед».2.Сварка«углом назад».      3.Сварка вертикальным электродом

Вопрос8.Какойизперечисленныхфактороввбольшейстепенивлияетнаширинушва при РДС?

1.Поперечные колебания электрода.     2.Напряжение на дуге.3.Величина сварочноготока.

Вопрос 9. Чем регламентируется режим прокалкиэлектродов?

1.Производственным опытом сварщика.

2.Техническим паспортом насварочныематериалы.

3.Рекомендацияминадзорныхорганов.

Вопрос 10.Какиесталиотносятся к углеродистым сталям?

1. Сталь Ст3сп5,Сталь10, Сталь 15, Сталь20Л,Сталь 20К, Сталь 22К.

2. 45Х25Н20.

3. 08Х14МФ,1Х12В2МФ,25Х30Н.

Вопрос11.Какие стали относятся к группе удовлетворительносваривающихся?

1.С содержаниемуглерода 0,25-0,35%.

2.С содержанием серыифосфорадо 0,05 %.

3.С содержанием кремния имарганцадо 0,5%.

Вопрос12.Зависитлинапряжениедугиотеедлиныприручнойдуговойсварке?

1.Зависит

2.Не зависит

3.Зависитпрималыхибольшихвеличинахсварочного тока

Вопрос13.Что  из  перечисленногониженаиболеесильновлияетнасвариваемостьметалла?

1.Химическийсоставметалла.

2.Механические свойства металла.

3.Электропроводностьметалла.

Вопрос14.Чтоизперечисленногонижевлияетнавыбордиаметраэлектродаи величины сварочного тока?

1.Толщина свариваемогометалла.

2.Температура окружающейсреды.

3.Все перечисленноевп.п.1,2.

Вопрос15.Укажите требования,предъявляемыек качеству подготовкиповерхностикромок,предсваркой

1.Разрешается применять металлвсостояниипоставки.

2.Поверхностистыкакромокдеталииприлегающаякнимзонадолжныбытьчистой,безокалины, ржавчины,масла,смазкиигрязи.

3.Поверхностистыкакромокдеталииприлегающаякнимзонадолжныбытьбезследов влаги.

Вопрос16.Температура плавления пленки оксида алюминия:

1. 2050 °С;                                              2. 1539 °С;                                            3. 658 °С;

Вопрос 17.	Для сварки алюминия используют покрытые электроды марки:

- ОЗА-1;                                          2. МР-3;                                             3. АНЦ-1;

Вопрос 18. Основные трудности при сварке меди:

1.	высокая теплопроводность и большая жидкотекучесть;

2.	низкая температура плавления;

3.	образование тугоплавкой оксидной пленки;

4.	образование мартенсита в шве.

Вопрос19. Откаких параметров зависит выборсилы сварочного тока?

Ответ:диаметраэлектрода,маркисталидетали,положениясваркив пространстве.

Вопрос20. Сварочные швы среднейдлины– это швы длиной, мм

Ответ:250–1000мм

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Контрольная работа по МДК 02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» (2 курс).

##### ВАРИАНТ 1.

Вопрос 1. Основнойособенностью наплавкиявляется обеспечениенезначительногоперемешивания наплавляемого слоясосновным металлом засчет:

1)Уменьшенияглубиныпроплавления;                         2) увеличенияскоростисварки;

3) уменьшенияскоростисварки;4) предварительного подогрева

Вопрос 2. Какой вид дефекта подлежит устранению наплавкой?

1) Заусенцы;2) раковины;3) задиры

Вопрос 3. На какую глубину производят разделку дефектного участка?

1) Сквозная выборка;                       2) 5 мм;3) до «здорового» металла.

Вопрос 4. Какой инструмент сварщик обязательно применяет при всех видах зачистки?

1) Зубило;2) стальную щетку;3)Напильник.

Вопрос 5. Возбуждение сварочной дуги производится:

1) твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки;

2) резким толчком заготовки электродом;

3) постукиванием или легким касанием электрод заготовке.

Вопрос 6. Заварка кратера производится следующим образом:

1)  резким обрывом дуги;2)  плавным обрывом дуги;

3)  обратным проходом по шву на длину 15-20 мм.

Вопрос 7.  Дуговым способом разрезают:

1) любые металлы и сплавы;             2) стали;             3) чугуны;              4) цветные металлы.

Вопрос 8. Дуговую резку можно выполнять:

1) только специальными электродами;                                            2) электродами одной марки;

3) электродами одного диаметра;                            4) электродами разных диаметров и марок.

Вопрос 9. Для прорезания дугой в металле круглых отверстий возбуждают дугу:

1) возможно большей длины;2) возможно меньшей длины;

3) длиной 10 мм;                                                                            4) длиной 20 мм.

Вопрос 10. Резка электродами выполняется в пространственных положениях:

1) только в нижнем;                                                               2) только в горизонтальном;

3) только в вертикальном;4) во всех пространственных положениях.

Форма ответа:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О., № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Контрольная работа по МДК 02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» (2 курс).

##### ВАРИАНТ 2.

##### Вопрос 1. ГОСТ10051-75устанавливаетопределенноеколичествотиповпокрытыхметаллическихэлектродовдлянаплавкиповерхностейсразличнымисвойствами:

- 4типа    2) 24 типа   3) 44 типа  4) 144 типа

##### Вопрос2. При увеличении диаметра электрода ширина наплавленного валика:

1)Уменьшается;      2)увеличивается;    3)не изменяется;    4) равна нулю.

Вопрос 3. Для предотвращения образования трещин обрабатываемые детали подогревают перед наплавкой д отемпературы:

1) 100-200°С;     2) 200-250°С;     3) 300-600°С;   4) 700-750°С

Вопрос 4. Какова ширина зоны зачистки окрестности дефектного участка?

1) 5 мм;                                       2) 10 мм;                                          3) 25 мм.

Вопрос 5. До какого уровня заполняют разделку дефекта наплавленным слоем?

1) Заподлицо с поверхностью детали;2) ниже уровня поверхности детали;

3) Выше уровня поверхности детали.

Вопрос 6. Наплавку покрытым электродом выполняют на:

1) на переменном токе;2) на постоянном токе обратной полярности;

3) на постоянном токе прямой полярности;

Вопрос 7. Наплавку покрытым электродом выполняют диаметром:

1) 2 – 4 мм;                         2) 4 – 8 мм;3) 2 – 6 мм;                     4) 10 – 12 мм;

Вопрос 8. Дуговую резку можно осуществлять:

1) только переменным током;                                                2) только постоянным током;

3) переменным и постоянным током;                                        4) специальным током.

Вопрос 9. Производительность дуговой резки зависит от:

1) силы сварочного тока;                                                        2) напряжения на дуге;

3) скорости сварки;                                                                  4) диаметра электрода.

Вопрос 10. Для резки сталей, чугунов, меди, алюминия и их сплавов применяют специальные электроды марок:

1)  03Р-1 иОЗР-2;         2) АНЦ-1 и АНЦ-2;

3) 03А-1 и ОЗА-2;4) МР-3 и АНО-4.

Форма ответа:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О., № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Экзаменационные билеты для проведенияэкзамена квалификационного.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 1.Сварочная проволока. 2.Сущность процесса сварки. Краткая характеристика основных видов сварки плавлением. 3.Основные причины производственного травматизма при выполнении сварочных работ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 1.Сварочные выпрямители. 2.Резка металлов и ее сущность. Виды резки и ее применение. 3.Действие электрического тока на организм человека, виды поражения и защита от прикосновения к токоведущим частям.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 1.Сварочные трансформаторы. 2.Электрическая сварочная дуга. Условия необходимые для ее возникновения и горения и ее характеристики. 3.Производственные источники воспламенения, их характеристики и причины образования Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 1.Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения деталей. 2.Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, применение). 3.Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 1.Технология сварки низкоуглеродистых сталей. 2.Выбор режимов сварки. 3.Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 1.Покрытые электроды. 2.Техника сварки во всех пространственных положениях сварного шва. 3.Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 1.Порядок обозначения сварных швов на чертежах. 2.Классификация сталей по свариваемости. 3.Требования безопасности, предъявляемые к организации постоянных рабочих мест проведения электросварочных работ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 1.Классификация сварных швов. 2.Условия стабильного процесса горения дуги. 3.Колебательные движения электродов (назначение, разновидности).

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 1.Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные стали. Обозначение. 2. Полярность тока при питании дуги постоянным током. 3.Меры безопасности при выполнении сварочных работ внутри закрытых емкостей.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 1.Подготовка металла под сварку. 2.Легированные стали, их классификация по содержанию легирующих элементов. 3.Первая помощь при поражении электрическим током.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 1.Способы заполнения шва по длине и сечению. 2.. Назначение и разделка кромок под сварку. 3.Основные правила личной гигиены электросварщика.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 1.Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика. 2.Строение сварочной дуги. 3.Спецодежда, используемая электросварщиком при работе. Требования к ней.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 1.Сборка деталей под сварку. 2.Порядок и техника выполнения вертикальных угловых швов. 3.Причина возникновения пожаров при сварочных работах.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 1.Назначения прихваток при сборке деталей. 2.Влияние зазора и угла скоса кромок на качество сварного шва. 3.Порядок подбора защитного стекла для щитка сварщика.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 1.Технология выполнения швов различной протяженности. 2.Технология сварки алюминия. 3.Виды средств индивидуальной защиты для электросварщиков, применяемые в зависимости от конкретных условий работы.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 1.Высокопроизводительные виды ручной дуговой сварки 2.Структура сварного соединения. 3.Конструктивные элементы сварных швов.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 1.Магнитное дутье. 2.Влияние вредных примесей и легирующих элементов на свариваемость сталей. 3.Охрана труда при работе на высоте.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 1.Виды стального проката и стального профиля. 2.Флюсы (назначение, классификация, применение). 3.Охрана труда при работе в емкостях.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 1.Технология сварки высоколегированных сталей. 2.Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы). 3.Действие электрического тока на организм человека, основные меры по защите от его поражения

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 1.Дуговая резка металлов, область применения. 2.Произведите расшифровку сварочных материалов: 3св08Г2С, 2св08А, 4св10Х16Н25АМ6. 3.Охрана труда при работе в производственных цехах предприятий..

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 1.Способы очистки металла перед сваркой. 2.Технология наплавки на цилиндрические поверхности. 3.Требования охраны труда перед началом работы.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 1.Наплавочные электроды 2.Предварительный подогрев перед сваркой, назначение. 3.Требования охраны труда во время работы.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 1.3. Причины образования холодных и горячих трещин в металле сварного соединения. 2. Расшифровать условное обозначение сварного шва на чертеже по указанию преподавателя. 3.Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 1.Виды и назначениеэлектродных покрытий. 2.Влияние длины сварочной дуги на форму и размеры сварного шва 3.Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, являющемуся источником электрического тока для сварочных работ.

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Великолукский политехнический колледж» ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ по ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 1.Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 2.Причины образования холодных и горячих трещин в металле сварного соединения 3.Требования охраны труда после окончания работы.

2.4Задания для оценки освоения практического курса профессионального модуля.

| Элемент УП (ПП) | Наименования практических проверочных работ |
| --- | --- |
| Раздел 2 Технология ручной сварки углеродистых сталей Тема 3. Наплавка валиков на плоские и цилиндрические поверхности. | Многослойная наплавка на плоскую поверхность. |
| Раздел 2 Технология ручной сварки углеродистых сталей Тема 4. Техника сварки швов в различных пространственных положениях. | Выполнение сборки и сварки контрольных образцов из углеродистой стали в различных пространственных положениях. |
| Раздел 4. Техника электродуговой сварки и резки металла Тема 6. Ручная дуговая сварка | Выполнение сборки и сварки резервуара высокого давления |
| Раздел 4. Техника электродуговой сварки и резки металла Тема 7. Дуговая резка металла | Выполнение дуговой резки контрольных образцов из углеродистой стали |

- Многослойная наплавка на плоскую поверхность.

1. Наплавить пластину из низкоуглеродистой стали размером 150 X 100 мм.

1) Зачистить поверхность пластины до металлического блеска стальной щеткой.
2) Закрепить пластину струбцинами.
3)Подготовить сварочное оборудование к работе согласно требованиям охраны труда.

4) Выбрать марку, диаметр электродов, режимы наплавки.
5) Наплавить валик вдоль пластины, выдерживая равномерную ширину, равную (2—4) d, и выпуклость, равную (0,5—1) d. При наплавке совершать колебательные движения концом электрода.

6)Произвести зачистку валика от шлака.
7) Наплавить последующие валики на всю поверхность пластины, перекрывая каждый предыдущий валик на 1/3 или на 1/2 ширины валика. Каждый предыдущий валик тщательно очищать.
8) Проверить качество наплавки. Наплавленный слой должен выглядеть монолитным без углублений между валиками.
9) Наплавить второй слой, накладывая валики поперек первого наплавленного слоя.
10) Наплавить (после тщательной очистки предыдущего слоя) третий слой поперек второго. Выполняя упражнения, обращать особое внимание на регулирование сварочного тока и наклон электрода относительно поверхности изделия и предыдущего валика.

11) Наплавленную поверхность обработать механическим способом. Поверхность не должна иметь пор, несплавлений и неметаллических включений.

- Выполнение сборки и сварки контрольных образцов из углеродистой стали в различных пространственных положениях

- образец №1. Стыковое соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в вертикальном положении шва снизу вверх.

- образец №2. Стыковок соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в горизонтальном положении шва.

- образец №3. Тавровое соединение 2-х пластин размером 100х250х10 свариваются в нижнем и вертикальном положении.
1) Зачистить поверхность пластин до металлического блеска стальной щеткой.
2) Подготовить сварочное оборудование к работе согласно требованиям охраны труда.
3) Выбрать марку, диаметр электродов, режимы наплавки.

4) Выполнить сварку образца №1 и №2 за два прохода..
5) Выполнить сварку образца №3. Катет углового шва должен составлять 10мм(+2мм). Швы таврового соединения должны быть выполнены за минимум за два прохода, максимум за три.

6) Произвести зачистку сварных швов от шлака и загрязнений.. 
7) Сдать образцы для ВИК.

3.	Выполнение сборки и сварки резервуара высокого давления.

Контрольный образец представляет собой полностью герметичную конструкцию размером примерно 350х350х400мм. Толщина листа 10мм. Толщина стенки трубы от 3 до 10мм. Сварка производится во все пространственных положениях. Кантование конструкции разрешается только вокруг своей оси. Сборка разрешается во всех пространственных положениях.

1) Зачистить поверхность пластин и труб до металлического блеска стальной щеткой.

2) Подготовить сварочное оборудование к работе согласно требованиям охраны труда.

3) Выбрать марку, диаметр электродов, режимы наплавки.

4) Выполнить сборку конструкции согласно выданного чертежа.

5) Выполнить сварку конструкции соблюдая пространственные положения сварных швов.

6) Произвести зачистку сварных швов от шлака и загрязнений..

7) Предоставить конструкцию для ВИК и испытания под давлением.

4.Выполнение дуговой резки контрольных образцов из углеродистой стали.

Контрольные образцы - пластины из углеродистой стали толщиной 10—20 мм, обрезки швеллеров, уголков, труб.

1) Установить пластину толщиной 10—20 мм из углеродистой стали в наиболее удобное положение так, чтобы расплавленный металл мог свободно стекать вниз. Для сбора стекающего металла и шлака использовать ящики из металла или подкладывать под разрезаемую деталь асбест или листы железа.
2) Очистить участки будущих резов от загрязнений стальными щетками.
3)Разместить пластину на полоски шириной 20— 30 мм. При разметке учесть припуск на ширину реза.
4) Вставить электрод диаметром 4-5 мм в электрододержатель, подключенный к отрицательному полюсу источника питания (трансформатору или выпрямителю).
5) Плюсовой полюс источника питания подключить к столу резчика (к детали).
6)Выбрать режим резки.
7) Выполнить резку пластин на полосы шириной 20— 30 мм.
7.1) Возбудить дугу на одном из краев пластины 
7.2) Расплавить кромку металла и переместить электрод вниз.
7.3) Отрезать полосы, сохраняя положение электрода под углом, равным 30—60°

8) Предоставить образцы для визуального контроля.

Основными критериями при оценке качества являются: прямолинейность и чистота поверхности реза, правильная геометрия отверстий, минимальное количество наплывов (грата) с нижней стороны пластины.

2.4. Пакет  экзаменатора при оценивании задания.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| Наименование критериев оценки компетенции | Выполнил | Не выполнил | Замечания, предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация рабочего места |  |  |  |
| Соблюдение правил техники безопасности и санитарных требований |  |  |  |
| Пользование оборудованием и инструментом |  |  |  |
| Обоснованный выбор инструментов и материалов |  |  |  |
| Чтение чертежей металлоконструкций в правильной последовательности. |  |  |  |
| Знание устройства сварочного и вспомогательного оборудования, назначения, правил его эксплуатации и области применения |  |  |  |
| Выбор сборочно-сварочных приспособлений под конкретное изделие |  |  |  |
| Качество сборки под сварку; соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых норм |  |  |  |
| Правильность технологической последовательности сборки, качество и правильность выбора электродов и режима сварки при выполнении прихваток |  |  |  |
| Определение причин дефектов сварочных швов и соединений; предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; |  |  |  |
| Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; |  |  |  |
| Подготовка металла к сварке (наплавке) |  |  |  |
| Время выполнения работы |  |  |  |
| Технология сварки |  |  |  |
| Провар |  |  |  |
| Равномерность шва |  |  |  |
| Размер шва |  |  |  |
| Отсутствие пор |  |  |  |
| Отсутствие шлака |  |  |  |
| Отсутствие подреза |  |  |  |
| Зачистка изделия после сварки |  |  |  |
| Внешний вид изделия |  |  |  |
| Подбор наплавочных материалов, приспособлений, оборудования |  |  |  |
| Зачистка, подготовка и удаление изношенного слоя заготовки |  |  |  |
| Зачистка наплавляемых валиков от шлака и неровностей. Контроль на наличие дефектов. Устранение дефекта. Заварка дефекта. Метод термообработки |  |  |  |
| Припуск на механическую обработку. Деформация заготовки после наплавки. |  |  |  |

Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический

адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики:

| № | Вид работ | Затраченное время | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках. |  |  |
| 2 | Газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей. |  |  |
| 3 | Газовая наплавка валиков на плоскую поверхность детали |  |  |
| 4 | Газовая наплавка на цилиндрическую поверхность детали. |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации.

Аттестационный лист по производственной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной практики:

| № | Вид работ | Сроки выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая сварка чугуна |  |  |
| 2 | Газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей |  |  |
| 3 | Газовая наплавка валиков на плоскую поверхность детали |  |  |
| 4 | Газовая наплавка на цилиндрическую поверхность детали. |  |  |
| 5 | Газовая сварка углеродистых сталей во всех пространственных положениях |  |  |
| 6 | Газовая сварка легированных сталей во всех пространственных положениях |  |  |
| 7 | Газовая сварка цветных металлов во всех пространственных положениях |  |  |
| 8 | Газовая резка углеродистых сталей: разделительная, поверхностная. |  |  |
| 9 | Устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)требованиями организации, в которой проходил практику

_________________________________________________________

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации.