ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022 |
| --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа

профессионального модуля

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

Для обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих

и служащих

по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Великие Луки, 2022 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года (редакция от 14.09.2016 г.), зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2016 года);

- Профессионального стандарта Сварщик, утвержденного Приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 года).

Квалификации:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Сварщик частично механизированной сварки плавлением

Профессия 15.01.05Сварщик,

входит в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчики:

Филяров Евгений Юрьевич, мастер производственного обучения ГБПОУ ВПК

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы среднего профессионального образования –  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 15.01.05Сварщик, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.

Квалификации:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;

Сварщик частично механизированной сварки плавлением.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК.1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки

ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку

ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку

ПК.1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала

ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, газосварщик, сварщик ручной сварки полимерных материалов Сварщик термитной сварки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.

Уровень образования: основное общее, среднее общее.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

- выполнения предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах.

уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки;

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций.

знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

- основные типы, конструктивные элементы разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 768 часов.

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 300часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 208 часов;

самостоятельной работы обучающегося –92 часа;

учебной практики – 468 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3. | Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки |
| ПК 1.5 | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.6 | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.7 | Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала |
| ПК 1.8 | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 1.9 | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 | Раздел 1. Основы теории сварки и резки металлов и сплавов. | 64 | 44 | 10 | 20 | - | - |
| ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.7; | Раздел 2.Изготовление типовых сварных конструкций. | 418 | 92 | 40 | 36 | 290 | - |
| ПК 1.5; ПК 1.6; | Раздел 3. Подготовка металла и сборка изделий под сварку | 156 | 32 | 12 | 16 | 108 |  |
| ПК 1.8; ПК 1.9; | Раздел 4.Контроль качества сварных соединений | 130 | 40 | 12 | 20 | 70 |  |
|  | Производственная практика, часов(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 768 | 208 | 44 | 92 | 468 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Основы теории сварки и резки металлов и сплавов |  |  |  |  | 64 |  |
| МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |  |  | 64 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о сварке. | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Введение в курс сварки. Значение профессии, квалификационные характеристики и программы теоретического и производственного обучения. Сварка: определение, преимущества перед другими способами соединений, сущность и условия образования соединений. |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  | Классификация видов сварки. Сущность, особенности, преимущества и недостатки, область применения. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | - Подготовить доклад на тему: «Преимущества сварки перед другими способами соединения деталей». |  |  |  |
| Тема 1.2. Сварные соединения и швы | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Сварные соединения и швы. Виды сварных соединений, их преимущества и недостатки. Классификация сварных швов. |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  | Конструктивные элементы сварных швов. Влияние каждого из элементов на качество и работоспособность сварных конструкций в процессе эксплуатации. Обозначение сварных швов на чертежах. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Чтение чертежей сварных конструкций и выполнение условных обозначений сварных соединений. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | - оформить в конспекте схемы классификации сварных соединений и швов – 2ч. - на листе формата А4 выполнить эскиз и проставить обозначения сварных швов – 2ч. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Основные сведения о сварочной дуге. | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Сварочная дуга. Определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого горения, строение. Электрические характеристики дуги. ВАХ дуги. Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и КПД. Способы возбуждения дуги. Виды переноса электродного металла на изделие. Силы, влияющие на формирование сварного шва. Магнитное дутье. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  | - составить в конспекте схемы видов переноса металла при сварке - 2ч. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Комплектация сварочных постов для ручной и частично механизированной дуговой сварки | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Классификация сварочных постов. Классификация сварочных постов для ручной и частично механизированной сварки. Комплектация сварочных постов. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Инструмент сварщика. Основной и вспомогательный инструмент сварщика. Средства индивидуальной защиты. Классы светофильтров |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. |  | ТБ при работе с электрооборудованием. Подбор сечения проводов под величину сварочного тока. Классификация электрододержателей. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 6 |  |
|  | - составить таблицу подбора сечения проводов – 2ч. - составить таблицу вредных факторов и способы защиты от их воздействия – 2ч. - составить схему сварочного поста учебной сварочной мастерской – 2ч. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Источники питания сварочной дуги | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Требования к источникам питания сварочной дуги. Основные характеристика электросварочного оборудования: продолжительность работы, КПД, вольтамперные характеристики и способы регулирования тока |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Устройство и принцип работы ИП дуги: сварочного трансформатора, сварочного выпрямителя, сварочного преобразователя, сварочного агрегата и сварочного инвертора. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Специальные возможности ИП сварочной дуги: форсаж дуги (ARC FORCE), горячий старт (HOT START), антизалипание электрода (ANTI STICK), VRD (Voltage Reduction Device), Функция PWS. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Обслуживание ИП сварочной дуги |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Выбор режимов сварки. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | - зарисовать в конспекте схему сварочного трансформатора с указанием основных частей – 2ч. - «Возможные неисправности в работе сварочного оборудования и способы устранения» - 2ч. |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.6 Сварочные материалы | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Сварочная проволока. Назначение, требования к ней, выпускаемые диаметры, химический состав, маркировка, правила упаковки, транспортировка и хранение. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Штучные электроды. Классификация, обозначение. Тип и марка электродов. Требования к электродам, правила упаковки, транспортировка и хранение. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3. | Виды электродных покрытий. Функции электродных покрытий. Особенности применения |  |  | 2 | 2 |
|  | 4. | Защитные газы. Активные и инертные. Химический состав, характеристика основных свойств. Баллонное и рабочее давление |  |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Расшифровка обозначения покрытых электродов |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  | Выполнить с записью в конспекте: - Составить таблицу «Баллоны для защитных газов, окраска, надпись, давление» 2ч. |  |  |  | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам и заданиям преподавателя; - Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите; |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3 Подготовка металла и сборка изделий под сварку |  |  |  |  | 156 |  |
| МДК 01. 03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  |  |  |  | 48 |  |
| Тема 3.1 Типовые слесарные операции и очередность слесарных операций по подготовке металла под сварку | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  | Организация рабочего места в слесарной мастерской. Безопасность слесарных работ. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Виды стального проката. Применение, размеры по ГОСТу | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Типовые слесарные операции. Правка металла. Приспособления для правки металла, инструмент. Разметка и резка металла: инструмент, ручное и механизированное оборудование для резки металла Гибка полосового и профильного металла перед сваркой, приспособления для гибки. Техника выполнения гибки. | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Способы очистки металла перед сваркой. Ручной инструмент, механизированные приспособления. Растворы кислот. | 2 |  |
|  | 5 |  |  | Подготовка кромок под сварку. Назначение, способы, инструменты и оборудование. Формы разделки кромок: факторы выбора, виды, применение. | 2 |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  | Изучение устройства и приемов работы со штангенциркулем. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Измерение наружных, внутренних поверхностей, глубины отверстий штангенциркулем. | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Выполнение зачистки кромок, одностороннего скоса кромок. | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Выполнение зачистки кромок, двустороннего скоса кромок | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 8 |  |
|  | схематично изобразить в конспекте схему слесарного поста – 2ч. |  |  |  | 2 |  |
|  | составить в конспекте таблицу «Виды стального проката» - 2ч. |  |  |  | 2 |  |
|  | составить в конспекте таблицу «Измерительный инструмент и его назначение» - 2ч. |  |  |  | 2 |  |
|  | решить тестовое задание по теме: «Типовые слесарные операции» - 2ч. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Сборка изделий под сварку | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | Сборка деталей под сварку. Назначение, методы (узловой сборки, общей сборки), их преимущества и недостатки. Сборочно – сварочные приспособления: виды, требования к ним. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Приспособления для сборки и сварки. Установочные элементы. Прижимные механизмы. Переносные сборочные приспособления. Виды, применение. Универсально - сборные приспособления. Средства механизации, промышленные роботы. | 2 |  |
|  | 3 |  |  | Прихватка деталей. Определение, назначение, виды. Правила соединения деталей прихватками. | 2 |  |
|  | 4 |  |  | Проверка точности сборки. Инструменты, измерительные приборы | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  | Выбор параметров режима прихватки, количества материалов, последовательности простановки иприхваток. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа - Подготовить презентацию «Простейшие прижимные механизмы» - Подготовить презентацию «Роботизация сварочных процессов» - Оформить в конспекте информацию по видам контрольно-измерительного инструмента. - Подготовка к дифференцированному зачету с использованием конспекта |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Систематическая проработка - конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам и заданиям преподавателя; - Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите; - Подготовка к тестированию; |  |  |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ - выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой -выполнение сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; -выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; |  |  |  |  | 108 |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2.Изготовление типовых сварных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| МДК. 01. 02 Технология производства сварных конструкций |  |  |  |  | 128 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения по охране труда при производстве сварочных работ. | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Основы законодательства об ОТ. Основные документы в области охраны труда. Промышленно-санитарное законодательство. Производственная санитария. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений, санитарные требования и санитарно-технологические мероприятия, направленные на выполнение производственной санитарии. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Вредные и опасные факторы. Факторы, воздействующие на сварщика (по характеру воздействия, по степени воздействия). ПДК. Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Виды инструктажей по ОТ. Содержание и правила проведения. Работы с повышенной опасностью. Электро- и пожаробезопасность при проведении сварочных работ. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4. | Несчастный случай на производстве. Ответственность за соблюдение правил охраны труда. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 2 | Изучение устройства и правил эксплуатации огнетушителей. |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение организации инструктажа и проверки знаний по ОТ |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 6 |  |
|  | - оформить в конспекте схему влияния вредных и опасных факторов на сварщика - 2ч. - решить кейсы: виды инструктажей по ОТ -2ч. - описать в конспекте правила проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.- 2ч. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Сварные конструкции, материалы для их изготовления и требования к ним | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Классификация и типы сварных конструкций. (машиностроительные, строительные, технологические). |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Технологичность сварных конструкций. Определение технологичности. Условия выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям. |  |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | - подготовить сообщение «История развития металлических конструкций- 2ч.» - решение тестового задания по теме – 2ч. |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.3. Типовые детали машин, способы их соединения | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Типовые детали и сборочные единицы общего и специального назначения. Разновидности, применение, способы получения. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Преимущества сварных соединений. Замена литья и ковки деталей сваркой. Критерии работоспособности деталей. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Разъемные соединения деталей. Понятие, разновидности, применение, конструктивные элементы, достоинства и недостатки. |  |  | 2 | 2 |
|  | 4 | Неразъемные соединения деталей. Понятие, разновидности, применение, конструктивные элементы, достоинства и недостатки. |  |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  | Подготовить сообщение «Преимущества соединения деталей сваркой»- 2ч. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения. | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 | Механизмы преобразования движения. Разновидности, назначение, устройство, передаточное отношение, область применения. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Передачи вращательного движения. Назначение, устройство, передаточное отношение, область применения. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.5. Технология производства сварных машиностроительных конструкций. | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Технологический процесс. Понятие, виды, этапы типового технологического процесса производства сварных машиностроительных конструкций. Технологические операции. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Проектирование технологического процесса. Основные этапы. Последовательность этапов. Правила проектирования. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Сборка сварных конструкций. Способы и методы сборки. Основные виды сборочного оборудования. |  |  | 2 | 2 |
|  | 4 | Контрольная работа |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Составление карты технологического процесса |  |  | 4 |  |
| Итого за 2 курс 40 часов |  |  |  |  |  |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5.1 Проектирование технологического процесса изготовления сварного узла. | Практические занятия 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Выполнение заготовительных операций по разработанной технологической карте. |  |  | 4 |  |
|  | 2. | Выполнение сборки и сварки узла согласно данным разработанной технологической карты |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 8 |  |
|  | - выполнение эскиза сварного изделия с обозначением сварных швов – 2ч. - составление технологической карты на сварку изделия по заданию преподавателя -2. - составление технологической последовательности операций – 2ч. - выбор сварочных материалов и параметров режима сварки – 2ч |  |  |  | 8 |  |
| Тема 1.6. Технология производства балочных, рамных и решетчатых конструкций. | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Строительные конструкции. Виды, основные типы конструкций, относящихся к каждому виду, область их применения. Балки. Стойки. Фермы. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Балки. Стойки. Фермы. Типы, применение. Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого сечений. Последовательность сварки при изготовлении и на монтаже. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Сварка арматуры. Основные способы соединения арматурных стержней. Сварка плоских и объемных решеток. Виды стального профиля, применяемого для их изготовления. Технология изготовления. Ванный способ сварки. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Выполнение сборки и сварки стыка двутавра |  |  | 4 |  |
|  | 2 | Выполнение сборки и сварки основания стойки |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  | - подготовить сообщение «применение двутавровых балок»- 2ч. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.7. Технология производства листовых конструкций. | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Листовые конструкции. Классификация, характеристика, применение. Технология подготовки кромок и стыков обечаек, конусов, сферических днищ под сварку. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Технология изготовления негабаритных емкостей и сооружений. Способы рулонирования листовых конструкций. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Особенности сборки и сварки вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Выполнение заготовительных операций для изготовления расширительного бака |  |  | 4 |  |
|  | 2 | Выполнение сварки расширительного бака с проведением контроля качества на герметичность давлением |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 2 |  |
|  | - подготовить сообщение «Сварка при отрицательных температурах». |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Технология изготовления и монтажа трубопроводов. | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Виды трубопроводов. Материалы для изготовления трубопроводов. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2 | Сварка поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Выбор показателей режима сварки и порядок выполнения сварных швов. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Технология сварки тройников, приварки патрубков, фланцев. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Подготовка стыков труб под сварку |  |  | 4 |  |
|  | 2 | Сборка и сварка стыка трубы диаметром до114 мм |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 12 |  |
|  | - составить таблицу с элементами трубопроводов.- 2ч. - подготовить сообщение «Ремонт трубопроводов».- 2ч. - подготовить презентацию «Сварка под водой»- 2ч. - составление сравнительной таблицы областей применения сварочной проволоки – 2 поиск информации в Интернете с оформлением в конспекте по теме: - составление сравнительной таблицы технических характеристик полуавтоматов – 2 - выбор параметров режима сварки металлов и сплавов в среде защитных газов по заданию преподавателя – 2 |  |  |  | 6 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ -эксплуатирование оборудования для сварки; -выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; - проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки; - использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - применение сборочных приспособлений для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - подготовка сварочных материалов к сварке; - использование производственно-технологической и нормативной документации для выполнения трудовых функций. |  |  |  |  | 290 |  |
| Раздел ПМ 4 Контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Виды дефектов сварных швов. | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Требования к сварному шву. Понятие дефектов сварных швов, причины образования. Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Внешние дефекты. Определения. Способы предупреждения и устранения. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3. | Внутренние дефекты. Определения. Способы предупреждения и устранения. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение наличия и вида дефекта сварного шва визуальным осмотром. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 6 |  |
|  | - Подготовка кроссворда «Виды дефектов сварных соединений» -2ч. - Составить в конспекте обобщенную схему «Классификация дефектов сварных соединений»-2ч. - Составить в конспекте таблицу «Причины возникновения и методы борьбы с дефектами сварных швов»-2ч. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Строение сварного шва и металлургические процессы при сварке. | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Особенности металлургических процессов при сварке. Их влияние при определении свойств и прочности металла шва.Основные реакции в зоне сварки: окисление, раскисление, рафинирование, легирование; сущность, влияние на состав и свойства металла шва. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Кристаллизация наплавленного металла. Механизм кристаллизации, влияние скорости сварки, наличия примесей. |  |  | 2 | 2 |
|  | 3. | Строение сварного шва. Зона термического влияния, виды участков зон, характерные особенности структуры и свойств металла на участках. Способы улучшения структуры и свойств металла шва. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в металле шва. |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 6 |  |
|  | - подготовить доклад на тему: «влияние примесей на качество сварного шва»-2ч. - Заполнить в конспекте таблицу «Химические процессы в сварочной ванне»-2ч. - зарисовать в конспекте строение сварного шва с обозначением его основных зон-2ч. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 4.3. Внутренние напряжения и деформации в свариваемых изделиях | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Понятие и виды напряжения и деформации. Классификация, причины и механизм возникновения при сварке. Связь между напряжениями и деформациями. |  |  | 2 |  |
|  | 2. | Основные пути и способы (конструктивные и технологические) предотвращения и уменьшения деформаций. |  |  | 2 |  |
|  | 3. | Способы исправления деформированных сварных конструкций. Термообработка. Горячая правка. |  |  | 2 |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Изучение поперечных и продольных линейных и угловых деформаций при сварке. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | - Дать сравнительную характеристику упругих и пластических деформаций-2ч. - Подготовка презентации «Способы предотвращения деформаций» - 2ч. |  |  |  | 2 2 |  |
| Тема4.4 Методы контроля качества сварных швов | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Система контроля качества сварной продукции. |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Инструменты и оборудование контроля качества |  |  | 2 |  |
|  | 3. | Виды неразрушающего контроля качества сварного шва. Назначение, виды (внешний осмотр, проницаемость газом или жидкостью: сжатым воздухом, керосином). |  |  | 2 | 2 |
|  | 4. | Виды разрушающего контроля. Назначение, виды (технологическая проба, механические, гидравлические, пневматические испытания, металлографические методы). |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Визуальный и измерительный контроль качества сварного шва. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | - подготовить сообщение «Влияние пор и шлаковых включений на прочность сварного шва»-2ч. - подготовка к дифференцированному зачету с использованием конспекта-2ч. |  |  |  | 2 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам и заданиям преподавателя; - Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите; - Подготовка к тестированию; |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; - выполнение зачистки швов после сварки; - использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; - определение причин дефектов сварочных швов и соединений; - предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах |  |  |  |  | 70 |  |
| Производственная практика Виды работ Ручная дуговая сварка различных строительных конструкций (балки, каркасы зданий, фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции); Сварка трубопроводов; Сборка и сварка стыковых соединений. Сборка под сварку стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двусторонним скосом кромок), установка необходимого зазора при сборке. Постановка прихваток; Сборка и сварка угловых и тавровых соединений. Порядок выполнения сборки, постановки прихваток, техники и технологии наплавки, сварки; Исправление дефектов сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная заварка. Дуговая резка угольным и металлическим электродом: разметка и вырезка фланцев, колец, различных круглых и фигурных отверстий; резка углов и швеллеров, пробивка отверстий на пластинах, резка труб; Разделительная воздушно-дуговая резка профильного металла, прожигание отверстий, резка труб и швеллеров; Поверхностная воздушно-дуговая резка канавок, выполняемых на пластинах из углеродистой и легированной стали, выплавка дефектных сварных швов; |  |  |  |  |  |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов теоретических основ сварки и резки металлов; слесарных мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

- учебного кабинета  теоретических основ сварки  и резки металлов;

- кабинета информатики;

- сварочной мастерской;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических основ сварки и резки металлов:

- рабочие места - по количеству  посадочных мест;

- комплект деталей, сварных соединений,  выполненных без дефектов и с наличием дефектов;

- набор контрольно- измерительных инструментов, шаблонов;

- комплект чертежей сварных изделий;

- комплект наглядных пособий (плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные места учащихся;

- мультимедийное оборудование.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места – по количеству сварочных постов;

- набор контрольно- измерительных инструментов, шаблонов;

- муфельная печь;

- наковальня;

- набор - комплект слесарных инструментов для зачистки сварных швов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

-  промышленное оборудование предприятий.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Овчинников В.В.Основы технологии сварки и сварочное оборудование. Учебник. М, Академия. 2-е изд. 2018г

- Овчинников В.В Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. Учебник. М, Академия. 1-е изд. 2018.

- Маслов Б.Г.Производство сварных конструкций. Учебник. М, Академия. 8-е изд.2017 г.

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. Учебник. М, академия, 2016

Нормативные документы:

- ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

- ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.

- ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения.

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка

Дополнительные источники:

- В.И. Маслов. Сварочные работы. Учебник. М, Академия, 2015

- В.В. Овчинников Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практикум. Учебное пособие. М, Академия, 2014г.

- В.В. Овчинников. Расчет и проектирование сварных конструкций. Учебное пособие. М, Академия, 2010 г.

- А.А. Хайдарова, С.Ф. Гнюсов. Основы сварочного производства. Практикум по конструированию сварочных приспособлений. Саратов, Профобразование. 2017

- Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением. Учебник для СПО.. 2010 –

- М.Д. Банов Технология и оборудование контактной сварки. Учебник, М, Академия, 2005 г.

- Е.А. Банников. Сварка. Прикладное руководство. ООО издательство АСТ

Интернет-ресурсы:

http://www.osvarke.com/

http://www.welding.su/articles/arch/

http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html

http://www.svarocshov.ru

https://www.youtube.com/channel/UCrIDk3SH1OrLJFvxyPxdvkg  - видео по сварке

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические занятия проводятся  в специализированном, оснащенном  современным оборудованием, наглядными материалами, справочной литературой, техническими средствами обучения кабинете.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к базам данных и библиотечным фондам,  к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен   учебными печатными и/или электронными изданиями, изданными за последние 5 лет, а также учебно-методическими пособиями для проведения практических работ, необходимыми для освоения данного модуля.

Библиотечный фонд должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Преподаватели должны оказывать систематическую консультационную помощь обучающимся, контролировать качество выполнения самостоятельной работы.

Учебная практика проводится в сварочных мастерских, оснащенных современным сварочным оборудованием, материалами  и инструментами.

Освоение данного модуля должно параллельно с освоением  дисциплин: основы материаловедения, основы инженерной графики, допуски и технические измерения, химия.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года, разряд по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | Определяет основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. Устанавливает основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок. Излагает основные правила чтения чертежей и спецификаций. Анализирует чертежи и спецификации, оформленными в соответствии с международными стандартами по сварке и родственным технологиям | Формализованное наблюдение и оценка (интерпретация) деятельности обучающегося в процессе освоения, в том числе: - наблюдение и оценка на теоретических, практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы; Текущий контроль Промежуточный контроль. |
| ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | Излагает основные правила чтения технологической документации. Анализирует производственно-технологическую и нормативную документацию для выполнения трудовых функций. | Экспертная оценка результатов выполнения лабораторно- практической работы. Текущий контроль. Промежуточный контроль |
| ПК 1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | Перечисляет классификацию сварочного оборудования. Объясняет устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. Перечисляет основные принципы работы источников питания для сварки. Формулирует правила технической эксплуатации электроустановок. Осуществляет организацию сварочного поста. Устанавливает работоспособность и исправность оборудования поста для сварки. Объясняет эксплуатацию оборудования для сварки. | Экспертная оценка результатов выполнения лабораторно- практической работы. Текущий контроль. Промежуточный контроль |
| ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | Определяет классификацию сварочных материалов. Объясняет правила хранения и транспортировки сварочных материалов. Проводит подготовку сварочных материалов к сварке Использует сварочные материалы. | Экспертная оценка результатов выполнения лабораторно- практической работы. Текущий контроль. Промежуточный контроль |
| ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | Перечисляет слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гибка и правка металла. Излагает правила подготовки кромок изделий под сварку. Называет виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. Объясняет правила сборки элементов конструкции под сварку. Описывает виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции под сварку. Проводит подготовку металла к сварке в соответствии с ГОСТами. Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. Анализирует использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. | Формализованное наблюдение и оценка (интерпретация) деятельности обучающегося в процессе освоения, в том числе: - наблюдение и оценка на теоретических, практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы. Текущий контроль Промежуточный контроль |
| ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Формулирует правила сборки элементов конструкции под сварку. Объясняет этапы проверки качества подготовки элементов конструкции под сварку. Перечисляет этапы контроля качества сборки элементов конструкции под сварку. Проводит контроль качества сборки элементов конструкции под сварку, в соответствии с производственно-технологической и нормативной документацией. | Экспертная оценка на лабораторно- практическом занятии, при прохождении производственной практики. Лабораторный контроль неразрушающими методами дефектоскопии |
| ПК 1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала | Представляет основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения). Анализирует необходимость проведения подогрева при сварке. Объясняет порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Разрабатывает технологию выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | Экспертная оценка на лабораторно- практическом занятии, при прохождении производственной практики |
| ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | Перечисляет типы дефектов сварного шва. Называет виды и назначение ручного и механизированного инструмента для зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. Объясняет технологию зачистки швов после сварки. | Экспертная оценка на лабораторно- практическом занятии, при прохождении производственной практики |
| ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | Классифицирует типы дефектов сварного шва. Перечисляет измерительный инструмент для контроля геометрических размеров сварного шва. Определяет причины появления дефектов сварных швов и соединений. Анализирует причины возникновения дефектов сварных швов и соединений. Объясняет способы предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. Проводит методы неразрушающего контроля. | Экспертная оценка на лабораторно- практическом занятии, при прохождении производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Объясняет сущность и/или значимость социальную значимость будущей профессии. Анализирует задачу профессии и выделять её составные части. | Наблюдение и анализ результатов выполнения практических работ, самостоятельной работы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации Определяет возможные траектории профессиональной деятельности Проводит планирование профессиональной деятельность | Наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Наблюдение за эффективностью распределения ролей при работе в команде, оценка |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Анализирует планирование процесса поиска. Формулирует задачи поиска информации Устанавливает приемы структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизировать получаемую информацию. Выявляет наиболее значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. | Оценка содержания сообщений, рефератов, проектов |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Определяет современные средства и устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Определяет современное программное обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. | Наблюдение за эффективностью распределения ролей при работе в команде, оценка коммуникабельности, умения принимать совместное решение |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Описывает психологию коллектива. Определяет индивидуальные свойства личности. Представляет основы проектной деятельности Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руководством, клиентами. Участвует в работе коллектива и команды для эффективного решения деловых задач. Проводит планирование профессиональной деятельности | Наблюдение и экспертная оценка активности обучающихся при подготовке и проведении мероприятий |