ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2018г. |
| --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа

профессионального модуля

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ

по образовательной программе профессионального обучения –

программе профессиональной подготовки

по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Великие Луки, 2018 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта  по - Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2014 года);

- Профессионального стандарта Сварщик, утвержденного Приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 года).

Квалификации:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 2-3 разряд

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 2-3 разряд

Профессия 15.01.05Сварщик,

входит в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчики:

Губарева Светлана Олеговна, преподаватель профессионального цикла ГБПОУ ВПК

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 15.01.05Сварщик, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.

Квалификации:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - 2-3 разряд

Сварщик частично механизированной сварки плавлением – 2-3 разряд

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности сварных металлоконструкций.

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК.1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для ручной и частично механизированной сварки.

ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для ручной и частично механизированной сварки

ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку

ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку

ПК.1.7. Выполнять предварительный и сопутствующий (межслойный) подогрев металла

ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, газосварщик, сварщик ручной сварки полимерных материалов Сварщик термитной сварки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

- выполнения предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах.

уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки;

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций.

знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

- основные типы, конструктивные элементы разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 400 часов.

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;

учебной практики – 194  часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно-сварочные работы,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Читать чертежи средней сложности сварных металлоконструкций. |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3. | Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для ручной и частично механизированной сварки. |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для ручной и частично механизированной сварки |
| ПК 1.5 | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.6 | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.7 | Выполнять предварительный и сопутствующий (межслойный) подогрев металла |
| ПК 1.8 | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 1.9 | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 | Раздел ПМ 1. Основы теории сварки и резки металлов | 36 | 14 |  | 4 | 18 | - |
| ПК 1.3, ПК 1,4 | Раздел ПМ 2. Сварочное оборудование | 48 | 20 | 4 | 4 | 18 | - |
| ПК 1.4 | Раздел ПМ 3 Сварочные материалы | 28 | 10 |  | 4 | 18 |  |
| ПК 1.6 | Раздел ПМ 4 Виды сварных конструкций и требования к ним | 22 | 8 | 2 | 2 | 12 |  |
|  | Раздел ПМ 5 Изготовление сварных конструкций различного назначения | 98 | 42 | 6 | 10 | 38 |  |
| ПК 1.5 , ПК 1.6 | Раздел ПМ 6 Подготовка металла под сварку | 32 | 12 | 2 | 4 | 18 |  |
| ПК 1.6, ПК 1.7 | Раздел ПМ 7 Технологические приёмы сборки изделий под сварку | 52 | 20 | 2 | 8 | 24 |  |
| ПК 1.8 | Раздел ПМ 8 Деформации и напряжения при сварке | 32 | 12 | 2 | 4 | 24 |  |
| ПК 1.9 | Раздел ПМ 9 Дефекты сварных швов и контроль качества сварных соединений | 52 | 20 | 6 | 8 | 24 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 400 | 158 | 24 | 48 | 194 | - |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел ПМ 1. Основы теории сварки и резки металлов |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| Тема 1.1. Классы сварок. Физические процессы при сварке плавлением | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Классы сварок . Сущность сварки плавлением и сварки давлением. |  |  | 1 |  |
|  | 2. |  |  | Электрическая дуга: строение, способы зажигания, условия устойчивого горения, дуга постоянного и переменного тока |  |  | 1 |  |
|  | 3. |  |  | Перенос электродного металла |  |  | 1 |  |
|  | 4. |  |  | Металлургические процессы при сварке. Кристаллизация сварочной ванны |  |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Сварные соединения и сварные швы | Содержание |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Виды сварных соединений, их преимущества и недостатки. Строение сварного соединения |  |  | 1 |  |
|  | 2. |  |  | Сварные швы, классификация сварных швов. Конструктивные элементы сварных швов. Околошовная зона и зона термического влияния |  |  | 1 |  |
|  | 3. |  |  | Обозначение сварных швов на чертежах. Основные и вспомогательные элементы |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 - Устный опрос по теме: Сварка давлением: виды и применение - Поиск информации в интернете: Виды переноса металла. При какой сварке наблюдается самый производительный вид переноса электродного металла и почему? - Составить сравнительную характеристику стыкового и нахлесточного соединений. - Зарисовать сварной шов с указанием всех конструктивных элементов |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. . Расстановка учащихся по рабочим местам. Инструктаж по содержанию занятий, типовым слесарным операциям, применяемым при подготовке металла к сварке, их назначению, сущности, технике выполнения, применяемому инструменту, средствам и приемам измерения линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности. Инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментом Заземление, зануление электроустановок |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Раздел ПМ 2.Сварочное оборудование |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| МДК. 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| Тема 2.1. Комплектация сварочного поста для ручной дуговой сварки | Содержание |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Классификация сварочных постов для ручной сварки Комплектация сварочных постов |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2. |  |  | Основной и вспомогательный инструмент электросварщика Средства индивидуальной защиты |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3. |  |  | Выбор электрододержателей. Классы светофильтров Техника безопасности при работе с электрооборудованием |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Источники питания сварочной дуги | Содержание |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Требования к источникам питания сварочной дуги Устройство и принцип работы сварочного трансформатора |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  | Устройство и принцип работы сварочного преобразователя и сварочного агрегата |  |  | 2 |  |
|  | 4. |  |  | Источники нового поколения: сварочные инверторы Обслуживание ИП и правила техники безопасности при работе с электрооборудованием |  |  | 2 |  |
|  | 5. |  |  | Фиксирующие сварные швы (прихватки): короткие, точечные и правила их постановки |  |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы 1, 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Устройство и принцип работы сварочного понижающего трансформатора Способы регулирования сварочного тока: плавное и ступенчатое. . |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Правила и техника постановки прихваток |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. - Зарисовать в таблицу вспомогательный инструмент и объяснить его назначение - Составить вольтамперную характеристику понижающего трансформатора (график в тетради) - Оформить доклад по теме: Многопостовые системы и стабилизаторы тока - Устный опрос по теме: Обязанности сварщика по обслуживанию ИП |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Подготовка рабочего места к выполнению сварочных работ Проверка и настройка электрооборудования Проверка наличия заземления ИП и сварочного стола Чтение рабочих чертежей, умение правильно прочитать обозначение сварных швов. Проверка сборочно-сварочного оборудования на безопасность производства работ. Подготовка и проверка основного и вспомогательного инструмента для выполнения сварочных работ Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных инструментов. Подготовить сварочные материалы, прокалить электроды, объяснить назначение обмазки |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Раздел ПМ 3Сварочные материалы |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| МДК. 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| Тема 3.1 Сварочная проволока и штучные электроды |  | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1. | Сварочная проволока: требования к ней, выпускаемые диаметры, назначение,, химический состав, маркировка |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2. | Штучные электроды: классификация, обозначение. Тип и марка электродов. Требования к электродам |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3. | Виды электродных покрытий. Функции электродных покрытий. Особенности применения |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Защитные газы и сварочные флюсы |  | Содержание |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 1. | Защитные газы: активные и инертные. Химический состав, характеристика основных свойств. Баллонное и рабочее давление Сварочные флюсы: область применения, состав, характеристика основных свойств. Требования к флюсам. Флюсопитатели. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2. | Зачет по теме |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 - Составить таблицу с видами электродных обмазок, перечислить преимущества и недостатки каждой из них. - Расшифровать тип электрода и его марку и записать в рабочую тетрадь - Письменный опрос по теме: Характеристика углекислого газа, объяснить, почему он относится к активным газам и в чем заключается его активность. Почему в баллонах он хранится в сжиженном виде? - Составить краткое сообщение на тему: По какому принципу подбираются компоненты в состав сварочных флюсов? Система их приготовления |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Рассказать, что входит в понятие сварочные материалы, объяснить назначение сварочной проволоки, защитных газов Расписать обозначение электродов, объяснить, как подбираются электроды по применяемому току и положению в пространстве Отработать зажигание дуги, выбрать правильную длину для сварки и для резки металла Выполнить узкий валик и уширенный, назвать их размеры Объяснить и показать угол наклона электрода при выполнении различных сварных швов. Отработать поперечные движения электрода, назвать виды перечных движений и для каких целей они применяются Научиться обращаться с баллонами, в которых хранятся защитные газы и их смеси. Знать рабочее давление защитных газов Объяснить назначение редукторов и показать как крепятся к баллонам. Объяснить принцип их работы. |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел ПМ 4 Виды сварных конструкций и требования к ним |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| МДК. 01. 02 Технология производства сварных конструкций |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
| Тема 4.1 Сварные конструкции, материалы для их изготовления и требования к ним |  | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1. | Виды сварных конструкций. Рабочие нагрузки конструкций (изгиб, скручивание, избыточное давление, растяжение, вибрация и.т.п.) Основные требования, предъявляемые к любой сварной конструкции |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2. | Материалы для изготовления сварных конструкций: их механические, физические и химические свойства, свариваемость |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3. | Техника и очередность выполнения сварных швов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Лабораторно-практическая работа 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. | Классификация сталей: по выплавке, по химическому составу, по назначению |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 - Строительные конструкции (презентация) - Поиск информации в интернете: Как улучшают свариваемость конструкционных сталей |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ …Проверить комплектацию сварочного поста электросварщика Проверить исправность электрооборудования, наличия заземления, наличие СИЗ Подготовить металл, провести все подготовительно-сварочные работы, проверить исправность приспособлений Выбрать режимы сварки (величину тока, диаметр электрода, напряжение на дуге, скорость сварки) согласно полученному заданию, определить очередность сварных швов, их пространственное положение Обеспечить, если требуется предварительный или сопутствующий подогрев металла Выполнять сварку простых и средней сложности деталей и узлов. Соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел ПМ 5 Изготовление сварных конструкций различного назначения |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
| Тема 5.1 Технология сварки листовых, балочных и решетчатых конструкций |  | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 1. | Чтение конструкторской документации и сборочных чертежей |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2. | Сварка листовых, оболочковых конструкций. Выбор основных и дополнительных параметров режима сварки, техника выполнения различных пространственных швов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3. | Сварка двутавровых балок, стыков двутавровых балок. Выбор режима сварки. Меры по предупреждению деформаций Очередность выполнения сварных швов. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4. | Сварка арматуры, основные способы соединения арматурных стержней. Сварка плоских и объемных решеток |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 5 | Виды стального профиля, применяемого для изготовления решеток. . Ванный способ сварки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Технология изготовления навесов, ферм и скелетных конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Приемочный контроль сварных конструкций. Способы повышения надежности и долговечности сварных конструкций |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Практическая работа 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. | Сварка решетчатых конструкций |  |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Технология сварки трубных конструкций |  | Содержание |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 1. | Материалы для изготовления трубопроводов. Виды трубопроводов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2. | Выбор основных и дополнительных показателей режима сварки в зависимости от положения сварного шва |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3 | Техника и порядок выполнения сварных швов в зависимости от толщины металла и положения сварного шва в пространстве |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Сварка вертикальных стыков труб |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 5 | Технология сварки неповоротных неподвижных трубопроводных стыков «с козырьком» |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 6. | Технология сварки тройников, приварки патрубков, фланцев |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Практическая работа 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. | Отработка кольцевых швов в нижнем и вертикальном положениях. Приварка патрубков и заглушек |  |  |  |  |  |
| Тема 5.3 Сварка и ремонт изделий из сталей и чугунов |  | Содержание |  |  | 10 |  | 3 |  |
|  |  | 1. | Сварка закладных пластин, кронштейнов, центраторов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2. | Ремонтная сварка деталей и изделий из чугунов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3. | Заварка трещин, пробоин, постановка заплат |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4. | Сварка электрозаклепками, точечная сварка |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 5. | Выбор основных показателей режимов сварки и сварочных материалов |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Практическая работа 4 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. | Заварка трещин и постановка заплат |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5 - Составить маршрутную карту очередности сварочных операций какой либо конструкции с указанием оборудования и сварочных материалов - Сварка газгольдеров, цистерн, емкостей для хранения сыпучих тел (устное или письменное сообщение) - Доклад на тему: Сварка разнотолщинных деталей, подготовка кромок, конструктивные размеры подготовки кромок - Презентация: Сварка в космосе - Презентация: Подводная дуговая сварка и резка изделий - Сообщение на тему: Сварка в замкнутом пространстве, сварка в закрытых емкостях из-под хранения горючих средств - Сварка изделий из цветных металлов (сообщение или презентация) - Поиск информации в интернете: Вредные факторы, влияющие на здоровье сварщика во время проведения сварочных работ - Поиск информации в интернете: Лазерная резка и плазменная сварка металла - Записать ответ на вопрос в тетрадь: Что такое эквивалент свариваемости и разрезаемости сталей? |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Проверить комплектацию сварочного поста электросварщика Проверить исправность электрооборудования, наличия заземления, наличие СИЗ Подготовить металл, провести все подготовительно-сварочные работы, проверить исправность приспособлений Подготовить основной и вспомогательный инструмент, проверить наличие измерительного инструмента, шаблонов. Читать конструкторские чертежи, читать обозначения сварных швов Выбирать и выполнять основные и дополнительные показатели режимов сварки (величину тока, род и полярность тока, напряжение на дуге, диаметр электрода, скорость сварки, угол наклона электрода, состав обмазки, предварительный или сопутствующий нагрев металла ) Выполнять дуговую разделительную резку металла разных толщин Знать технику выполнения воздушно-дуговой и кислородно-дуговой резки металла Выполнять поверхностную резку металла и резку кислородным копьём Выполнять стыковые швы в нижнем положении с разделкой и без разделки кромок Выполнять угловые швы в нижнем положении, выбирать правильный наклон электрода, уметь манипулировать электродом Выполнять вертикальные швы «на подъём» и «на спуск»; горизонтальные швы Выполнять окончание шва, уметь правильно заварить кратер Выполнять сварку листовых конструкций встык и внахлёст Выполнять сварку двутавровых балок сплошными швами или прерывистыми с цепным или шахматным расположением; а также стыков двутавровых балок Выполнять сварку арматурных стержней встык, внахлёст, в раструб. Выполнять сварку решеток Выполнять сварку трубных элементов, поворотных и неповоротных стыков труб Выполнять криволинейные швы, кольцевые швы, выполнять приварку патрубков и заглушек Выполнять заварку пробоин и трещин, постановку заплат |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Разлел ПМ 6 Подготовка металла под сварку |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| МДК 01. 03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| Тема 6.1 Очередность слесарных операций по подготовке металла под сварку |  | Содержание |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 1. | Организация рабочего места в слесарной мастерской. Безопасность слесарных работ |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2. | Виды операций по подготовке металла под сварку |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3. | Вспомогательный слесарный инструмент, его назначение и применение. Измерительный инструмент и его назначение |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 4. | Виды стального проката и стального профиля: применение, размеры по ГОСТу |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5. | Очередность слесарных операций по подготовке металла под сварку |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторно-практическая работа 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. | Подготовка металла под сварку. Знакомство с микрометром и штангенциркулем |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6 - Перечислить и записать в таблицу измерительный инструмент и его назначение - Письменное или устное сообщение: Инструментальная сталь: состав, свойства, маркировка, особенности - Нутромер: его устройство и применение (поиск информации в интернете) - Проработка конспекта и учебника в целях подготовки к практическому занятию |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Инструктаж по содержанию занятий: - Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке; их назначение, сущность, техника выполнения; - Применяемый слесарный инструмент и измерительный инструмент - Средства и приемы измерения линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности. - Установление допусков и отклонений Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе. Проверка качества подготовки сборочных элементов. Проверка правильности установки базовых элементов. |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Раздел ПМ 7 Технологические приемы сборки изделий под сварку |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| Тема 7.1 Сборка изделий под сварку |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | 1. | Правка металла. Приспособления для правки металла, инструмент |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. | Разметка и резка металла: инструмент, ручное и механизированное оборудование для резки металла |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3. | Гибка полосового и профильного металла перед сваркой, приспособления для гибки. Техника выполнения гибки |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 4. | Способы очистки металла перед сваркой. Ручной инструмент, механизированные приспособления. Растворы кислот. |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5. | Виды сборочно-сварочных приспособлений |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6. | Подготовка кромок под сварку: цель, способы (вручную, щеткой, напильником, с помощью наждачной бумаги, химическая обработка, механизированным способом). |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Разделка кромок под углом 150, 300, 450. Виды разделки кромок в зависимости от толщины металла |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Практическая работа 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1. | Разделка кромок под сварку под разными углами. Подготовка тонкого металла под сварку. Виды разделки для металла средних и больших толщин |  |  |  |  |  |
| Тема 7.2 Проверка точности сборки |  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1. | Порядок выполнения контроля, подготовки и сборки изделий под сварку. Проверка точности сборки |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. | Зачет по пройденным темам |  |  |  |  | 1 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 7 - Доклад на тему: Металлорежущие станки и их применение - Составить сравнительную характеристику: Холодная и горячая гибка деталей и изделий круглого сечения - Поиск информации в интернете: Автоматические гибочные линии - Зарисовать в рабочей тетради и объяснить назначение простейших прижимных механизмов - Презентация: Вращатели, манипуляторы и позиционеры: - Устный опрос: Разделка кромок газокислородными резаками - Зарисовать в рабочей тетради U-образную и Х-образную разделки кромок и указать плюсы и минусы каждой из них. - Презентация: Контрольно-измерительный инструмент |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с технологической документацией. Проверка сборочно-сварочного оборудования на безопасность производства работ. Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных инструментов. Выполнение правки металла ручным инструментом Выполнение разметки металла при помощи линейки, угольника, рулетки, шаблонов чертилкой, кернером с необходимым припуском. Выполнение гибки. Выполнение резки металла при помощи ручных инструментов и частично механизированных. Очистка металла абразивным инструментом и травление в растворах кислот Выполнение отбортовки тонкого металла во избежание сквозного прожога Выполнение V-образной, U-образной и Х-образной разделок кромок Выполнение узких валиков: правила и способы зажигания дуги, выбор угла наклона электрода, подбор скорости сварки. Постановка прихваток. Зачистка прихваток. Проверка качества прихватки по излому. Выполнение уширенных валиков. Виды поперечных движений электрода, в каких случаях они применяются Сборка под сварку пластин встык, в угол, в тавр, и внахлестку в нижнем положении швов. Установка необходимого зазора при сборке. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Раздел ПМ 8 Деформации и напряжения при сварке |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| Тема 8.1 Сущность и виды сварочных деформаций и напряжений |  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1. | Деформации и напряжения при сварке: понятие и сущность |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2. | Виды сварочных деформаций: временные и остаточные.; их влияние на формирование сварного шва |  |  |  |  | 2 |
| Тема 8.2 Причины возникновения сварочных деформаций и способы их устранения |  | Содержание |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 1 | Возникновение сварочных деформаций в сварных соединениях и конструкциях |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 | Способы предупреждения сварочных деформаций |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 3 | Меры, принимаемые по устранению сварочных деформаций и напряжений |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Лабораторно-практическая работа 9 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1. | Метод обратных деформаций: в каких случаях он применяется? |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 8 - Сравнительная характеристика: Упругие и пластические деформации - Обратные деформации - составить устное или письменное сообщение - Доклад на тему: Сварочные приспособления – как способ борьбы с деформациями - Ответить письменно на вопрос: Почему правильно выбранный режим сварки снижает сварочные деформации? |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Обслуживание сварочного оборудования. Техника безопасности при работе с электрооборудованием Сборка сварного соединения. Изучение зоны термического влияния Деформации и напряжения при сварке. Термическая обработка сварных соединений. Возможные деформации и правила борьбы с ними (начальный и сопутствующий подогрев металла, сварочные приспособления, точный выбор режима сварки, метод обратных деформаций) Сборка и сварка стыковых соединений. Сборка и сварка стыковых соединений со скосом и без скоса кромок. Выполнение сварных швов в нижнем и вертикальном положениях, угловых швов Проверка сварных швов на деформации, выявление деформаций, исправление деформаций Термообработка сварных швов Проковка сварных швов Методы снижения внутренних деформаций |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Раздел ПМ 9 Дефекты сварных швов и контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| Тема 9.1 Дефекты сварных швов |  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1. | Внешние и внутренние дефекты сварных швов |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2. | Допустимость дефектов. Причины их возникновения. Меры борьбы с дефектами |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Лабораторно-практическая работа 10 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1. | Причины возникновения дефектов сварных швов |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 11 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1. | Правила исправления дефектов сварных швов |  |  |  |  |  |
| Тема 9.2 Методы контроля качества сварных швов |  | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 1. | Контроль качества. Виды контроля: технологический, приемочный |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2. | Неразрушающий и разрушающий контроль качества сварных швов |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 3. | Общие принципы физических методов контроля. Радиационные, магнитографические, ультразвуковые методы: сущность, виды, порядок проведения. |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 4. | Испытания сварных соединений. Контроль качества сварных швов на герметичность |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Практическая работа 12 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1. | Визуальный контроль качества и «керосиновая проба» |  |  |  |  |  |
|  |  | Зачё по теме |  |  |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 9 - Поиск информации в интернете: Причины возникновения горячих и холодных трещин - Устный опрос по теме: Влияние пор и шлаковых включений на прочность сварного шва - Записать ответ на вопрос в рабочую тетрадь: Как правильно исправить бракованную прихватку? - Написать сообщение на тему: Как правильно выполнять окончание сварного шва и почему следует заваривать кратер? - Составить сравнительную характеристику: контроль рентгеновскими лучами и гамма-лучами. - Составить краткую характеристику видов контроля на непроницаемость - Презентация: Испытания сварных швов - Поиск информации в интернете: Вакуумный метод контроля |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Выполнение корневых швов, выполнение швов с поперечными колебаниями электрода в различных пространственных положениях - Выполнение сварных швов с применением сборочно-сварочных приспособлений - Проверка качества сварного шва по внешнему виду и по излому. - Проверка качества сварных швов на герметичность проникающими (неразрушающими) методами. - Выявление дефектов сварных швов и причин их образования - Нахождение и вырубка дефектных мест, зачистка до здорового металла и повторная заварка - Причины появления внутренних и наружных трещин и способы их устранения - Устранение подрезов, пор и шлаковых включений подручными инструментами - Определять причины появления непроваров, находить их и меры борьбы с этим дефектом - Заварка пробоин, постановка заплат - Ремонтная сварка изделий из чугуна - Зачистка сварных швов после выполнения сварочных работ - Применение термической обработки для предупреждения дефектов - Горячая правка сварного изделия. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов теоретических основ сварки и резки металлов; слесарных мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

- учебного кабинета  теоретических основ сварки  и резки металлов;

- кабинета информатики;

- сварочной мастерской;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических основ сварки и резки металлов:

- рабочие места - по количеству  посадочных мест;

- комплект деталей, сварных соединений,  выполненных без дефектов и с наличием дефектов;

- набор контрольно- измерительных инструментов, шаблонов;

- комплект чертежей сварных изделий;

- комплект наглядных пособий (плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные места учащихся;

- мультимедийное оборудование.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места – по количеству сварочных постов;

- набор контрольно- измерительных инструментов, шаблонов;

- муфельная печь;

- наковальня;

- набор - комплект слесарных инструментов для зачистки сварных швов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

-  промышленное оборудование предприятий.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Маслов В.И. Сварочные работы: Учебник для начального

Дефекты сварных швов и соединений. Учебное пособие для НПО овчинников В.В., 2010 - 64 с.

Изготовление сварных конструкций в заводских условиях. Лукянов В.Ф., Харченко В.Я., Людмирский Ю.Г. 2009. - 315 с.: ил.

Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением. Учебник для СПО. Милютин В.С. 2010 - 368 с.

Контроль качества сварных соединений. Учебник для СПО. Овчинников В.В. 2009 - 208 с.

Контроль качества сварных соединений. Практикум. Овчинников В.В.  2009 - 96 с.

Основы сварочного производтва. Учебное пособие для Вузов. Виноградов В.М. 2008. - 272 с.

Охрана труда при производстве сварочных работ. Учебное пособие для НПО. Куликов О.Н., Ролин Е.И. 2009 - 176 с.

Пособие по безопасному проведению сварочных работ (карманный вариант)

Производство сварных конструкций. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Учебник для СПО .. 2010. - 288 с.

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах (TIG/WIG) Иллюстрированное пособие Юхин Н.А. 2007 г.

Сварочное дело. Сварка и резка металлов. Учебник для НПО. Чернышев Г.Г.  2010 - 496 с.

Сварочные работы. Учебное пособие для НПО. Маслов В.И. 2009 - 240 с.

Сварочные работы: Практическое пособие для электрогазосварщика. Составитель Костенко Е.М. 2010. - 240 с.: ил.

Сварочные технологии при ремонтных работах. Справочник Хромченко Ф.А. 2010. - 397 с.: ил.

Современные сварочные аппараты своими руками. Володин В.Я.  2008-304 с.: ил.

Специальные методы сварки и пайки. Фролов В.А. Учебник для СПО. 2003. - 184 с.: ил.

Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Учебное пособие для НПО. Чернышов Г.Г. 2007 - 400 с.

Технология и оборудование контактной сварки.  Банов М.Д. Учебник для СПО. 2005.- 224 с.

Технология электросварочных и газосварочных работ. Учение для НПО. Овчинников В.В., 2010 - 272 с.

Интернет-ресурсы:

http://www.osvarke.com/

http://www.welding.su/articles/arch/

http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html

http://www.svarocshov.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические занятия проводятся  в специализированном, оснащенном  современным оборудованием, наглядными материалами, справочной литературой, техническими средствами обучения кабинете.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к базам данных и библиотечным фондам,  к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен   учебными печатными и электронными изданиями, изданными за последние 5 лет, а также учебно-методическими пособиями для проведения практических работ, необходимыми для освоения данного модуля.

Библиотечный фонд должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Преподаватели должны оказывать систематическую консультационную помощь обучающимся, контролировать качество выполнения самостоятельной работы.

Учебная практика проводится в сварочных мастерских, оснащенных современным сварочным оборудованием, материалами  и инструментами.

Освоение данного модуля должно параллельно с освоением  дисциплин: основы материаловедения, основы инженерной графики, допуски и технические измерения, химия.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года, разряд по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | - обоснованный выбор инструментов и материалов; - соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам; - правильность выполнения слесарных операций (чистка, правка, гибка, механическая резка, опиливание и т.д.) | Наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ |
| ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. | - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ; - сформированность навыков подготовки газовых баллонов; - правильность проверки баллонов на наличие газа, исправности вентиля и установки баллонов от места сварки; - правильность проверки исправности газового редуктора и его подключения к баллону; - правильность проверки защитной аппаратуры от обратного удара; - умение проверять исправности горелки, шлангов; - умение определять неисправности в оборудовании. | Тестирование, наблюдение и оценка уровня сформированности навыков |
| ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. | - обоснованный выбор сборочно-сварочных приспособлений под конкретное изделие; - правильность технологической последовательности сборки; - сформированность приемов правильной расстановки прихваток; - качество и правильность выбора электродов и режима сварки при выполнении прихваток | Наблюдение и оценка выполнения практических работ, тестирование |
| ПК 1.4. Проверять точность сборки | - точность расчета расходов материалов; - качество сборки под сварку с применением основных измерительных инструментов; - соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых норм; - обоснованность выбора измерительного инструмента в соответствии со сложностью собираемого изделия | Проверка правильности расчетов, оценка качества сборки, зачетная работа |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к профессии; - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения | Наблюдение и анализ результатов выполнения практических работ, самостоятельной работы |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - самооценка эффективности и качества выполнения работ; | Наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов; - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Наблюдение за эффективностью распределения ролей при работе в команде, оценка |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации | Оценка содержания сообщений, рефератов, проектов |
| ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - понимание того, что результат выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики | Наблюдение за эффективностью распределения ролей при работе в команде, оценка коммуникабельности, умения принимать совместное решение |
| ОК 6. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности, родственной полученной профессии; - активность участия в мероприятиях военно-патриотической направленности | Наблюдение и экспертная оценка активности обучающихся при подготовке и проведении мероприятий |